附件：

2018年三季度流通领域

商品质量抽查检验不合格商品名录

**不合格装饰板材名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
|  | 细木工板 | 树影 | 1220mm×2440mm×17mm | 2017.12 | 长沙市树影木业有限公司（曾为普） | 融安县天隆木业有限公司 | 要求明示 |
|  | 生态板 | 树影 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.4.25 | 长沙市树影木业有限公司（曾为普） | 湘潭振兴木业有限公司 | 要求明示 |
|  | 生态板 | 树影 | 1220mm×2440mm×17mm | 2017.12 | 长沙市树影木业有限公司（曾为普） | 湘峰木业有限公司 | 要求明示 |
|  | 九厘胶合板 | 骏马 | 1220mm×2440mm×9mm | —— | 湖南安岭建材有限公司（霍丽芳）） | 广西骏马木业有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 细木工板 | 欢林 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.1 | 湖南安岭建材有限公司（霍丽芳）） | 东汇木业有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 湘木世家 | 1220mm×2440mm×17mm | 2017 | 邵阳市大祥区湘旺木业经营部（陈波） | 香港水之鱼木制品有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 帝森元福 | 1220mm×2440mm×16.5mm | 2018.4 | 邵阳市大祥区鸿达装饰材料批发部（岳素娥） | 张家界福安家木业有限公司（湖南帝森装饰材料有限公司） | 甲醛释放量 |
|  | 细木工板 | 帝森元福 | 1220mm×2440mm×17mm | 2016.3 | 邵阳市大祥区鸿达装饰材料批发部（岳素娥） | 张家界福安家木业有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 平安树 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.4 | 邵阳市大祥区恒湘缘板材经营店（李凯） | 平安树·上海德翔木业 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 平安树 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.4 | 邵阳市大祥区恒湘缘板材经营店（李凯） | 平安树·上海德翔木业 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 平安树 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.4 | 邵阳市北塔区欧珀莱装饰材料店（王达儒） | 平安树·上海德翔木业 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 玉麒 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.3 | 北塔区祥龙装饰材料分厂（黄红书） | —— | 甲醛释放量  横向静曲强度 |
|  | 生态板 | 笑笑虎 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.6.24 | 邵阳市北塔区溢龙木业经营部（龙伟） | 益阳成林木业 | 甲醛释放量 |
|  | 五厘胶合板 | 骏马 | 1220mm×2440mm×5mm | —— | 邵阳市北塔区溢龙木业经营部（龙伟） | 广西柳州骏马木业 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 玉麒 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018.8.1 | 邵阳市北塔区顺发装饰材料批发部（卢碧蓉） | 广西玉麒木业有限公司 | 甲醛释放量  厚度偏差 |
|  | 免漆板 | 玉麒 | 1220mm×2440mm×16mm | 2018.6 | 邵阳市湘桂黔建材城晓鸿板材经营部（刘红） | —— | 甲醛释放量 |
|  | 精木板 | 宝源 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.6 | 湖南朱氏宏业商贸有限公司（朱贤丰） | 湖北宝源木业有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 朗象 | 1220mm×2440mm×16.5mm | 2017 | 邵阳市建材城新宝发锁城（唐震） | —— | 甲醛释放量 |
|  | 细木工板 | 新泰 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018.8 | 邵阳市经开建材城旺家衣柜经营部（刘志文） | 广西新泰木业 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 宝尔馨 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018.4 | 邵阳市建材城富旺家具经营部（曾维彬） | 宝尔馨板材 | 甲醛释放量 |
|  | 免漆板 | 玉麒 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.8.1 | 新邵县雪岭装饰材料店（钟小华） | 广西玉麒木业股份有限公司 | 厚度偏差 |
|  | 生态板 | 红崀山 | 1220mm×2440mm×17mm | —— | 新宁县广源装饰材料城（汪友文） | 新宁县红崀山竹木制品有限公司 | 甲醛释放量 |
|  | 生态板 | 家居乐园 | 1220mm×2440mm×18mm | 2018.3 | 伟宏建材城（金伟红） | 湖南新宁福鑫木业有限责任公司 | 厚度偏差 |
|  | 生态板 | 福满 | 1220mm×2440mm×17mm | 2018.7 | 新宁万象板材连锁专卖店（李廉辉） | 湖南新宁福鑫木业有限责任公司 | 横向静曲强度 |
|  | 生态板 | 福馨板材 | 1220mm×2440mm×16.5mm | 2018.7 | 新宁福馨板材（胡柏源） | 新宁县福鑫木业有限责任公司 | 甲醛释放量 |

**不合格防盗门名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 防盗门 | 司贝宁 | 9708 | 2018-06-17 | 湖南赛龙贸易有限责任公司（邵阳市） | 浙江司贝宁工贸有限公司 | 锁具要求 |
| 2 | 防盗门 | 睿祺 | 四季平安 | / | 桃江县睿祺门业 | 南通楷博电子科技发展有限公司 | 永久性标记 |
| 3 | 防盗门 | 王力能诚 | NC-9003 | / | 益阳市朝阳王力木门经营部 | 浙江王力高防门业有限公司 | 锁具要求 |
| 4 | 防盗门 | 王力能诚 | NC-7005 | / | 益阳市朝阳王力木门经营部 | 浙江王力高防门业有限公司 | 锁具要求 |
| 5 | 防盗门 | 王力 | L-908 | / | 益阳市朝阳防盗门总汇 | 王力安防产品有限公司 | 锁具要求 |
| 6 | 防盗门 | 飞云 | FY09-11C大边 | / | 益阳市朝阳慧纯防盗门经营部 | 浙江飞云实业有限公司 | 锁具要求 |
| 7 | 防盗门 | 王力 | 70/95/205/L901 | / | 慈利县叶刚防盗门店 | 王力安防科技股份有限公司 | 锁具要求 |
| 8 | 防盗门 | 康族 | 五福同寿门中门 |  | 邵阳市双清区显家门业经营部 | 浙江武义康族门业有限公司 | 锁具要求 |
| 9 | 防盗门 | 显家 | XJ-8502 | 2018-07 | 邵阳市双清区显家门业经营部 | 浙江显家工贸有限公司 | 板材及材质、锁具要求 |
| 10 | 防盗门 | 美福居 | 福满门 | 2017-12 | 叶燕飞（邵阳市） | 浙江崇朗工贸有限公司 | 板材及材质、锁具要求 |
| 11 | 防盗门 | 美福居 | 瑞福 | / | 叶燕飞（邵阳市） | 浙江崇朗工贸有限公司 | 板材及材质、锁具要求 |

不合格行车记录仪名录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 行车记录仪 | 乐驾 | A8-Plus | / | 怀化市鹤城区同鑫汽车装饰服务部 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | 标记和说明 |
| 2 | 行车记录仪 | Anytek 安尼泰科 | T36 | / | 鹤城区路特仕汽车用品经营部 | 深圳市安尼泰科信息技术有限公司 | 标记和说明 |
| 3 | 后视镜行车记录仪 | 博瑞视 | BRS-A5 | / | 鹤城区路特仕汽车用品经营部 | 深圳市博瑞视电子有限公司 | 标记和说明 |
| 4 | 行车记录仪 | 米阳MI YUOG | F36 5.0IPS | / | 怀化市鹤城区同鑫汽车装饰服务部 | 深圳市龙云思壮科技有限公司 | 标记和说明 |
| 5 | 行车记录仪 | SAST 先科 | S820 | / | 怀化市鹤城区同鑫汽车装饰服务部 | 深圳市瑞兴华泰科技有限公司 | 标记和说明 |
| 6 | 触控操作/前后双录行车记录仪 | 苍狼舞 | C502 | / | 鹤城区鸿辉汽车美容店 | 深圳市真相视界科技有限公司 | 标记和说明 |
| 7 | 行车记录仪 | Anytek | N8 | / | 岳阳市岳阳楼区百路安汽车装饰品商行 | 广东安尼泰科信息技术有限公司 | 标记和说明 |
| 8 | 行车记录仪 | Anytek | T22 | / | 岳阳市岳阳楼区百路安汽车装饰品商行 | 广东安尼泰科信息技术有限公司 | 标记和说明 |
| 9 | C1后视镜记录仪 | PASENS保速捷 | C1 | / | 岳阳楼区博大汽车音响经营部 | 深圳市保速捷汽车电子科技有限公司 | 标记和说明 |
| 10 | 车载监控系统 | yL蚁路 | H6980+ | / | 鹤城区金榕汽车装饰服务中心 | 深圳市万锦城科技有限公司 | 标记和说明 |
| 11 | 行车记录仪 | 凌度 | A106 | / | 鹤城区畅享汽车装饰店 | 深圳市卡卡电子科技有限公司 | 标记和说明 |
| 12 | 高清行车记录仪 | e航道 | RD80 | / | 鹤城区畅享汽车装饰店 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | 标记和说明 |
| 13 | 第4代USB记录仪 | / | X7 | / | 鹤城区车饰界汽车用品商行 | 深圳广视角科技有限公司 | 标记和说明 |
| 14 | 第6代USB记录仪 | / | A20 | / | 鹤城区车饰界汽车用品商行 | 深圳广视角科技有限公司 | 标记和说明 |
| 15 | 触控式行车记录仪 | iFound | T60 | / | 鹤城区车饰界汽车用品商行 | 方正科技集团股份有限公司 | 标记和说明 |
| 16 | 触控式行车记录仪 | iFound | T89 | / | 会同县南方汽车装饰美容中心 | 方正科技集团股份有限公司 | 标记和说明 |
| 17 | JADO捷渡智能行车安全记录仪 | JADO捷渡 | 620 | / | 会同县金久汽车贸易服务有限公司 | 深圳捷渡科技有限公司 | 标记和说明 |
| 18 | 高清行车记录仪 | 第一现场 | D-108 | / | 会同不野汽车美容养护店 | 深圳阿拉丁电子有限公司 | 标记和说明 |
| 19 | 高清行车记录仪 | E车E拍 | A23 | / | 鹤城区爱卡汽车影音导航批发中心 | 深圳市煜成伟业科技有限公司 | 标记和说明 |
| 20 | 双录高清行车记录仪 | 小狼传说 | X103 | / | 鹤城区爱卡汽车影音导航批发中心 | 深圳市真相视界科技有限公司 | 标记和说明 |
| 21 | 高清行车记录仪 | 平安狗 | HZ 032S | / | 鹤城区爱卡汽车影音导航批发中心 | 深圳鸿卓 | 标记和说明 |
| 22 | 高清后视镜.行车记录仪 | 平安狗 | HZ 031 | / | 鹤城区爱卡汽车影音导航批发中心 | 深圳鸿卓 | 标记和说明 |
| 23 | 高清行车记录仪 | 平安狗 | HZ 007 | / | 鹤城区爱卡汽车影音导航批发中心 | 深圳鸿卓 | 标记和说明 |
| 24 | USB隐藏式记录仪 | 平安狗 | / | / | 鹤城区畅享汽车装饰店 | 深圳市鸿卓电子有限公司 | 标记和说明 |
| 25 | 全新USB记录仪 | / | A07 | / | 鹤城区畅享汽车装饰店 | 长沙镖玛（供货单位） | 标记和说明 |
| 26 | 行车记录仪 | ROG 东驾 | LX5 V4 | / | 怀化市宏福汽车服务有限公司 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | 标记和说明 |
| 27 | 后视镜行车记录仪 | BORIS博瑞视 | BRS-A5 | / | 怀化市宏福汽车服务有限公司 | 深圳市博瑞视电子有限公司 | 标记和说明 |
| 28 | 高清行车记录仪 | 畅行神州 | CX70 | / | 靖州县爱车港汽车服务会所 | 深圳市欣万和科技有限公司 | 标记和说明 |
| 29 | 智能后视镜 | 中通视际Zotost | D7 | / | 靖州县车爵士酷装美容快修连锁 | 深圳沃尔盈电子科技有限公司 | 标记和说明 |
| 30 | 多功能后视镜行车记录仪 | LINGTU 凌途 | E3 | / | 通道侗族自治县湘车汇汽车装饰服务部 | 深圳市凌途科技有限公司 | 标记和说明 |
| 31 | 行车记录仪播放器 | 途美 | D800 | / | 通道侗族自治县车爵士汽车维修行 | 深圳宏润天语科技有限公司 | 标记和说明 |
| 32 | 行车记录仪 | ROG乐驾 | LX33 | / | 株洲市荷塘区万兴和商行 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | 标记和说明 |
| 33 | 智能行车记录仪 | LYT隆运通 | ZK700 | / | 株洲市荷塘区万兴和商行 | 深圳市金舵电子有限公司 | 标记和说明 |
| 34 | 高清记录仪 | TEYES天之眼 | N6 | / | 极速车饰 | 深圳市天之眼高新科技有限公司 | 标记和说明 |
| 35 | 行车记录仪 | 凌度 | HS720B | / | 极速车饰 | 东莞市卡卡电子科技有限公司 | 标记和说明 |
| 36 | 行车记录仪 | iFound | T99S | / | 株洲市荷塘区达阳汽车音响行 | 方正科技集团股份有限公司 | 标记和说明 |

**不合格家用燃气灶、燃气热水器名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期 或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 家用燃气灶 | 樱奇 | JZT-695G天然气（12T） | 2018年05月09日 | 浏阳市集里建材市场乐宜嘉厨房电器行 | 宁波樱奇厨具有限公司 | 能效等级、能效标识 |
| 2 | 家用燃气灶 | 王牌爱厨健 | JZY-58A | / | 宁乡县玉潭镇陈真电器商店 | 佛山市顺德区容桂吉红电器厂 | 热负荷偏差、一般结构、灶具熄火保护装置、标志、包装和能效标识 |
| 3 | 家用燃气灶 | 皇朝 | JZT-HC | 2018年03月12日 | 张家界纳爱万家商贸有限公司（王永新） | 广东皇朝电气股份有限公司 | 能效标识 |
| 4 | 家用燃气灶 | 公爵王牌 | W128 | 2018年08月24日 | 张家界市永定区金瑞百货店（周伟） | 广东省佛山市万佳电器有限公司 | 灶具熄火保护装置、一般结构、干烟气中一氧化碳浓度、标志和能效标识 |
| 5 | 家用燃气灶 | 樱芝 | JZY-(YZD21) | / | 张家界市永定区雅萱厨具商行（周永胜） | 佛山市顺德区爱事达电器有限公司 | 热负荷偏差、灶具熄火保护装置、一般结构、包装、标志和能效标识 |
| 6 | 家用燃气灶 | 贵天下 | GTX-205 | 2018年7月18日 | 娄底市娄星区志轩电器商行 | 中山市贵天下电器有限公司 | 干烟气中一氧化碳浓度、一般结构、包装、标识和能效标识 |
| 7 | 家用燃气灶 | 贵天下 | GTX-B097 | 2018年04月02日 | 娄底市娄星区志轩电器商行 | 中山市贵天下电器有限公司 | 干烟气中一氧化碳浓度、一般结构、热负荷偏差、包装\标志和能效标识 |
| 8 | 家用燃气灶 | 图形标识（馨厨好太太） | JZT-A1 | 2018年05月14日 | 娄底市娄星区奥斯顿电器行 | 中山市馨厨好太太电器有限公司 | 能效等级和通过烟气的部件材料 |
| 9 | 家用燃气灶 | 图形标识（馨厨好太太） | JZT-688 | 2018年08月08日 | 娄底市娄星区奥斯顿电器行 | 中山市馨厨好太太电器有限公司 | 热负荷偏差、干烟气中一氧化碳浓度、一般结构、包装、能效标识 |
| 10 | 家用燃气灶 | 图形商标（樱花） | JZT-AT | 2017年11月19日 | 娄底市娄星区樱花五金交电经营部 | 中山市康尼华电器有限公司 中山樱花卫浴有限公司 | 一般结构、能效等级和能效标识 |
| 11 | 家用燃气灶 | 图形标识（馨厨好太太） | JZY-A1 | 2018年05月24日 | 娄底市娄星区奥斯顿电器行 | 中山市馨厨好太太电器有限公司 | 干烟气中一氧化碳浓度、直流电源电压异常、一般结构、灶具熄火保护装置、包装和能效标识 |
| 12 | 家用燃气灶 | 图形商标(SHAKABA) | JZT-T01铜（全黑） | 2018年05月25日 | 娄底市娄星区神州厨卫经营部 | 苏州樱花建材有限公司 | 一般结构、气密性、能效等级 |
| 13 | 家用燃气灶 | 靓家好太太 | JZY-B01 | / | 娄底市娄星区神州厨卫经营部 | 佛山市顺德区好连年生活电器有限公司 | 包装、标志、一般结构、灶具熄火保护装置、能效标识 |
| 14 | 家用燃气灶 | 吉府 | JZY-QS | 2018年03月10日 | 衡阳市珠晖区吉府电器经营部 | 佛山市顺德区万运节能电气有限公司 | 一般结构、能效标识 |
| 15 | 家用燃气灶 | 科大方正 | JZY-Q | 2018年07月15日 | 衡阳市珠晖区吉府电器经营部 | 中山市府运来电器有限公司 广东科大方正电气股份有限公司 | 热负荷偏差、干烟气中一氧化碳浓度 |
| 16 | 家用燃气灶 | 万佳美 | JZY-N01（WO2） | 2018年3月16日 | 衡阳市珠晖区永发家电商贸行 | 佛山市万佳美科技有限公司 | 一般结构、热负荷偏差、干烟气中一氧化碳浓度和能效标识 |
| 17 | 家用燃气灶 | 威普 | JZT-1401E15 | 2018年 | 衡阳县蒸阳建材市场姣飞建筑装饰材料店 | 浙江威普生活电器有限公司 | 一般结构、干烟气中一氧化碳浓度和能效标识 |
| 18 | 家用燃气快速热水器 | OUPUI | JSQ24-S | 2017年12月20日 | 怀化市鹤城区鑫旺家电经营部（谭文健） | 中山市艾普电器有限公司 | 热负荷 |
| 19 | 家用燃气快速热水器 | 图形商标（扬子） | JSQ24-12A | 2018年04月07日 | 尹泽谊（怀化市鹤城区佳惠商城负一楼48号） | 滁州扬子电气工业有限公司 中山亿康电器科技有限公司 | 热水产率、热负荷 |
| 20 | 家用燃气快速热水器 | 皇朝 | JSQ23-HC | 2017年11月21日 | 张家界纳爱万家商贸有限公司 | 广东皇朝电气股份有限公司 | 火焰稳定性、排烟管和能效标识 |
| 21 | 家用燃气快速热水器 | 图形商标（DUPRI) | JSD16-8L | 201612250001 | 张家界永定区长泰电器供应站（黄道财） | 中山市金富婆厨房电器有限公司 青岛欧派快乐厨房电器有限公司 | 烟气中一氧化碳含量、烟道堵塞中烟气中一氧化碳含量、热水产率和能效标识 |
| 22 | 家用燃气快速热水器 | 先科 | JSD16-8 | 2018年07月 | 张家界市永定区羊大的电器行（陈建强） | 佛山市好菱电器有限公司 | 热水产率、热负荷、排烟管、能效等级 和能效标识 |
| 23 | 家用燃气快速热水器 | 华尔顿 | JSD14-E | 2018年03月30日 | 张家界市永定区红发燃气具批发部（候庆云） | 中山市华尔顿厨电科技有限公司 | 热水产率、热负荷、排烟管 |
| 24 | 家用燃气快速热水器 | DGROBANM | JSQ24-A（货号H-1012-12L） | 2018年09月01日 | 胡耀霞（衡阳市） | 佛山市嘉仕利厨卫电器科技有限公司 | 热水产率、热负荷、能效等级和能效标识 |
| 25 | 家用燃气快速热水器 | DGROBANM | JSQ24-A（货号H-138-12L） | 2018年09月01日 | 胡耀霞（衡阳市） | 佛山市嘉仕利厨卫电器科技有限公司 | 热水产率、热负荷、能效等级和能效标识 |
| 26 | 家用燃气快速热水器 | WONDERFLOWER | 8LP36拉丝 | 2018年04月11日 | 衡阳市珠晖区华生电器商行 | 广州樱花电器实业有限公司 | 烟气中一氧化碳含量、排烟管、热水产率、热负荷、能效等级和能效标识 |
| 27 | 家用燃气快速热水器 | 正王中皇 | JSQ16-CT | 2018年04月09日 | 衡阳市珠晖区鹏宇电器经营部（胡忠萍） | 中山市康尼华电器有限公司 | 能效等级、能效标识 |

**不合格农用车、汽车名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 载货汽车 | 跃进 | SH1032PBBNZ2 | 2018年3月29日 | 常德重曼汽车销售有限公司 | 上海大通汽车有限公司 | 照明和信号装置、轮胎规格 |
| 2 | 自卸汽车 | 王牌 | CDW3042A2R5 | 2018年6月7日 | 涟源金祥格尔发汽车贸易有限公司 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 轮胎规格 |
| 3 | 自卸汽车 | 南骏 | NJA3120PPB38V | 2018年4月11日 | 益阳市宏泰汽车销售有限公司 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 照明和信号装置 |
| 4 | 仓栅式运输车 | 时风 | SSF5042CCYDJ54 | 2017年12月3日 | 益阳市资阳区嘉通汽车销售部 | 山东时风商用车有限公司 | 照明和信号装置 |

**不合格消防器材名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 消防应急标志灯具 | 奇辉 | QH-BLZD-I1LR0E2W-K2 | 2017.08.08 | 湘潭市雨湖区华安消防设备经营部 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 接地电阻试验 |
| 2 | 消防应急标志灯具 | 安耐得 | ML-BLZD-I1LR0E3W-PQ | 2018.03 | 湘潭市雨湖区鼎鸿交通设施经营部 | 中山市东凤镇明利来照明电器厂 | 应急工作时间、表面亮度 |
| 3 | 直流水枪 | 广峰 | QZ3.5/7.5 | 2018.04.28 | 湖南警安工程有限公司岳阳分公司 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 耐水压强度 |
| 4 | 有衬里消防水带 | 双拐 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 2018.06.17 | 临澧时代消防设备有限公司 | 江苏四海消防器材有限公司 | 最小爆破压力 |
| 5 | 内扣式接口 | 浪花 | KD65 | 2018.01.09 | 临澧时代消防设备有限公司 | 高邮市华烨消防器材厂 | 密封性能、水压性能 |
| 6 | 室内消火栓 | 安利达 | SN65 | 2017.11.20 | 临澧时代消防设备有限公司 | 福建安利达消防科技有限公司 | 固定接口 |
| 7 | 消防应急标志灯具 | 民扬 | MY-BLZD-2LR0EI3W-688 | 2015.06 | 临澧雨农消防器材经营部 | 中山市古镇民扬照明电器厂 | 接地电阻试验 |
| 8 | 直流水枪 | 泉美 | QZ3.5/7.5 | 2016.07.21 | 临澧雨农消防器材经营部 | 泉州市泉美消防器材有限公司 | 密封性能、水压性能 |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | 玉龙 | MFZ/ABC4A型，水压试验压力2.1MPa，磷酸二氢铵50%±3 | 2018.08 | 临澧县九州消防设备经营部 | 安徽省玉龙消防有限公司 | 灭火剂组分含量 |
| 10 | 室内消火栓 | 泰尔 | SN65 | 2018.06.22 | 慈利县平安消防器材经营部 | 高邮市泰尔消防安全设备有限公司 | 固定接口 |
| 11 | 消防应急标志灯具 | 安尔顿 | AE-BLZD-1LR0EI3W-1890C | 2017.09.17 | 张家界金业消防工程有限公司 | 江门市蓬江区安尔顿电器厂 | 接地电阻试验 |
| 12 | 直流水枪 | 柳美 | QZ3.5/7.5 | 2017.11.12 | 张家界文辉盛世消防设备有限公司 | 福建省泉州市柳美消防设备有限公司 | 密封性能、水压性能 |
| 13 | 有衬里消防水带 | 惊涛 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2017.05 | 张家界神昌消防有限责任公司 | 江苏鲸涛消防装备有限公司 | 最小爆破压力 |

**不合格不锈钢保温容器名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 不锈钢真空杯 | 富光 （FUGUNG） | 520ml | / | 邵阳市双清区家美日杂店 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 容量 |
| 2 | 高真空子弹头 | 艾名德 | 500ml | / | 邵阳市双清区明辉日杂百货批发部 | 永康市醉美杯业有限公司 | 标志、容量、保温效能、耐冲击性 |
| 3 | 真空商务杯 | 金力 （JINLI） | 400ml | / | 邵阳市双清区美好家居百货商行 | 浙江金多力杯业有限公司 | 标志、保温效能、耐冲击性 |
| 4 | 真空不锈钢保温杯 | 亚泰 （YATAI） | 350ml | / | 邵阳市双清区美好家居百货商行 | 浙江永康市亚泰杯业有限公司 | 标志 |
| 5 | 高真空商务杯 | 匡迪 （KADi） | 350ml | / | 邵阳市双清区国强百货批发部 | 浙江匡迪工贸有限公司 | 标志、使用说明书 |
| 6 | 高真空子弹头 | 华象 （HUAXIANG） | 420ml | / | 邵阳市双清区尚品家居百货商行 | 浙江华象杯业有限公司 | 标志、耐冲击性 |
| 7 | 真空保温杯 | 贝立方 （BEILIFANG） | 600ml | / | 邵阳市双清区美家家居批发 | 永康市易鹏金属制品有限公司 | 标志 |
| 8 | 真空150灵动杯 | 御玺 （YUXI） | 450ml | / | 邵阳市双清区花英日杂批发部 | 永康市御之玺工贸有限公司 | 标志、保温效能、耐冲击性 |

**不合格服装、学生校服名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** | |
| 1 | 牛仔裤 | HOZ | 3258401 深蓝色 | / | 益阳市赫山区万达后街服饰店 | 东莞市瑞邦服饰有限公司 | 产品标签 | |
| 2 | 牛仔茄克 | 群豪黑牌 | 8364OY432A01 | / | 益阳市赫山区曲号服装店 | 广东群豪服饰有限公司 | 耐干摩擦色牢度 | |
| 3 | 毛衣 | GUCHENG | S40062 黑色 | / | 益阳市赫山区古呈服装店 | / | 产品标签 | |
| 4 | 休闲长裤 | V▪尚2000 | 318040598 黑色 | / | 益阳市赫山区威尚贰零零服饰经营部 | 香港V▪尚2000服饰 | 产品标签 | |
| 5 | 牛仔裤 | DIVIMARNI | S0982005-50 蓝色 | / | 益阳市赫山区迪威玛尼服装店 | 浙江斯多纳集团有限公司 | 产品标签 | |
| 6 | 卫衣 | Jdbl ciaga | 04800071 | / | 益阳市赫山区纪宝路服饰行 | 上海先马服饰有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 7 | 牛仔裤 | 尧霸龙 | 5902# 黑色 | / | 益阳市赫山区泥江口镇齐美佳服饰 | 广州梓尧服装有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 8 | 双面呢大衣 | 田遇 | A80311 深紫 | / | 益阳市赫山区沧水铺镇人人旺服饰店 | 上海田遇服饰有限公司 | 耐水色牢度（沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（沾色）、耐碱汗渍色牢度（沾色）、纤维含量 | |
| 9 | 休闲裤 | 腾飞豹 | 6807 | / | 益阳市赫山区沧水铺镇新亿客隆服装超市 | 福建石狮市腾飞豹服装有限公司 | 纤维含量 | |
| 10 | 夹克 | MP HOME | M-8919 黑色 | / | 益阳市赫山区沧水铺镇衣时代服装店 | / | 耐水色牢度（沾色）、耐酸汗渍色牢度（沾色）、耐碱汗渍色牢度（沾色）、纤维含量、产品标签 | |
| 11 | 茄克 | dabixilu | 185 | / | 益阳市赫山区沧水铺镇左岸春天服饰 | 深圳市登比路服饰有限公司 | 产品标签 | |
| 12 | 言己YJ-7677男士长袖POLO衫Q | WEST&ERD | 9833深蓝色 | / | 益阳市丰彩好润佳商贸有限公司 | 深圳市言己服饰有限公司 | 纤维含量 | |
| 13 | 女士风衣 | 發利时装 | 2018-B-805 | / | 李少海（怀化市鹤城区迎丰中路佳惠市委店一楼） | 武汉市發利衣竹服饰中心 | 产品标签，纤维含量 | |
| 14 | T恤 | 雪豹 | 1805 | / | 邓梅（怀化市鹤城区大纵百货店） | 上海雪豹羽绒有限公司 | 耐干摩擦色牢度，纤维含量 | |
| 15 | 健康调整型内衣 | 奥丽多丽 | 10862014 | / | 范清银（湖南通道侗族自治县双江镇行政街） | 佛山市名媛康健内衣服饰有限公司 | 产品标签 | |
| 16 | 健康文胸 | 美佳美侬 | M9818 | / | 通道爱戴内衣店 | 汕头市美佳美侬服饰 | 产品标签 | |
| 17 | 休闲裤 | 酷黄毛 | K12072112972 | / | 靖州县酷黄毛 | 韩国酷黄毛（国际）服饰有限公司 | 纤维含量，产品标签 | |
| 18 | 衬衣 | 酷黄毛 | K50782104122 | / | 靖州县酷黄毛 | 韩国酷黄毛（国际）服饰有限公司 | 产品标签 | |
| 19 | 裤/牛仔裤 | Most漠士 | S83203203 蓝色 | / | 冷水江市季显利服装店 | 广州漠士服饰有限公司 | 耐干摩色牢度、产品标签 | |
| 20 | 休闲裤 | XTSKIPER | MK25815 兰灰 | / | 冷水江市贺西幺男装店 | 福建省南安市思美服饰有限公司 | 产品标签 | |
| 21 | 男装卫衣 | 普利菲尔 | 2067-00718 红色 | / | 冷水江市普利菲尔服装店 | 广州合坚纺织服装有限公司 | 产品标签 | |
| 22 | 休闲长裤 | HXTIDE | S20383011 绿色 | / | 杨树（冷水江市锑都中路） | 广州二狼狐轩服饰有限公司） | 耐干摩色牢度、异味 | |
| 23 | 男牛仔裤 | 快鱼 | 18N1147 牛仔蓝 | / | 刘时喜（冷水江市锑都中路市教育大厦） | 东莞龙沣服饰有限公司 | 耐干摩色牢度、异味 | |
| 24 | 休闲男装 | / | 大红鹰9807 兰色 | / | 冷水江市锑都超市有限公司 | 大红鹰集团（中国）服饰有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 25 | 西裤 | 红苹果 | 6815# | / | 冷水江市锑都超市有限公司 | 香港红苹果服饰有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 26 | 男装系列/休闲长裤 | JS.C∧SMEM | B8K5930 黑 | / | 冷水江市卡门服装店 | / | 产品标签 | |
| 27 | 韩版西服 | 马堡尼 | MA035 | / | 冷水江市衣世界服装超市 | 深圳马堡尼服饰有限公司 | 纤维含量 | |
| 28 | 休闲西服 | PAFOSI | 9141588 | / | 冷水江市衣世界服装超市 | 上海皮斯鸟服装有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 29 | 牛仔裤 | 绿色龙 | 865-1# | / | 冷水江市火狐狸服装批发城 | 彬时服装厂 | 产品标签 | |
| 30 | 休闲西服 | YINICHUANWANG | 59 | / | 冷水江市火狐狸服装批发城 | 香港船王服饰集团有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 31 | 羊毛衫 | GEERSS DINY | 3035B41 | / | 冷水江市火狐狸服装批发城 | 意大利戈士帝尼服饰上海焱森服饰有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 32 | 毛衫 | 远乐 | QA255-灰色 | / | 张家界市永宝区远东服饰 | 上海远东服饰集团有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 33 | 精品男衫 | MENOUR | 97-03 颜色：姜黄 | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界百大梅尼店 | 广东名鳄服饰实业有限公司 | 纤维含量、产品标签 | |
| 34 | 阔腿裤 | 鹿莎 | LA1231 颜色：（88）88 | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界百大梅尼店 | 杭州梦姿秀服饰有限公司 | 纤维含量 | |
| 35 | 休闲裤 | 堡狮狼 | A705 | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 广东省汕尾市欧韩贸易有限公司 | 纤维含量 | |
| 36 | 男式圆领T恤 | 佧农 | 1502# 颜色：黑色 | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 广州孝姿利服装厂 | 产品标签 | |
| 37 | 裙子 | 蓝泰 | 85106-1 | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 蓝泰制衣厂 | 纤维含量、产品标签 | |
| 38 | 上衣 | 龙威鑫韵 | 18W009# | / | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 武汉龙威伊姿时装有限公司 | 耐水色牢度沾色、耐酸汗渍色牢度沾色、耐碱汗渍色牢度沾色、纤维含量、产品标签 | |
| 39 | T恤 | VSKONNE | 48 | 货号：914832607 | 平和堂（中国）有限公司长沙奥克斯广场分店 长沙市岳麓区岳麓大道57号奥克斯广场  (徐露露) | 上海正德服饰发展有限公司 | 耐摩擦色牢度 |
| 40 | 时尚男裤 | 艾尚约 | 32 | 货号：6610 | 攸县亿客隆百货店 株洲市攸县联星街道胜利社区望云路中天国际一楼  (罗伟) | 广州艾尚约服饰有限公司 | 耐摩擦色牢度、纤维成分及含量 |
| 41 | 牛仔九分裤 | HXTIDE | 30 | 商品编号：S21082009 | 攸县辉辉服装店  株洲市攸县联星街道雪花社区望云路157号  (黄果) | 广州二狼狐轩服饰有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 42 | 牛仔裤 | SEPTWOLVES | 175/84（A) 33 | 货号：111850403517 | 长沙沃富服装有限公司  长沙市芙蓉区东屯渡街道荷花路562号芙蓉明珠大厦二楼 (胡一言) | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 43 | 学生服 | 未标注 | 125 | 未标注 | 澧县澧阳镇黄桥小学 澧县澧阳街道办事处黄桥路232号 | 湖南省澧县金辉制衣厂 | 使用说明、纤维成分及含量 |
| 44 | 学生服（秋冬装） | 未标注 | 135 | 未标注 | 澧县弘毅学校 澧县澧阳街道办事处人民东路149号 | 湖南省澧县金辉制衣厂 | 使用说明、纤维成分及含量 |
| 45 | 学生服 | 未标注 | 175 | 未标注 | 澧县城关中学 澧县澧阳街道办事处书苑路144号 | 湖南省澧县金辉制衣厂 | 使用说明、纤维成分及含量 |
| 46 | 学生服 | 未标注 | 160 | 未标注 | 澧县澧州实验学校 澧县临江路与群星路交汇处 | 湖南省澧县金辉制衣厂 | 使用说明、纤维成分及含量 |
| 47 | 牛仔裤 | SANFU | S 160/64A | 货号：38845501 | 澧县三福百货店 澧县澧阳街道办事处万寿宫居委会解放路171号  (葛许菊) | 东莞市简易服饰有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 48 | 男裤 | 老爷车 | 35 | 货号：N1937 | 澧县千依汇服饰店 澧县澧阳街道办事处万寿宫居委会翊武路步步高超市一楼  (付敏) | 福建荔城区爱格莱制衣厂 | 使用说明、耐摩擦色牢度 |
| 49 | 毛衣 | BOURIBOY | 56 190/104A | 货号：447116 | 澧县澧阳镇珍珠居委会德隆商业乐园F区104号 | 广州市子格进出口贸易有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 50 | 弹力牛仔裤 | 鸿和牛 | 30 | 货号：9062 | 澧县澧阳街道办事处徐家嘴居委会财富广场C区132号  （孙莲香） | 广州鸿和牛制衣厂 | 使用说明、耐摩擦色牢度、纤维成分及含量 |
| 51 | 牛仔中裤 | 康希 | 175/80A | 货号：K5220A | 澧县澧阳街道办事处徐家嘴居委会财富广场C区132号  （孙莲香） | 广州市增城汉派制衣厂 | 纤维成分及含量 |
| 52 | 上衣 | 禾涵 | M 160/84A | 货号：NA-A5089 | 株洲市芦淞区智超时尚广场6楼43号  （孙志敏） | 深圳禾涵服饰有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 53 | 时尚蕾丝连衣裙 | 柯缦琳·娜 | 180/100A 3XL | 款号：K83-L151 | 株洲市芦淞区智超时尚广场6楼43号  （孙志敏） | 武汉悦海时装有限公司 | 纤维成分及含量 |
| 54 | 学生军训服 | 婧琦 | 五号：三型 | / | 湖南环境生物职业技术学院  地址：湖南省衡阳市石鼓区望城路165号 | 湘潭婧依家纺有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 55 | 女士竹赛尔九分休闲裤 | 格凯 | / | 款号：35876# | 衡东城关满天星内衣精品世界  地址：衡东县城关镇春昌大厦 | 汕头市格凯制衣实业有限公司 | 使用说明 | |
| 56 | 脚口毛边牛仔裤 | 天娇靓妈咪 | XL 165-172 95 | 款号：TK231031 | 衡东城关满天星内衣精品世界  地址：衡东县城关镇春昌大厦 | 天娇靓妈咪服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 57 | 针织内衣 | 潘美格 | XL 175/100 | 7799# | 衡东城关满天星内衣精品世界  地址：衡东县城关镇春昌大厦 | 汕头市潮南区胪岗康华制衣厂 | 纤维含量  使用说明 | |
| 58 | 针织T恤 | 杰尼威尼 | 合格证标注：170/88A(48)  耐久标标注：48 | F-C23B9018 | 衡东杰尼威尼男装店  地址：湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场G栋102号 | 浙江喜歌实业有限公司 | 使用说明 | |
| 59 | 毛衫 | 杰尼威尼 | 合格证标注：  (175/92A)50  耐久标标注：50 | P-C17B1827 | 衡东杰尼威尼男装店  地址：湖南省衡阳市衡东县洣水镇衡岳北路新世纪大市场G栋102号 | 浙江喜歌实业有限公司 | 使用说明 | |
| 60 | 学生校服 | / | 140/78A | / | 岳阳市东升小学  地址：岳阳市岳阳楼区五里牌路 | 永康市成才服装有限公司 | pH 值（红色面料） | |
| 61 | 校服 | 诗百诺服饰 | 145 | / | 岳阳楼区站东小学  地址：岳阳市岳阳楼区龙湾巷 | 岳阳市诗百诺服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 62 | 夏季校服 | 诗百诺服饰 | 上衣：160  短裤：160 | / | 岳阳楼区站东小学  地址：岳阳市岳阳楼区龙湾巷 | 岳阳市诗百诺服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 63 | 校服夏款 | / | 120 | / | 金鹗小学  地址：岳阳市岳阳楼区兴瑞天鹅湖东侧 | 岳阳市卓依制衣有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 64 | 学生服（夏款） | / | 上衣：S  裤子：L | / | 岳阳市第一中学  地址：岳阳市岳阳楼区岳阳楼风景区北侧 | 岳阳市卓依制衣有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 65 | 学生服 | 惠尔新 | 105 | / | 岳阳市第十二中学  地址：岳阳市岳阳楼区站前路与玉池街交汇处附近东北 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 使用说明 | |
| 66 | 学生服 | 惠尔新 | 100 | / | 岳阳市第十二中学  地址：岳阳市岳阳楼区站前路与玉池街交汇处附近东北 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 使用说明 | |
| 67 | 学生服 | 惠尔新 | 105 | / | 岳阳市第十四中学  地址：岳阳市岳阳楼区南湖大道 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 使用说明 | |
| 68 | 学生服 | 惠尔新 | 105 | / | 岳阳市第九中学  地址：岳阳市花板湖路48号 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 使用说明 | |
| 69 | 学生服 | 惠尔新 | 105 | / | 岳阳市第九中学  地址：岳阳市花板湖路48号 | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 70 | 学生服装 | / | 上衣：175/92A  裤子：175/76A | / | 岳阳市云梦中学  地址：岳阳市岳阳楼区湘北大道 | 福建荣凯制衣有限公司 | 起球  pH 值  纤维含量  使用说明 | |
| 71 | 小学生校服（秋装） | / | 160 | / | 岳阳市畔湖湾小学  地址：岳阳市岳阳楼区畔湖湾路 | 岳阳楼区灿兵服装厂 | 纤维含量  使用说明 | |
| 72 | 秋季校服 | / | 175/96A  XL | / | 岳阳湘北女校  地址：岳阳市岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区园中服装厂 | 纤维含量  使用说明 | |
| 73 | 夏季校服 | / | 160/87A S | / | 岳阳湘北女校  地址：岳阳市岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区园中服装厂 | 纤维含量  使用说明 | |
| 74 | 夏装上衣/夏装裤子 | / | 170 | 款号：P1807030SC | 湖南师范大学附属南湖学校  地址：岳阳市岳阳楼区郭镇乡湖南师范大学附属南湖学校 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 使用说明 | |
| 75 | 冬装上衣/冬装裤子 | / | 175 | 款号：P1807031SC | 湖南师范大学附属南湖学校  地址：岳阳市岳阳楼区郭镇乡湖南师范大学附属南湖学校 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 使用说明 | |
| 76 | 学生服 | / | 75 | / | 岳阳东城小学  地址：岳阳市岳阳楼区东小路 | 企业名称：温州威龙被服有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 77 | 学生校服 | / | 145 | / | 岳阳东城小学  地址：岳阳市岳阳楼区东小路 | 企业名称：温州威龙被服有限公司 | 使用说明 | |
| 78 | 学生服 | / | 130/68  85# | / | 岳阳东城小学  地址：岳阳市岳阳楼区东小路 | 永嘉县会满服饰有限公司 | 纤维含量 | |
| 79 | 学生服 | / | 85/145 | / | 八字门小学  地址：岳阳市岳阳楼区通海南路 | 企业名称：温州威龙被服有限公司 | 使用说明 | |
| 80 | 夏季校服 | / | 165 | / | 八字门小学  地址：岳阳市岳阳楼区通海南路 | 湖南龙悦服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 81 | 学生服 | / | 110/60  75# | / | 八字门小学  地址：岳阳市岳阳楼区通海南路 | 永嘉县会满服饰有限公司 | 使用说明 | |
| 82 | 学生校服（夏装） | / | 160 | / | 岳阳市云溪区第一中学  地址：岳阳市云溪区胜利西路与书香街交汇处北 | 岳阳市睿蕾制衣有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 83 | 时尚小衫 | 伊飒 | XL  170/92A | 耐久标：款号：C151  合格证：款号：YS18C160 | 云溪区爱依家服装店  地址：岳阳市云溪区岳化安居大道29号 | 武汉逸卓服饰有限公司 | 接缝性能  纤维含量  使用说明 | |
| 84 | MSB1871L净色连帽薄款毛衫 | JULY&ANSON | 合格证标注：  160/84A  耐久标标注：F | 00183008027 | 衡阳市蒸湘区小丽衣橱服装店  地址：湖南省衡阳市蒸湘区太平小区105栋2号门面 | 中山市丽之雅服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 85 | ZZA606L露肩中袖针织衫 | JULY&ANSON | 合格证标注：  160/84A  耐久标标注：F | 00183007067 | 衡阳市蒸湘区小丽衣橱服装店  地址：湖南省衡阳市蒸湘区太平小区105栋2号门面 | 中山市丽之雅服饰有限公司 | 纤维含量  使用说明 | |
| 86 | 长袖立领衬衣 | 聖佳隆 | 3XL  185/102A | 款号：18B-01 | 衡阳市蒸湘区京枫中老年用品商店  地址：衡阳市蒸湘区蒸湘北路33号-5门面 | 聖佳隆服飾設計監制 | 起毛起球  纤维含量  使用说明 | |
| 87 | 松紧头裤 | 京枫 | XXXXL  185/84B | 809DK71-1 | 衡阳市蒸湘区京枫中老年用品商店  地址：衡阳市蒸湘区蒸湘北路33号-5门面 | 京枫中老年用品服饰有限公司荣誉出品 | 耐湿摩擦色牢度  纤维含量 | |
| 88 | 长袖披领衬衣 | 京枫 | L  165/88A | 809A01-3 | 衡阳市蒸湘区京枫中老年用品商店  地址：衡阳市蒸湘区蒸湘北路33号-5门面 | 京枫中老年用品服饰有限公司荣誉出品 | 纤维含量 | |

**不合格机顶盒、路由器名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品**  **名称** | **标称商标** | **规格**  **型号** | **生产日期 或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 4K超高清智能机顶盒 | 杰赛科技 | S65 | / | 中国联合网络通信有限公司安乡县分公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 1GHz以下辐射骚扰 |
| 2 | 新魔百和 | / | M101 | 2018-05 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州龙山县分公司 | / | 抗电强度  电气绝缘  1GHz以下辐射骚扰 |
| 3 | 新魔百和 | / | M301H | 2018-08 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州龙山县分公司 | / | 1GHz以下辐射骚扰 |
| 4 | 智能播放器 |  | H10 | / | 邵阳市深蓝办公设备有限公司 | 深圳市普利尔德科技有限公司 | 绝缘要求  电气间隙和爬电距离  电源端骚扰电压  辐射骚扰 |
| 5 | 天猫魔盒 |  | T17 | / | 衡阳市雁峰区三合数码经营部 | 浙江天猫供应链管理有限公司 | 1GHz以下辐射骚扰 |
| 6 | 网络播放器 | 炫映 | K5 | / | 衡阳市雁峰区腾飞电脑科技中心 | 深圳市迪优美特电子科技有限公司 | 防电击保护的结构要求  电气间隙和爬电距离  电源端骚扰电压  辐射骚扰 |
| 7 | 中国移动数字家庭（家庭网关） |  | L1 9V | / | 城步苗族自治县中移铁通青年路宽带服务中心 | 中移铁通有限公司湖南分公司 | 标记和说明；  电气间隙、爬电距离  电源端子骚扰电压  1GHz以下辐射骚扰 |
| 8 | 1200M 11AC双频千兆无线路由器 | MERCURY | D12G | / | 邵阳市双清区联方电脑经营部 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 1GHz以下辐射骚扰 |

**不合格酒店一次性用品名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 牙具 | / | 公称丝径：0.18mm软毛 | / | 辰溪县利顿大酒店 | / | 牙刷磨尖率 |
| 2 | 牙具A | / | / | / | 辰溪县龙腾国际假日酒店 | 两面针（江苏）实业有限公司 | 牙刷磨毛 |
| 3 | 洗漱套装 | 欣之旅 | 牙刷 | / | 张家界美度时光酒店管理有限公司 | 江苏扬州工业园区 | 牙刷磨毛 |
| 4 | 牙具 | 一年四季 | / | / | 张家界一年四季主题客栈 | 扬州伊兰美酒店用品有限公司 | 牙刷磨毛 |
| 5 | 亿人宝旅行套装 牙刷 | / | / | / | 张家界仙峰阁酒店有限公司 | 飘影酒店用品有限公司 | 牙刷磨毛 |
| 6 | 牙具B | / | / | / | 湘西自治州边城国际大酒店有限责任公司 | 深圳市茂烨酒店用品有限公司 | 牙刷磨毛 |
| 7 | 牙具 | 梦汇 | / | / | 吉首市梦汇宾馆用品配套中心 | / | 牙刷磨毛 |
| 8 | 牙具B | / | / | / | 吉首市建强和一大酒店有限公司 | 扬州市乔士酒店用品有限公司 | 牙刷磨毛 |
| 9 | 清爽系列香皂 II型 | 尚客思 | / | / | 吉首市申奥酒店用品店 | 扬州开口笑旅游用品 | 牙刷磨毛 |
| 10 | 旅行洗漱套装（牙刷） | 伴旅 | / | / | 湘潭市岳塘区精品华泽酒店 | 扬州市旅游用品制造总厂 | 牙刷磨毛 |
| 11 | 旅行套装（牙刷） | / | / | / | 湘潭市岳塘区志成宾馆旗舰店 | 扬州市旅游用品制造总厂 | 牙刷磨毛 |
| 12 | 牙具 | / | / | 2018年 | 湘乡市望春门华龙丽都大酒店 | 扬州市广陵雅佳旅游用品 | 牙刷磨毛 |
| 13 | 香皂 | / | Ⅰ型 | 2017年6月 | 湖南鑫龙实业有限公司（湖南省湘乡市东山办事处大将南路鑫龙丽都21栋301） | 东源日化旅游用品厂 | 干钠皂 |
| 14 | 牙具 | / | / | 2018年7月 | 湖南鑫龙实业有限公司（湖南省湘乡市东山办事处大将南路鑫龙丽都21栋301） | 扬州市旅游日用品制造总厂 | 牙刷磨毛 |
| 15 | 旅游香皂 | / | Ⅰ型 | 2018年5月 | 湖南万里行集团有限公司龙城宾馆（湖南省湘乡市望春门办事处大正街35号） | 汕头市朝阳区铜盂丰达旅游用品厂 | 干钠皂 |
| 16 | 美肌滋润沐浴露 | / | / | 20210326 | 湖南万里行集团有限公司龙城宾馆（湖南省湘乡市望春门办事处大正街35号） | / | 菌落总数 |
| 17 | 牙具 | / | / | / | 湖南东方天隆投资置业有限公司湘乡宾馆 | / | 牙刷磨毛 |
| 18 | 牙刷套装 | / | / | / | 湘乡市华泰大酒店 | 江苏省扬州市广陵星马旅游用品厂 | 牙刷磨尖率 |
| 19 | 旅行套装（牙刷） | / | / | / | 湘乡市华泰大酒店 | 扬州市旅游用品制造总厂 | 牙刷磨毛 |
| 20 | 牙刷 | / | / | / | 湘乡市银河故里居大酒店（普通合伙） | 扬州市兴明旅游用品厂 | 牙刷磨尖率 |

**不合格汽车配件名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 刹车片 | 图案 | D9026 μ=0.34 4类 | / | 攸县精灵汽贸有限责任公司 | 衡水广原摩擦材料有限公司 | 标志、摩擦系数、指定摩擦系数允差 |
| 2 | 前刹车片 | / | BP58101-17A00 μ=0.40 4类 | 2015-06-12 | 汉寿县申源汽车维修部 | 长春一汽汽车贸易城开发集团股份有限公司 | 摩擦系数、指定摩擦系数允差 |
| 3 | 汽车用鼓式制动器衬片 | / | 215×220×14.5 μ=0.38 | 2018-01-22 | 安乡县金牛汽车修理厂 | 杭州冠英汽车零部件有限公司 | 指定摩擦系数允差 |
| 4 | 盘式制动器摩擦片 | / | MA000 420 81 00/64 μ=0.38 | 2018-04-27 | 株洲溢华汽车销售服务有限公司 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | 摩擦系数、指定摩擦系数允差 |
| 5 | 盘式制动器制动片 | / | MA000 420 83 00 μ=0.4 | 2018-05-29 | 株洲溢华汽车销售服务有限公司 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | 摩擦系数、指定摩擦系数允差 |
| 6 | 制动摩擦片 | / | L5ND 698 451 μ=0.36 4类 | 2018-04-10 | 株洲市健车行汽车服务有限公司 | 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 | 摩擦系数、指定摩擦系数允差 |
| 7 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 龍膜 （LLUmar） | 赢领70 | / | 邵阳市大祥区恒信汽车服务中心 | 首诺国际贸易（上海）有限公司（伊士曼化工公司子公司） | 可见光反射比 |
| 8 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 3M | 田园风光 | / | 邵阳市大祥区恒信汽车服务中心 | 3M中国有限公司 | 紫外线透射比 |
| 9 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 欧帕斯 (APEXFilm) | U9 | / | 邵阳市大祥区新世纪汽车保养部 | 优玖(苏州)信息科技有限公司 | 可见光反射比 |
| 10 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 车森林 | 黑晶70 | / | 邵阳市大祥区华夏汽配店 | 常州市由帝杉防护材料制造有限公司 | 可见光透射比 |
| 11 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 量子 | 钻石70 | / | 邵阳市富泰汽车美容维修生活会馆(普通合伙) | 圣戈班舒热佳特殊镀膜(青岛)有限公司 | 标识、包装、紫外线透射比 |
| 12 | 汽车前档玻璃遮阳膜 | 雷朋 | LB-837 | / | 邵阳市双清区王超汽车用品批发 | 厦门彰泰隔热膜有限公司 | 标识、包装 |
| 13 | CF-4柴油发动机油 | 图案+路润捷 | 20W50 4L | / | 石门县菲科润滑油经营部 | 无锡路润捷润滑油有限公司 | 运动黏度（100℃） |

**不合格鞋、箱包名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 苹果男鞋 | APPLE（苹果） | 7282041 | / | 怀化市飞达商贸集团有限公司 | 广州苹果鞋服发展有限公司 | 耐折性能 |
| 2 | 男鞋 | 巨盾 | 52002 | / | 怀化市飞达商贸集团有限公司 | 温州市湘和鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 3 | 男休闲鞋 | 哈驰 | MG462964 | / | 长沙通程控股股份有限公司通程商业广场怀化店 | 广州亨记鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 4 | 男鞋 | 皇冠 | 2821A722F1 | 2017-6-14 | 长沙通程控股股份有限公司通程商业广场怀化店 | 广东皇冠实业投资有限公司 | 耐折性能 |
| 5 | 女鞋 | 银泰 | 808 | / | 龙山县真实惠服装店 | 银泰鞋业 | 耐折性能 |
| 6 | 男鞋 | 七匹狼 | 8373065416 | / | 龙彩云（湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处朝阳路（裕丰商场）6号） | 广州市轩达贸易有限公司 | 耐折性能 |
| 7 | 牛皮男单鞋 | 惠特 | 841-745111 | 2018-8-16 | 龙山县惠特鞋业经营部 | 惠特鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 8 | 男鞋 | 仙猴 | 15A07 | / | 湘西自治州梅尼商贸有限责任公司永顺分公司 | 瑞安市八匹马鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 9 | 深口鞋 | 大东 | DW18Q1404A | 2018-7-26 | 永顺县彭念鞋店 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 10 | 女鞋 | 浪木 | 8170 | / | 彭建华（永顺县灵溪镇金利商场） | 温州市鹿城区双屿蕾淑鞋业 | 耐折性能 |
| 11 | 男鞋 | VALOBNS华伦邦赛 | A1181192 | / | 岳阳楼区叶俊鞋店 | 深圳市华伦邦赛鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 12 | 男鞋 | 乔治骆驼 | 300018－1 | / | 岳阳楼区庆新鞋店 | 深圳捷豹鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 13 | 男式休闲鞋 | 蜘蛛龙 | 9958 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 温州市东派鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 14 | 女鞋 | 娘亲 | 178A－91 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 瑞安市金钠多鞋厂公司 | 耐折性能、剥离强度 |
| 15 | 休闲鞋 | 多邦迪尔 | 59580 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 瑞安市多邦迪尔鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 16 | 运动源女运动鞋 | 运动源 | AWSL17F25922 | 2017-7-15 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 厦门朵令贸易有限公司 | 耐折性能 |
| 17 | 美洲鳄男正装鞋 | 美洲鳄 | FH1718 | 2018-2-26 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 深圳市美洲鳄服饰有限公司 | 耐折性能 |
| 18 | 男童皮鞋 | ONLEAD | YLD18S02 | 2018-1-15 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 福建永立德贸易有限公司 | 耐折性能 |
| 19 | 男鞋 | 都市情人 | 81G6827-15 | / | 衡阳大洋百货有限公司 | 深淇鞋厂 | 耐折性能 |
| 20 | 皮鞋 | 巨日 | 815252 | / | 衡阳大洋百货有限公司 | 巨日鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 21 | 牛皮革粘胶女鞋 | 高彩 | FS89217 | / | 衡阳大洋百货有限公司 | 广州优越鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 22 | 千佰莉女鞋 | 千佰莉 | 82021015659 | 2018/3/10 | 衡阳大洋百货有限公司 | 广州市千佰莉鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 23 | 休闲鞋 | 欧米高 | MG6821 | / | 衡阳天河摩登百货有限公司 | 广州欧米高鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 24 | 公牛巨人休闲鞋 | 公牛巨人 | TF101833833 | / | 道县增致牛仔店 | 石狮市豪迈鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 25 | 天鹅绒布女鞋 | 依思Q | 18154019 05 | / | 王丽（道县依思Q鞋店） | 温州市逸宸鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 26 | 女式正装鞋 | 七品芝麻 | BX10902 | / | 道县七品芝麻皮鞋二店 | 东莞市厚街镇摩斯达克鞋厂 | 耐折性能 |
| 27 | 女休闲鞋 | 阳光富奈 | 855503 | / | 刘建英（湖南省道县潇水中路） | 丹阳市陵口镇骏马皮鞋厂 | 耐折性能 |
| 28 | 男鞋 | 豪仕豪 | 8360 | / | 刘建英（湖南省道县潇水中路） | 豪仕豪皮鞋 | 耐折性能 |
| 29 | 男鞋 | 道州牌 | 7655 | / | 道县好运来皮鞋店 | 湖南道州建业皮革制品有限公司 | 耐折性能 |
| 30 | 潮板鞋 | B.Duck | Y832833 | 2017－10－5 | 浏阳市淮川小黄鸭潮鞋店 | 福建利讯贸易集团有限公司 | 耐折性能 |
| 31 | 豆豆鞋 | V-MEN | 714900156 | 2018－1－9 | 浏阳市淮川溏心男装店 | 广州威曼服饰有限公司 | 耐折性能 |
| 32 | 单鞋 | 红蚂蚁 | H8-3850-02 | 2017－12－3 | 湖南比一比贸易有限公司北正西购物中心 | 浙江红蚂蚁鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 33 | 平底高帮休闲鞋 | 艺鞋堂 | E83109004 | / | 艺鞋堂 | 长沙艺鞋堂 | 耐折性能 |
| 34 | 休闲运动鞋 | 大东 | DW18Q5038A | / | 长沙县泉塘冰冰鞋店 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 耐折性能 |
| 35 | 男士休闲鞋 | 七品芝麻 | RL33068 | 2018－8－12 | 长沙县泉塘紫龙七鞋业商行 | 东莞市厚街镇摩斯达克鞋厂 | 耐折性能 |
| 36 | 拉杆箱 | 诗丹保罗 | 8022 | / | 凤凰县金香蒙娜丽莎皮具店 | 新干鸿锐箱包皮具有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 37 | 拉杆箱 | 璐璐凯帝 | 22寸 | / | 凤凰县阿尔皮纳袋鼠皮具店 | 江西新干县华兴箱包有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 38 | 女装包 | 凤春 | 3007 | / | 许荣志（湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处新建路78-7号） | 台州凤春皮具厂 | 振荡冲击性能 |
| 39 | 旅行箱包 | 都尔丹 | 018-20 | / | 吴曙峰（湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处新建路8号） | 广州市永佳皮具有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 40 | 拉杆箱 | 攀岩者 | HJ006 | / | 唐长春-永顺县城车站门面 | 保定攀岩者皮具有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 41 | 骏仕拉杆箱 | 骏仕 | 540# | / | 湘西自治州梅尼商贸有限责任公司永顺分公司 | 江西新干县世纪行箱包有限责任公司 | 振荡冲击性能 |
| 42 | 手袋 | 艾莉芬特 | A23066S | / | 衡阳大洋百货有限公司 | 广州市丽佰皮具有限责任公司 | 振荡冲击性能 |
| 43 | 女包 | 鳄鱼恤 | BB02128-1B | / | 衡阳天河摩登百货有限公司 | 广州嘉豪皮具有限公司 | 振荡冲击性能 |
| 44 | 女包 | Mierhu | 220×100×145mm | / | 衡阳天河摩登百货有限公司 | 广州市白云区博容皮具厂 | 振荡冲击性能 |
| 45 | 拉杆箱 | 昆仑奴 | 710#-20# | / | 衡阳天河摩登百货有限公司 | 百盛皮具厂 | 振荡冲击性能 |
| 46 | 女包 | 阿尔皮纳袋鼠 | BKN04945-01 | / | 衡阳天河摩登百货有限公司 | 广州卓然皮具有限公司 | 振荡冲击性能、缝合强度 |

**不合格电动车名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 电动车 | 新蕾 | TDT-786Z[4820-途朗] | 2018年8月10日 | 武陵区小飞哥电动车经营部 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 2 | 电动车 | 新蕾 | TDR146Z | 2018年4月23日 | 武陵区小飞哥电动车经营部 | 无锡捷通车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 3 | 电动车 | 台铃 | TDZE58Z | 2018年5月28日 | 武陵区万路达电动车经营部 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 4 | 电动车 | 五羊 | TDR018Z(羊慧) | 2018年6月30日 | 双峰县五里牌和星车业 | 广州五羊自行车有限公司/佛山市台富车业科技有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 5 | 电动车 | 台铃 | TDR5045Z | 2017年9月6日 | 双峰县立业电动车店 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 6 | 电动自行车 | 派乐 | TDT4889Z | 2018年7月12日 | 祁阳县宏达车行 | 上海新大洲电动车有限公司/无锡新大洲电动车有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 7 | 电动车 | 台铃 | TDZE10Z | 2018年7月23日 | 祁阳县台铃电动车车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 8 | 电动车 | 欧派 | TDR422Z | 2018年3月15日 | 祁阳县顺丰车城 | 无锡市圣宝车辆制造有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 9 | 电动车 | 新艺 | TDR31508Z | 2018年1月17日 | 祁阳县新艺电动车专卖店 | 东莞市泉达电动车科技有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 10 | 电动车 | 雅迪 | TDR2103Z | 2018年7月10日 | 黄礼军（湖南省永州市新田县龙泉镇龙泉路65号） | 雅迪科技集团有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 11 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR4079Z | 2018年8月8日 | 新田县龙泉镇九生摩托销售店 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 12 | 电动车 | 立马 | ZMC2051 | 2018年6月11日 | 新田县熊英电动车零售部 | 立马车业集团有限公司T | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 13 | 电动车 | 台铃 | TDZH03Z | 2018年2月24日 | 新田县龙泉镇益山车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 14 | 电动自行车 | 追梦鸟 | TDR-368Z | 2018年8月20日 | 新田县五羊本田摩托车行 | 芜湖市恒力电动车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 15 | 电动车 | 嘉陵 | TDR016Z | 2018年7月16日 | 新田县富雄电动车行 | 重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 16 | 电动车 | 台铃 | TDR5071Z | 2017年9月11日 | 鹤城区建稳车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 17 | 电动车 | 雅迪 | TDR897Z | 2018年8月17日 | 鹤城区汇丰车行 | 雅迪科技集团有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 18 | 电动自行车 | 宝临 | TDR20Z | 2018年6月 | 鹤城区嘉喜电动车行 | 无锡乐阳车辆有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 19 | 电动两轮车 | 爱玛 | TDR3088Z-1 | 2018年8月28日 | 新邵县摩托电动车店 | 浙江爱玛车业科技有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 20 | 电动车 | 小飞哥 | TD829Z/60V-72V/20AH 电光黑+酱红 | 2017年10月16日 | 新邵县小飞哥电动车专卖店 | 浙江千喜车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 21 | 电动自行车 | 净原 | TDZ11Z(2M1A) | 2018年6月19日 | 邵阳市起德电动车行 | 五羊-本田摩托（广州）有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 22 | 电动车 | 雅迪 | TDR2067Z | 2018年6月29日 | 邵阳市君峰电动车行 | 雅迪科技集团有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 23 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDR2019Z 米兰（飞碟版） | 2018年7月6日 | 邵阳市华中电动自行车经营部 | 锡山区徐氏车辆厂 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 24 | 电动车 | 台铃 | TDZE100Z | 2018年9月11日 | 邵阳市大祥区台铃电动车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 25 | 电动车 | 松吉 | TDR605Z | 2018年8月20日 | 邵阳市青艳车行 | 深圳市松吉电动自行车有限公司惠州分公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 26 | 电动车 | 优狐 | 世海小龟王（A48/60V60T动力） | 2018年9月6日 | 株洲市石峰区优狐电动车时代车行响石店 | 台州市金狐车业有限公司 | 最高车速、整车质量、标称电压、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 27 | 电动车 | 优狐 | 雅致一代（A48/60V60T动力） | 2018年8月29日 | 株洲市石峰区优狐电动车时代车行响石店 | 台州市金狐车业有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |
| 28 | 电动车 | 超威 | 089-5-AA-5 | 2018年5月5日 | 荷塘区李小琳车行 | 台州市路桥臻超威新能源科技有限公司 | 最高车速、整车质量、轮胎宽度、反射器和鸣号装置 |

**不合格钢材、不锈钢管、铝合金型材名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 不锈钢板 | 祥鸿鑫 | 1.0\*1220\*2440,  201 | 2018.7.3 | 湘乡市昆仑桥办事处蓝塔不锈钢经营部 | 佛山市祥鸿鑫不锈钢有限公司 | 尺寸 |
| 2 | 不锈钢板 | 祥鸿鑫 | 1.0\*1220\*2440,  304 | 2018.7.26 | 湘乡市昆仑桥办事处蓝塔不锈钢经营部 | 佛山市祥鸿鑫不锈钢有限公司 | 尺寸 |
| 3 | 不锈钢板（砂板） | 明通明 | 0.8\*1219\*2438,  304 | / | 湘乡新湘路文峰不锈钢批发部 | 佛山明通明金属科技有限公司 | 尺寸 |
| 4 | 不锈钢板（钛金） | 明通明 | 1.0\*1219\*2438,  201 | / | 湘乡新湘路文峰不锈钢批发部 | 佛山明通明金属科技有限公司 | 尺寸 |
| 5 | 装饰用焊接不锈钢管 | 金五轮 | 0Cr18Ni9（304），19\*0.7 | / | 湘乡市工贸新区富兴不锈钢店 | 广东省汕头市烨华实业有限公司 | 尺寸 |
| 6 | 装饰用不锈钢管 | 宝丽成 | 30\*30，SUS304 | / | 湘乡市新湘路通用不锈钢批发部 | 佛山市润田金属制品有限公司 | 化学成分 |
| 7 | 电泳涂漆型材 | 经阁 | S0069，6063-T5,1.2mm | 2018.9.5 | 湘乡市建材市场鑫隆铝业经营部 | 新经阁铝材股份有限公司 | 尺寸 |
| 8 | 铝型材 | / | YSM051A，6063-T5 | 2018.1.9 | 涟源市博鸿门业店 | 江西锦鹏铝业有限公司 | 化学成分 |
| 9 | 低碳钢热轧圆盘条 | 安钢 | Q195, φ6.5 | 2018.8.31 | 涟源市锦豪钢筋加工厂 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 化学成分、拉伸 |
| 10 | 镀锌角钢 | / | Q235, 40\*40 | / | 新化县上梅镇老陆金属材料店 | / | 尺寸、镀锌层 |
| 11 | 热轧带肋钢筋 | 湘钢 | HRB400, φ10 | 2018.9.1 | 新化县金满堂建材店 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 尺寸、重量偏差 |
| 12 | 热轧带肋钢筋 | 武钢 | HRB400, φ8 | 2018.8.23 | 新化县富旺钢材经营部 | 武汉钢铁有限公司 | 尺寸 |
| 13 | 镀锌方管 | 正大 | □30\*30\*1.5-3.75，Q235 | / | 湖南华胜天成钢铁贸易有限公司 | 邯郸市正大制管有限公司 | 镀锌层 |
| 14 | 镀锌角钢 | / | ∠40\*4，Q235 | / | 湖南华胜天成钢铁贸易有限公司 | 河北胜华钢管有限公司热镀锌厂 | 镀锌层 |
| 15 | 热轧带肋钢筋 | 湘钢 | HRB400E, φ12 | / | 长沙市开福区朝辉钢材经营部 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 拉伸 |
| 16 | 镀锌角钢 | / | Q235,40\*40,3mm | / | 长沙市开福区金栋钢材经营部 | 河北胜华钢管有限公司热镀锌厂 | 镀锌层、化学成分 |
| 17 | 热轧带肋钢筋 | 武钢 | HRB400E, φ8 | / | 长沙市开福区金栋钢材经营部 | 武汉钢铁（集团公司 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 18 | 镀锌角钢 | / | Q235,40\*4 | / | 沙琪睿钢材贸易有限公司 | 河北胜华钢管有限公司热镀锌厂 | 镀锌层 |
| 19 | 镀锌方管 | / | Q235,20\*40\*1.5-3.75 | / | 沙琪睿钢材贸易有限公司 | 邯郸市正大制管有限公司 | 尺寸、镀锌层 |
| 20 | 镀锌角钢 | GQ | ∠50\*50\*4.5，Q235B | / | 长沙市品浩金属材料有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 镀锌层、拉伸 |
| 21 | 镀锌槽钢 | / | [63\*4.7，Q235B，6M | / | 长沙市品浩金属材料有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 镀锌层、化学成分、拉伸 |
| 22 | 热镀角钢 | / | 5#，Q195 | / | 长沙天外天钢铁贸易有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 镀锌层 |
| 23 | 热轧带肋钢筋 | 禹龙 | HRB400E, φ12 | 2018.9.8 | 大汉供应链有限公司 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 拉伸 |
| 24 | 热轧带肋钢筋 | LYX | HRB400, φ10 | / | 湖南东锋钢铁有限公司 | 河北永诚焊接新材料股份有限公司 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 25 | 镀锌方管 | / | 20\*40\*1.1，Q235 | / | 湖南东澳钢铁有限公司 | 河北华金精品 | 镀锌层 |
| 26 | 镀锌角钢 | / | ∠40\*40\*4，Q235 | / | 长沙市盈朋钢贸有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 镀锌层 |
| 27 | 铝型材（上滑） | / | 88801,6063-T5,  1.2mm | 2018.8.7 | 长沙市芙蓉区志红铝材商行 | 亿翔铝业（江西） | 膜厚 |
| 28 | 铝型材（边封） | / | 88803,6063-T5 | 2018.7.18 | 长沙市芙蓉区志红铝材商行 | 亿翔铝业（江西） | 膜厚 |
| 29 | 铝型材（下轨） | 鸿翔铝业 | 869,6063-T5 | 8.16 | 长沙市芙蓉区志红铝材商行 | 江西鸿翔铝业有限公司 | 化学成分 |
| 30 | 铝型材（固上轨） | 鸿翔铝业 | 8690,6063-T5 | 9.10 | 长沙市芙蓉区志红铝材商行 | 江西鸿翔铝业有限公司 | 化学成分 |
| 31 | 镀锌角钢 | / | Q235，3\*3 | / | 麻阳鑫源彩钢结构 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 镀锌层 |
| 32 | 镀锌圆管 | 福昌 | Q235，φ20 | / | 怀化市长裕物资有限公司 | 霸州市福昌实业有限公司 | 镀锌层 |
| 33 | 镀锌方管 | / | Q235，25\*25 | / | 鹤城区丰茂钢材经营部 | / | 镀锌层 |
| 34 | 镀锌方管 | / | Q235，27\*47 | / | 鹤城区建龙钢材经营部 | 邓州天鑫公司 | 镀锌层 |
| 35 | 直条钢 | / | Q195，φ8 | / | 怀化文程钢材贸易有限公司 | 山西省临汾市立恒钢铁集团 | 拉伸 |
| 36 | 直条圆钢 | / | Q195，φ11 | / | 怀化荣鑫物资有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 拉伸 |
| 37 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 顺乐 | HRB400, φ8 | 2018.9.5 | 匡小娟经营门店 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 拉伸 |
| 38 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 顺乐 | HRB400, φ8 | 2018.9.7 | 溆浦三鑫钢材批发 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 拉伸 |
| 39 | 圆盘条 | 立恒 | Q235，φ6.5 | 2018.9.2 | 溆浦湘发建材批发部 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 化学成分、拉伸 |
| 40 | 热轧带肋钢筋 | YJ | HRB400, φ8 | / | 辰溪县万达钢材店 | / | 尺寸、拉伸 |
| 41 | 热轧带肋钢筋 | YJ | HRB400, φ10 | / | 辰溪县万达钢材店 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 42 | 热轧带肋钢筋 | YJ | HRB400, φ6 | / | 辰溪县万达钢材店 | / | 尺寸、重量偏差 |
| 43 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫 | HRB400, φ20 | 2018.7.26 | 辰溪县华中钢材批发部 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 尺寸 |
| 44 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ12 | / | 辰溪县华中钢材批发部 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 45 | 热轧带肋钢筋 | / | Q235, φ8 | 2018.6.18 | 段文丽钢材店 | / | 尺寸 |
| 46 | 冷轧钢筋 | / | Q235, φ8 | / | 段文丽钢材店 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 47 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ8 | / | 益阳市赫山区八字哨镇钢水建材店 | / | 尺寸、拉伸 |
| 48 | 热镀锌管 | / | Q235B，30\*50 | / | 常德市胜顺钢材销售有限公司 | 衡水京华制管有限公司 | 镀锌层 |
| 49 | 镀锌方管 | / | Q235,20\*20 | / | 常德华安物资有限公司 | 河北霸州华龙伟业金属制品有限公司 | 尺寸、镀锌层 |
| 50 | 铝型材（电光香1#） | 广欢 | CA103，6063-T5，0.65mm | 2018.5.10 | 鼎城区昌艾美阁铝材经营部 | 广欢铝材 | 尺寸、膜厚 |
| 51 | 铝型材（纱料） | 粤缘 | 17610A,6063-T5，（银电） | 2018.7.2 | 常德市鼎城区志云建材经营部 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 膜厚 |
| 52 | 电泳涂漆型材 | 经阁 | B7800,6063-T5，1.2mm | 2017.6.23 | 常德市鼎城区志云建材经营部 | 经阁铝业科技股份有限公司 | 尺寸、膜厚 |
| 53 | 热镀锌管 | / | Q235B，φ20 | / | 常德市胜顺钢材销售有限公司 | / | 尺寸、镀锌层 |
| 54 | 镀锌角钢 | / | Q235,30\*30\*3 | / | 常德华安物资有限公司 | 河北胜华钢管有限公司热镀锌厂 | 尺寸、镀锌层 |
| 55 | 镀锌方管 | / | Q235B，20\*20 | / | 常德市胜顺钢材销售有限公司 | 衡水京华制管有限公司 | 镀锌层、拉伸 |
| 56 | 镀锌角钢 | / | Q235,30\*30 | / | 常德群盛金属材料有限公司 | 常德群盛金属材料有限公司 | 尺寸、镀锌层、化学成分 |
| 57 | 角钢 | / | Q235,30\*30\*3 | / | 常德华安物资有限公司 | / | 尺寸 |
| 58 | 镀锌钢管 | / | Q195, φ15 | / | 常德群盛金属材料有限公司 | / | 尺寸、镀锌层 |
| 59 | 不锈钢管 | 永九 | 0Cr18Ni9,SUS304，φ22\*3 | / | 常德市永鑫物资有限公司 | 佛山市永九不锈钢有限公司 | 化学成分 |
| 60 | 镀锌方管 | / | Q195,20\*40 | / | 常德群盛金属材料有限公司 | / | 镀锌层 |
| 61 | 铝合金装饰型材（银白电泳） | 美阁 | H76805A（大下方），6063-T5，0.77mm | 2017.9.8 | 鼎城区昌艾美阁铝材经营部 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 膜厚 |
| 62 | 铝型材 | / | 7-148,6063-T5 | / | 鼎城区全铝门窗家俱经营部 | 黄石市鑫昌铝业有限公司 | 膜厚 |
| 63 | 银白电泳铝合金装饰型材（光企） | 美阁 | H76806，6063-T5，0.7mm | 2017.9.8 | 鼎城区昌艾美阁铝材经营部 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 化学成分、膜厚 |
| 64 | 铝型材（大下方） | 粤缘 | 67105,6063-T5，（银电） | 2018.7.28 | 常德市鼎城区志云建材经营部 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 膜厚 |
| 65 | 热轧带肋钢筋 | 武钢 | HRB400E, φ8 | / | 常德市祥飞建材有限公司 | 武钢集团汉阳钢厂 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 66 | 低碳钢热轧圆盘条 | / | Q235, φ8 | / | 常德市祥飞建材有限公司 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 67 | 低碳钢热轧圆盘条 | / | Q235, φ6.5 | / | 胡震经营门店 | / | 拉伸 |
| 68 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 荆钢 | HRB400, φ12 | / | 常德市鼎城区桥南慧远物资经营部 | 荆州群力金属制品有限公司 | 尺寸、重量偏差 |
| 69 | 钢筋 | / | HRB400, φ6 | / | 益阳市赫山区八字哨镇钢水建材店 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 70 | 电泳铝型材（光企） | 艾德佳 | 6063-T5,768 | 2016.3.14 | 张家界市永定区荣华门窗加工厂 | 汨罗市艾德佳铝型材有限公司 | 尺寸、膜厚 |
| 71 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ8 | / | 张家界远信五金机电有限公司 | 恒昇钢筋加工厂 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 72 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ8 | / | 张家界鑫达钢材贸易有限公司 | 恒昇钢筋加工厂 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 73 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ7 | / | 张家界市永定区鑫仪钢材贸易部 | / | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 74 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ10 | / | 张家界市永定区鑫仪钢材贸易部 | / | 尺寸、拉伸 |
| 75 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫 | HRB400, φ8 | / | 张家界市永定区日新建材经营部 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 76 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫 | HRB400, φ8 | / | 张家界市永定区恒盛钢材经营部 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 77 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫 | HRB400, φ14 | / | 张家界市永定区恒盛钢材经营部 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 78 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 武钢 | HRB400E, φ6 | 2018.7.23 | 张家界市永定区明炎钢材门市部 | 武钢集团汉阳钢厂 | 尺寸、重量偏差 |
| 79 | 热轧带肋钢筋 | / | HRB400, φ7 | / | 张家界市永定区明凯钢材经营部 | 高桥拉丝厂 | 尺寸、重量偏差 |
| 80 | 钢筋混凝土用热轧钢筋 | 武钢 | HRB400E, φ6 | 2018.9.1 | 益阳市赫山区兰溪镇立群建材行 | 武钢集团汉阳钢厂 | 尺寸、重量偏差、拉伸 |
| 81 | 镀锌方管 | / | Q235B，20\*40 | / | 胡梦金经营门店 | 邯郸市正大制管有限公司 | 镀锌层 |
| 82 | 不锈钢板 | 正鑫跃长城 | 304，0.7\*1219\*3048 | / | 益阳市广诚钢结构有限公司 | 佛山市正鑫跃不锈钢有限公司 | 尺寸 |

**不合格木家具名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 床头柜 | / | 01# 465×400×460(mm) | / | 唐桐付（桑植县澧源镇和平东路） | 三泰家具 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 2 | 床头柜 | / | 470×390×495(mm) | / | 桑植县缘恒床垫厂 | / | 木工要求、使用说明 |
| 3 | 床头柜 | / | 480×395×465(mm) | / | 桑植县永利傢俬店 | / | 甲醛释放量、使用说明 |
| 4 | 床头柜 | / | 爱家美居 | / | 桑植富美达家具店 | 成都爱家美居 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 5 | 床头柜 | / | A216 | / | 桑植宏达捷鑫商贸有限责任公司 | 兰芳阁家具有限公司 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 6 | 床头柜 | / | 500×500×480(mm) | / | 桑植爱家家私有限公司 | 成都博豪家私责任有限公司 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 7 | 餐椅 | / |  | / | 桑植爱家家私有限公司 | / | 使用说明 |
| 8 | 床头柜 | / | 482×396×472(mm) | / | 桑植县良鸿家具城 | / | 甲醛释放量、使用说明 |
| 9 | 餐椅 | / | / | / | 唐灵智（桑植县澧源镇帅乡路） | 江西汇友 | 使用说明 |
| 10 | 梳妆台 | / | / | / | 唐灵智（桑植县澧源镇帅乡路） | 江西福瑞华美 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 11 | 餐椅 | / | / | / | 张家界中泰利达商贸有限公司 | 四川瑞森家具有限公司 | 使用说明 |
| 12 | 床头柜 | / | 495×395×480(mm) | / | 张家界中泰利达商贸有限公司 | 江西湘茗轩家私有限公司 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 13 | 床头柜 | / | 283 | / | 张家界市永定区森顿家居生活馆 | 成都市富丽特家具有限公司 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 14 | 餐椅 | / | QQ椅 | / | 张家界市永定区森顿家居生活馆 | 成都德邦博派家具有限公司 | 使用说明 |
| 15 | 床头柜 | / | 400×380×490(mm) | / | 张家界龙城明珠家具有限公司 | 成都市九天家私有限公司 | 使用说明 |
| 16 | 床头柜 | / | H9020 | / | 张家界斯可馨家私有限公司 | 广东省佛山市皇浩家俱有限公司 | 使用说明 |
| 17 | 床头柜 | / | 475×395×485(mm) | / | 张家界市永定区皇家家居生活馆 | / | 使用说明 |
| 18 | 床头柜 | / | 495×395×395(mm) | / | 张家界市永定区皇家家居生活馆 | / | 木工要求、使用说明 |
| 19 | 床头柜 | / | A33 | / | 鼎城区恺斯澜国际家居店 | 太子家居有限公司 | 甲醛释放量 |
| 20 | 床头柜 | / | G085 | / | 鼎城区恺斯澜国际家居店 | 四川喜洋洋家具有限公司 | 使用说明 |
| 21 | 床头柜 | / | V1775 | / | 鼎城区广友家具店 | 深圳广友家居有限公司 | 甲醛释放量 |
| 22 | 床头柜 | 福瑞·思特 | 54×41.5×48 13# | 2018 | 浏阳市永安镇瑞之林家具店 | 江西(福瑞思特)厚德高辉家具有限公司 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 23 | 床头柜 | 铭邦 | 535×410×500mm | 2017 | 浏阳市永安镇旺家利家具展厅 | 深圳铭邦居纯实木家具 | 使用说明 |
| 24 | 床头柜 | 木克尔 | 510×390×505mm 8B61 | 2018 | 浏阳市永安镇晨熙家具店 | 四川文良实业有限责任公司木克尔家具厂 | 使用说明 |
| 25 | 床头柜 | 欧柏 | 460×365×490 | 2018 | 浏阳市永安镇优帮百木家具店 | 徐州市柏强家具有限公司 | 使用说明 |
| 26 | 床头柜 | / | 40×52×50 02 | 2018 | 浏阳市永安镇梦泽家具店 | 江西南康金鸿木业 | 木工要求、使用说明 |
| 27 | 床头柜 | 纳美利亚 | 500×400×560mm 9902 | 2018-4 | 浏阳永安镇库斯家具店 | 佛山市伟傲家具有限公司 | 使用说明 |
| 28 | 餐椅(F107) | 玖玖 | 445×420×940mm | 2018-07 | 浏阳市永安镇交贤家具店 | 四川玖玖家具 | 使用说明 |
| 29 | 餐椅 63 | 木之宝 | 410×445×870mm | 2018 | 浏阳市永安镇龙逸泽慧家具店 | 木之宝家具有限公司 | 使用说明 |
| 30 | 餐椅 | / | 440×400×950mm | 2017-03 | 浏阳市永安镇福汇家家具店 | 南康区思亿家具厂 | 使用说明 |
| 31 | 椅子(餐椅) | 米罗 | 480×410×840 M907 | / | 曹文杰 湘潭高新区乐爱家家居店 | 佛山市米罗家具有限公司 | 使用说明 |
| 32 | 床头柜 | 库斯 | 164# 400×500×435 | 2017 | 肖立 湘潭高新区库斯家具店 | 佛山市顺德区库斯家具实业有限公司 | 木工要求、使用说明 |
| 33 | 床头柜 | 皇仕·金苹果 | 480×385×380(mm) | / | 常德市鼎城区宝莱佳家具商行 | 四川城驰家具有限公司 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 34 | 床头柜 | / | 500×395×480(mm) | / | 常德市鼎城区宝莱佳家具商行 | 成都好运来家具有限公司 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 35 | 床头柜 | / | 540×395×480(mm) | / | 常德市鼎城区鑫盛盛家具超市 | 成都好风景实业有限公司 | 重金属含量、使用说明 |
| 36 | 床头柜 | / | 450×390×470(mm) | / | 鼎城区大王家具店 | 南康区天富美家具厂 | 木工要求、甲醛释放量、使用说明 |
| 37 | 床头柜 | / | 490×410×125(mm) | / | 安乡县新红阳新悦整体家居生活馆 | 江西九乡园实业有限公司 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 38 | 茶几 | / | 型号612 (1200×650×430mm) | 2017-11-5 | 安乡县新红阳新悦整体家居生活馆 | 蒲江县新红阳新悦实业有限公司 | 表面理化性能（漆膜）中耐香烟灼烧 |
| 39 | 床头柜 | / | 06#,595×470×585(mm) | / | 安乡县皇朝傢俬生活馆 | 佛山市欧奢家具实业有限公司 | 使用说明 |
| 40 | 床头柜 | / | 01#,505×380×560(mm) | / | 安乡县皇朝傢俬生活馆 | 鹤山市汉庭家具实业有限公司 | 使用说明 |
| 41 | 床头柜 | / | SH-A1001 | 2017-12-11 | 安乡县双虎傢俬城 | 成都市双虎实业有限公司 | 表面理化性能(漆膜)中耐香烟灼烧 |
| 42 | 餐椅 | 木之宝 | 420×460×930mm | 2018-07 | 宁乡县玉潭镇华人居家具商行 | 江西木之宝家具有限公司 | 使用说明 |
| 43 | 床头柜 | 欧家诗 | 550×438×540mm | 2018-07 | 宁乡县历经铺乡盛奥家具店 | 宁乡县国泰实木家私厂 | 使用说明 |
| 44 | 床头柜 | 佳尼 | 480×400×510mm MG08 | 2018 | 宁乡县爱美墅家具经营部 | 佛山市佳尼家具科技有限公司 | 使用说明 |
| 45 | 餐椅 | 雅可 | 430×440×885mm | 2018-06 | 长沙市雨花区业辰家居生活馆 | 佛山市雅可家居有限公司 | 甲醛释放量、使用说明 |
| 46 | 餐椅 | VD 图型商标 | 425×420×890mm | 2017-6 | 长沙市雨花区汪建华家具商行 | 佛山市华戴家居用品有限公司 | 表面理化性能（漆膜）中耐香烟灼烧、使用说明 |
| 47 | 床头柜 | 曲美家居 | 487×400×398mm ZQB/YT3-NQM052NT1-2 | 2017 | 田帅昌（长沙市雨花区红星美凯龙家具馆北门一楼） | 曲美家居集团股份有限公司 | 使用说明 |
| 48 | 床头柜 | 大自然 | 470×420×530mm | 2017-6 | 长沙市雨花区涛然家具红星美凯龙经营部 | 贵州大自然科技股份有限公司 | 表面理化性能（漆膜）中耐香烟灼烧、使用说明 |
| 49 | 床头柜 | 大雅 | 420×400×480mm | / | 长沙市雨花区彭和家私店 | 大雅家具有限公司 | 表面理化性能（漆膜）中耐香烟灼烧、使用说明 |
| 50 | 床头柜 | 康阁斯 | 480×400×460mm | / | 长沙市雨花区徐先生的家具店 | 佛山市顺德区康阁斯家具制造有限公司 | 使用说明 |
| 51 | 餐椅 | 康尚家居 | 420×430×940mm | / | 长沙市雨花区龙丽家具经营部 | 佛山市顺德区品创家具有限公司 | 使用说明 |
| 52 | 吧椅 | 康阁斯 | / | / | 长沙市雨花区徐先生的家具店 | 佛山市顺德区康阁斯家具制造有限公司 | 使用说明 |
| 53 | 床头柜 | / | 9813 | / | 张家界市永定区富雅家具城 | 成都市万好家具有限公司 | 使用说明 |
| 54 | 床头柜 | / | T-3402 | / | 安乡县幸福家具店 | 成都市林森木业有限责任公司 | 使用说明 |
| 55 | 餐椅 | / | 460×450×950mm 9R002 | 2017-10 | 宁乡木韵家具店 | / | 使用说明 |
| 56 | 床头柜 | / | 500×380×500mm 9C004R | 2017-10 | 宁乡木韵家具店 | / | 使用说明 |
| 57 | 床头柜 | 幸福王朝 | 500×400×530mm | 2018-06 | 长沙市雨花区卓心家具商行 | 佛山市幸福王朝金属家具有限公司 | 使用说明 |

**不合格摩托车名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 两轮摩托车 | 隆鑫 | LX125T-53 | 2017年5月9日 | 汝城县华源车行 | 重庆隆鑫机车有限公司浙江分公司 | 排气污染物 |
| 2 | 两轮摩托车 | 珠江 | ZJ125T-6R | 2018年6月23日 | 汝城县华源车行 | 珠海珠江车业有限公司 | 排气污染物 |
| 3 | 两轮摩托车 | 山洋 | SY100T-2F | 2018年3月27日 | 汝城县保庆汽车摩托车贸易有限公司南站分公司 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 排气污染物 |
| 4 | 两轮摩托车 | 银钢 | YG150-22 | 2016年12月20日 | 汝城县福源车行 | 重庆银钢科技（集团）有限公司 | 排气污染物 |
| 5 | 两轮摩托车 | 丰豪 | FH125T | 2018年5月21日 | 汝城县林珍经贸有限公司 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 排气污染物 |
| 6 | 两轮摩托车 | 林海 | LH125T-5 | 2018年4月21日 | 汝城县林珍经贸有限公司 | 林海股份有限公司 | 排气污染物 |
| 7 | 两轮摩托车 | 铃田 | LT125T-4J | 2017年12月13日 | 汝城县万里达车行 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 排气污染物 |
| 8 | 两轮摩托车 | 赛阳 | SY125T-6 | 2018年3月8日 | 桂阳立马电动车经营部 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 排气污染物 |
| 9 | 两轮摩托车 | 南益 | NS125T-9 | 2016年8月31日 | 桂阳县兴永盛汽车销售有限公司 | 广西银钢南益制造有限公司 | 排气污染物 |
| 10 | 两轮摩托车 | 长铃 | CM125-18V | 2018年8月15日 | 桂阳唐氏车行 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司江门分公司 | 排气污染物 |
| 11 | 两轮摩托车 | 珠峰 | ZF125T-9A | 2018年2月28日 | 桂阳县意博摩配批发部 | 江门市珠峰摩托车有限公司 | 排气污染物 |
| 12 | 两轮摩托车 | 启达 | QD125-2D | 2018年6月4日 | 张家界车神传说摩托车大超市 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 排气污染物 |
| 13 | 两轮摩托车 | 粤豪 | YH125-8C | 2018年1月18日 | 张家界车神传说摩托车大超市 | 广州天恒机车工业有限公司 | 排气污染物、轮胎 |
| 14 | 两轮摩托车 | 好奔 | HB125-3A | 2018年4月26日 | 张家界车神传说摩托车大超市 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 排气污染物、整车标志、轮胎 |
| 15 | 两轮摩托车 | 宗申 | ZS125T-37 | 2018年1月24日 | 张家界市永定区美艳车行 | 宗申・比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 排气污染物 |
| 16 | 两轮摩托车 | 劲野 | KY125T-2T | 2018年9月13日 | 张家界市永定区美艳车行 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 排气污染物 |
| 17 | 两轮摩托车 | 凌本 | LB125T-10C | 2017年9月26日 | 张家界市永定区中驰车行 | 浙江天本车业有限公司 | 排气污染物 |
| 18 | 两轮摩托车 | 巨能 | JN125T-19S | 2017年12月4日 | 张家界市永定区老覃摩托车行 | 巨能摩托车科技有限公司 | 排气污染物 |

**不合格数字移动电话机名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 数字移动电话机 | Jdodo | R7 | 2018-04 | 邵阳市双清区恒通电讯 | 深圳市巨豆豆通信技术有限公司 | 电气间隙、爬电距离、布线连接和供电、传导连续骚扰 |
| 2 | 数字移动电话机 | Jdodo | S600 | 2018-04 | 邵阳市双清区恒通电讯 | 深圳市巨豆豆通信技术有限公司 | 电气间隙、爬电距离、布线连接和供电、抗电强度、传导连续骚扰 |
| 3 | 数字移动电话机 | SAST | A996 | / | 邵东县宋家塘伟光电讯店 | 深圳市先科投资管理有限公司 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度、传导连续骚扰 |
| 4 | 数字移动电话机 | Jdodo | S888 | / | 邵阳市双清区恒通电讯 | 深圳市巨豆豆通信技术有限公司 | 抗电强度、传导连续骚扰 |
| 5 | 数字移动电话机 | aloes | AE G23 | / | 邵阳市步步高通信发展有限公司荣华经营部 | 深圳市奥洛斯科技有限公司 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度、传导连续骚扰 |
| 6 | 数字移动电话机 | KOPO 酷珀 | KOPO M3 | / | 新田县文化路卓越手机卖场 | 深圳市金酷珀电子科技有限公司 | 传导连续骚扰 |
| 7 | 数字移动电话机 | NOAIN 诺亚信 | NOAIN T01 | / | 新田县文化路卓越手机卖场 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 电气间隙、爬电距离、传导连续骚扰、接收灵敏度/频率特性、接收失真 |
| 8 | 数字移动电话机 | KONKA 康佳 | KONKA 509 | 2017-11-24 | 新田县肖小梅新华加盟手机城 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 接收灵敏度/频率特性、接收响度评定值（RLR） |
| 9 | 数字移动电话机 | NOAIN 诺亚信 | NOAIN X9 Pro | / | 新田县三丰手机城二店 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 发送灵敏度/频率特性、接收灵敏度/频率特性、发送响度评定值（SLR）、接收失真 |

**不合格眼镜名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 眼镜架 | 亮潮 | 6×××系列 | / | 永州市宁远县光明眼科配镜中心第四分店 | 深圳市明基眼镜加工厂 | 镜架尺寸、耐疲劳 |
| 2 | 太阳镜 | 卡维亚 | 遮阳镜 | / | 永州市宁远科达眼镜 | 台州市椒江泰龙眼镜厂 | 标志 |
| 3 | 眼镜架 | 柯尚 （kesun） | 9×××系列 | / | 永州市宁远爱尔眼科医院有限公司 | 深圳市一品风采眼镜制造有限公司 | 镜架尺寸、耐疲劳 |
| 4 | 眼镜架 | 威戈 （WENGER） | 5×××系列 | / | 永州市宁远爱尔眼科医院有限公司 | 深圳市柏琪眼镜制造有限公司 | 镜架尺寸 |
| 5 | 眼镜架 | 达·芬奇 | 7×××系列 | / | 永州市道县视明眼镜店 | 江苏乐豪光学眼镜有限公司 | 镜架尺寸、抗拉性能、抗汗腐蚀 |
| 6 | 眼镜架 | 弹弹岛 | 5×××系列 | / | 永州市道县大明眼镜店 | 深圳市鸿星光学眼镜有限公司 | 镜架尺寸 |
| 7 | 眼镜架 | 镜囧坊 | 1××××系列 | / | 永州市道县大明眼镜店 | 深圳市太洋眼镜制造有限公司 | 镜架尺寸 |
| 8 | 眼镜架 | 韩流前线 | 9×××系列 | / | 永州市道县功精眼镜店 | 广东省惠州市精丰眼镜公司 | 镜架尺寸、抗汗腐蚀 |
| 9 | 眼镜架 | 以纯 （YISHION） | 6×××系列 | / | 永州市道县华发眼镜店 | 深圳市龙岗区横岗兴丰眼镜厂 | 镜架尺寸 |
| 10 | 太阳镜 | 帝狼 （DILANG） | 遮阳镜 | / | 永州市道县寿雁镇精益眼镜店 | 台州市椒江前所华盛眼镜厂 | 标志、可见光透射比、交通讯号透射比、抗汗腐蚀 |

**不合格电动工具名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 角磨机 | 盛势 | ST720 | / | 益阳脉链五金机电有限公司 | 浙江宝源电器有限公司 | 标志和说明书 |
| 2 | 电钻 | 盛势 | STZ1007 | / | 益阳脉链五金机电有限公司 | 浙江宝源电器有限公司 | 电气强度 |
| 3 | 角向磨光机 | 多利仕 | BA720 | 2017年12月06日 | 益阳市朝阳金卫机电工具超市 | 苏州博来喜电器有限公司 | 电源联接和外部软线 |
| 4 | 石材切割机 | KNG DA 肯达 | KD4100CX | / | 益阳市朝阳龚氏机电总汇 | 浙江精创工具有限公司 | 标志和说明书 |
| 5 | 电钻 | LIGIN 力剑 | 6110-5 | / | 益阳市华锦机电物资有限公司 | 浙江大剑工贸有限公司 | 电气强度、组件 |
| 6 | 电钻 | 佳捷仕 | J01-10S J1Z-JS-10 | 2018年04月16日 | 益阳市朝阳苏益机电经营部 | 浙江莱肯工贸有限公司 | 电气强度 |

**不合格贵金属珠宝玉石名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 足金翡翠（填充）挂坠 | / | 2.0502  1.61 | / | 衡东至尊宝珠宝有限公司 | / | 翡翠（填充）不能作为染色充胶处理翡翠的名称定名。 |
| 2 | 金750吊坠 | / | / | / | 衡阳市南岳区龙凤珠宝店 | 深圳市金钻缘珠宝首饰有限公司 | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 3 | 金916戒指 | / | 质量  3.62g | / | 衡阳市南岳区龙凤珠宝店 | 深圳市金钻缘珠宝首饰有限公司 | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 4 | 金750耳饰 | / | / | / | 衡阳市南岳区鹏辉珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 5 | 玉手镯 | 爱恋珠宝 | / | / | 衡阳市南岳区爱恋珠宝店 | / | 玉不能作为具体宝石名称定名，宝石为翡翠。 |
| 6 | 和田玉挂件 | / | 货重6.26g | / | 衡阳市南岳区张万福珠宝专卖店 | / | 未注明贵金属材质：足金。 |
| 7 | 金750戒指 | / | 2.13 | / | 永顺县呈祥黄金珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 8 | G750翡翠挂件 | 百年六福 | / | / | 永顺县都金福银楼 | / | 标签中未标明贵金属材料的中文名称。 |
| 9 | 玉镶千足金吊坠 | / | / | / | 永顺县猛洞河超市 | / | 贵金属名称不合格；玉不能作为具体宝石名称定名。 |
| 10 | 金Au750镶锆戒指 | / | 2.17 | / | 永顺县中金珠宝店 | / | 镶嵌宝石定名错误，宝石名称为合成立方氧化锆。 |
| 11 | 足金挂坠合成立方氧化锆 | 龙凤珠宝 | 金含量999‰ | / | 永顺县周小平 | 深圳市金钻缘珠宝首饰有限公司 | 合成立方氧化锆定名错误，宝石为翡翠。 |
| 12 | 翡翠A货手镯 | / | / | / | 永顺县猛洞河大金行 | / | 染色充胶处理翡翠假冒天然翡翠。 |
| 13 | 足金戒指合成立方氧化锆 | 金六福珠宝 | 2.99g | / | 宜章县金六福珠宝商行 | / | 合成立方氧化锆定名错误，宝石为合成蓝宝石。 |
| 14 | 足金戒指合成立方氧化锆 | 金六福珠宝 | 3.38g | / | 宜章县金六福珠宝商行 | / | 合成立方氧化锆定名错误，宝石为合成红宝石。 |
| 15 | Au916吊坠 | 金六福珠宝 | 1.75g | / | 宜章县金六福珠宝商行 | / | 标签中未标明贵金属材料的中文名称。 |
| 16 | 足金合成立方氧化锆戒指 | 千禧之星 | 4.56g | / | 宜章县千禧福珠宝商行 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 合成立方氧化锆定名错误，宝石为合成红宝石。 |
| 17 | Au916项链 | 千禧之星 | 5.68 | / | 宜章县千禧福珠宝商行 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 标签中未标明贵金属材料的中文名称。 |
| 18 | 金18K挂坠 | 老凤祥 | / | / | 宜章县老氏号珠宝行 | 上海老凤祥有限公司 | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 19 | 金750钻石情侣戒 | / | 货重1.96g  石重0.051ct | / | 宜章县金一珠宝行 | / | 产品质量不合格，总重为1.89g |
| 20 | 金750吊坠 | 洪宝金行 | / | / | 宜章县洪宝金行 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 21 | 黄金750项链 | 洪宝金行 | / | / | 宜章县洪宝金行 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为和田玉。 |
| 22 | 彩金戒指 | 洪宝金行 | 金含量750‰ | / | 宜章县洪宝金行 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 23 | 金750项链 | / | / | / | 桂阳县老庙黄金店 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 24 | 足金石榴石挂坠 | / | 金含量999‰ | / | 桂阳县老庙黄金店 | / | 石榴石定名错误，宝石为紫晶。 |
| 25 | 足金戒指合成红色锆石 | / | 金含量999‰ | / | 桂阳县六六豪珠宝店 | / | 合成红色锆石定名错误，宝石为合成红宝石。 |
| 26 | 金Au750挂坠 | / | 总质量3.58g | / | 桂阳县六六豪珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 27 | 足金翡翠戒指 | 金大福 | 金含量999‰总重6.65g | / | 桂阳县金大福珠宝金行 | 金大福珠宝有限公司 | 染色充胶处理翡翠假冒天然翡翠。 |
| 28 | 千足金和田玉挂坠 | 华昌珠宝 | 金3.31g石0.81g | / | 桂阳县桂阳金行 | / | 贵金属名称不合格。 |
| 29 | 金750项链 | 龙嘉珠宝 | / | / | 桂阳惠康金柜 | / | 未注明珠宝玉石材质：宝石为合成立方氧化锆。 |
| 30 | Au750镶翡翠 | / | / | / | 桂阳惠康金柜 | / | 标签中未标明贵金属材料的中文名称。 |
| 31 | 足金吊坠 合成红宝石 | / | 足金 合成红宝石 金含量999‰ | / | 邵阳市双清区青龙珠宝行 | / | 玉髓冒充合成红宝石 |
| 32 | 金Au916锆石项链 | / | 金Au916 锆石 | / | 邵阳市双清区建辉商行 | 中国黄金珠宝投资有限公司（授权）深圳市中鼎黄金珠宝有限公司 | 合成立方氧化锆冒充锆石 |
| 33 | 金Au750锆石吊坠 | / | 金Au750 锆石 | / | 邵阳市双清区建辉商行 | 中国黄金珠宝投资有限公司（授权）深圳市中鼎黄金珠宝有限公司 | 合成立方氧化锆冒充锆石 |
| 34 | 铂PT950手链 | / | 铂PT950 3.82克 | / | 邵阳市双清区建辉商行 | 中国黄金珠宝投资有限公司（授权）深圳市中鼎黄金珠宝有限公司 | 质量(重量)负偏差超出标准要求 |
| 35 | 足金合成星光石吊坠 | / | 足金 合成星光石 含金量999.0‰ | / | 邵阳市双清区邵阳珠宝东风店陈子轩珠宝柜 | / | 标准中无“合成星光石”名称 |
| 36 | 足金石英岩戒指 | / | 足金 石英岩 含金量999.0‰ | / | 邵阳市双清区邵阳珠宝东风店陈子轩珠宝柜 | / | 合成蓝宝石冒充石英岩 |
| 37 | 翡翠优化手镯 | / | 翡翠优化 | / | 邵阳市双清区金百汇庆公珠宝店 | / | 漂白充填染色处理石英岩冒充优化翡翠 |
| 38 | 足金999戒指合成立方氧化锆 | / | 足金999 合成立方氧化锆 | / | 邵阳市双清区金百汇珠宝 | 香港金六福金银珠宝国际集团有限公司 | 合成红宝石冒充合成立方氧化锆  印记、标识不符合强标要求 |
| 39 | 足金合成立方氧化锆戒指 | / | 足金 合成立方氧化锆 3.22克 | / | 绥宁县长铺镇飞凤金店 | / | 合成蓝宝石冒充合成立方氧化锆 |
| 40 | 足金合成尖晶石戒指 | / | 足金 合成尖晶石 | / | 绥宁大金行 | 深圳市人民金行珠宝首饰有限公司 | 合成立方氧化锆冒充合成尖晶石 |
| 41 | 足金合成蓝宝石挂坠 | / | 足金 合成蓝宝石 | / | 绥宁大金行 | 深圳市人民金行珠宝首饰有限公司 | 翡翠冒充合成蓝宝石 |
| 42 | 玉石挂坠 | / | 玉石 | / | 绥宁县陈记金店 | / | 玉石不允许作为具体商品名称  印记、标签不符合强标要求 |
| 43 | 足金合成黑刚玉戒指 | / | 足金金含量999.0‰ 合成黑刚玉 | / | 邵东县陆陆福大金行 | / | 合成立方氧化锆冒充合成黑刚玉 |
| 44 | 足金镶嵌戒指(合成蓝宝石) | / | 足金 金含量999.0‰ 合成蓝宝石 | / | 邵东县大禾塘金龙金六福珠宝店 | / | 合成尖晶石冒充合成蓝宝石 |
| 45 | 足金戒指 镶合成绿宝石 | / | 足金 金含量999‰ 合成绿宝石 | / | 邵东县大禾塘人民金行 | / | 标准中无“合成绿宝石”名称  印记不符合强标要求 |

**不合格家用电器名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
|
| 1 | 立式温热饮水机 | 神龙 | YRX-5 | / | 长沙市芙蓉区万喜家电商行 | 宁波索菲洛环保科技有限公司 | 稳定性和机械危险 |
| 2 | 立式温热饮水机 | 神龙 | YRX-5 | / | 长沙市芙蓉区万喜家电商行 | 宁波索菲洛环保科技有限公司 | 稳定性和机械危险 |
| 3 | 立式温热饮水机 | 神龙 | YRX-5 | / | 长沙市芙蓉区万喜家电商行 | 宁波索菲洛环保科技有限公司 | 稳定性和机械危险 |
| 4 | 豪华型饮水机 | 美竣 | F3-2 | / | 长沙市雨花区湖南高桥大市场菲诗德商行 | 佛山市汇沣电器有限公司 | 对触及带电部件的防护，接地措施 |
| 5 | 豪华型饮水机 | 美竣 | HF16 | / | 长沙市雨花区湖南高桥大市场菲诗德商行 | 佛山市汇沣电器有限公司 | 接地措施 |
| 6 | 饮水机 | 木易 | YD- | / | 长沙市雨花区达派电器商行 | 慈溪市鼎期电器厂 | 标志和说明，输入功率和电流，稳定性和机械危险，电源连接和外部软线，接地措施 |
| 7 | 冰热型饮水机（压缩式） | JUYAOG | JY-LB | / | 长沙市雨花区达派电器商行 | 慈溪市凯嘉电器有限公司 | 标志和说明 |
| 8 | 饮水机 | 艾特蓝 | YTL-017C | / | 宁乡文武玲厨房用具经营部 | 重庆亚特蓝电器有限责任公司 | 标志和说明 |
| 9 | 美的电炖锅 | 美的 | MD-BGH20A | 20171212 | 林伯成(常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路电信局对面) | 广东美的生活电器制造有限公司 | 输入功率和电流不符合 |

**不合格木地板名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 爵士盾·全能地板 皇家系列 | 爵士盾 | 813\*171\*12mm 2.5024m2/18片 1503 | 18/04/28 | 邵阳市大祥区尚美家居中心  邵阳市大祥区火车南站23-2号地第2栋1-2号  （邓德君） | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 静曲强度 |
| 2 | 实木多层系列 | / | HB-260 915\*148\*15mm 20片/2.7084m2楝木仿古 | 2017.10.10 | 邵阳市大祥区南站建材城  （周平） | / | 表面耐磨 |
| 3 | 原生态-全松木环保芯材 | 圣罗娜 | 1220\*1.72\*12 2.0984m2/10P TM002 | 2018年5月23日 | 邵东县宋家塘赵海群建材店  邵阳市邵东县宋家塘建材城6-7号  （赵海群） | 上海创高木业（沈阳）有限公司 | 表面耐磨 |
| 4 | 浸渍纸层压木质地板 | 安信 | 808\*129\*12 PM7006 捷克原橡 | 2016-06-01 | 邵东县两市镇郁金香安信地板砖  邵东县两市镇东方家居广场16栋43-44号  （安志） | 苏州安信伟光木材有限公司 | 静曲强度 |
| 5 | 强化木地板印象木系列 | 红利 | HL1900 808\*147\*12mm 2.37552m2（20片） | 170109 | (曾灵芝)  邵东县 | 浙江红利富实木业有限公司 | 静曲强度 |
| 6 | 大自然地板炫彩系列 | 大自然 | 1218\*146\*12 锦橡添花 MG0010 1.4226m2 8片 | 2018-04-11 | 绥宁县大自然地板  绥宁县长铺镇民族大酒店  （王昌君） | 中山市大自然木业有限公司南文分公司 | 表面耐磨 |
| 7 | 自发热地板 | 福兆 | 812\*170\*12mm 型号：8002 18片 2.485m2 | 20180428 | 绥宁县川石福兆自然地板  绥宁县长铺乡川石村  （肖和剑） | 湖北福瑞莱木业有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 8 | 实木地板 | 升达 | 910\*153\*18/mm 10片 1.392m2一米阳光 | 180828 | 邵阳县大木山升达地板  塘渡口镇大木山紫荆花园5、6号门面  （邓华） | 上海升达林产有限公司 | 表面耐磨 |
| 9 | 浸渍纸层压木质地板 | 久盛 | 百度封情1216.5\*168\*12 12片/2.452464m2 JS7158 | 2018年6月3日 | 洞口县久盛地板旗舰店  洞口县洞口镇石夹口路16号  （肖智） | 久盛地板有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 10 | 宏耐强化木地板悦尚系列 | 宏耐地板 | 1218\*170\*12mm2.0706平方/包 | 2018/4/28 | 长沙市望城区湾田国际建材市场陶瓷一区3楼宏耐地板  （龙彪） | 常州宏耐木业有限公司 | 静曲强度 |
| 11 | 宏耐强化木地板感恩特供系列 | 宏耐地板 | 1215\*196\*12mm 8片/包 1.9051平方/包 | 2017/11/16 | 长沙市望城区湾田国际建材市场陶瓷一区3楼宏耐地板  （龙彪) | 常州宏耐木业有限公司 | 静曲强度 |
| 12 | 宏耐强化复合地板 | 宏耐地板 | 1215\*168\*12mm 2.0412m2/包 | 2015/10/31 | 长沙市望城区湾田国际建材市场陶瓷一区3楼宏耐地板  （龙彪) | 江苏宏耐木业有限公司 | 表面耐磨 |
| 13 | 宏耐强化复合地板轻尚系列 | 宏耐地板 | 808\*130\*12mm20片/盒 2.1008m2/包 | 2016/3/5 | 长沙市望城区湾田国际建材市场陶瓷一区3楼宏耐地板  （龙彪) | 江苏宏耐木业有限公司 | 静曲强度  表面耐磨 |
| 14 | 浸渍纸层压木质地板 | 安信 | 1215\*195\*12 PT9912古石恋歌2.36925m2/箱 | 20180130 | 经济开发区百木江地板批发部  怀化市经济开发区红星美凯龙二楼综合楼B-8072号  （杨勤） | 苏州安信伟光木材有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 15 | 木地板 | 聚旺地板 | 812\*152\*12mm 2.46848m²/20片镂铣 8912 | 9月19日 | 安庆晨旺木业有限公司  长沙市长沙县黄兴镇  （尹中良） | 安庆晨旺木业有限公司 | 表面耐磨 |
| 16 | 木地板 | 聚旺地板 | 2.53791m²/18片 T6616 聚旺同步纹 | 8月30日 | 安庆晨旺木业有限公司  长沙市长沙县黄兴镇  （尹中良） | 安徽盛隆木业有限公司 | 静曲强度 |
| 17 | 木地板 | 聚旺地板 | 812\*152\*12mm 2.46848m2/20片 镂铣8911 | 5月19日 | 安庆晨旺木业有限公司  长沙市长沙县黄兴镇  （尹中良） | 安徽天棋木业有限公司 | 表面耐磨 |
| 18 | 木地板 | 聚旺地板 | T6612 815\*173mm 2.53791m2/18片 | 8月30日 | 安庆晨旺木业有限公司  长沙市长沙县黄兴镇  （尹中良） | 安徽盛隆木业有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 19 | 木地板 | 聚旺地板 | 708 812\*152\*12mm 2.46848m2/20片 | 10月18日 | 安庆晨旺木业有限公司  长沙市长沙县黄兴镇  （尹中良） | 安庆晨旺木业有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 20 | 圣地亚地板 | 圣地亚 | 型号：S613 810\*150\*12mm 2.43m2/20片 | 8月10日 | 长沙海元建材贸易有限公司  长沙市芙蓉区东二环二段221号9栋905房  （陈海东） | 济宁圣地亚木业有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 21 | 圣地亚地板 | 圣地亚 | 型号：S158 1260\*178\*12mm 2.2428m2/10片 | 8月25日 | 长沙海元建材贸易有限公司  长沙市芙蓉区东二环二段221号9栋905房  （陈海东） | 济宁圣地亚木业有限公司 | 静曲强度 |
| 22 | 圣地亚地板 | 圣地亚 | 型号：S621 810\*150\*12mm 2.43m2/20片 | 2月02日 | 长沙海元建材贸易有限公司  长沙市芙蓉区东二环二段221号9栋905房  （陈海东） | 济宁圣地亚木业有限公司 | 表面耐磨  静曲强度 |
| 23 | 多层实木地板 | 图案商标 | 8001 930\*150\*12mm 22片/3.069m2 | 2018.04.10 | 长沙县黄花镇申汉木地板经营部  长沙县黄花镇黄谷路42号  （谈浩） | 常州市武进区横林源华装饰材料有限公司 | 浸渍剥离 |
| 24 | 木地板 | 永丽新梦 | 型号：YL8121 812\*150\*12mm 22p 2.679m2 | 未标注 | 长沙县黄花镇黄谷路社区黄谷路108号  （陈雄武） | 湖州南浔超宇木制品加工厂 | 表面耐磨 |

**不合格文体用品名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
| 1 | 运动伙伴高级头盔 | Motion | MP237 | / | 娄底市娄星区健科文体用品经营部 | 广州亿动体育用品有限公司 | 标志/头盔质量 |
| 2 | 月亮头盔 | 跨速 | / | / | 娄底市娄星区健科文体用品经营部 | 顺德跨速 | 标志/头盔质量 |
| 3 | 金峰轮滑(套装) | 金峰 | GF-139 | / | 娄底市娄星区育才文体用品店 | 宁波金峰文体器材有限公司 | 壳体/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 4 | 溜冰鞋套装 | 迪士尼 | SD11006-F | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司娄底春园分店 | 中山联众动漫文化有限公司 | 壳体/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 5 | 奥狮龙运动头盔 | 奥狮龙 | ASL 6100 | / | 沅江市丰彩好润佳商贸有限公司 | 广州知远运动用品有限公司 | 标志/头盔质量 |
| 6 | 套装车线卡通全闪PVC伸缩鞋 | TOTOP 突破 | K12 | / | 益阳市赫山区绿茵地体育用品店 | 英洛威体育用品(义乌)有限公司 | 壳体/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 7 | 小黑熊溜冰鞋 | 小黑熊 | 996 | / | 益阳市赫山区尚能童车玩具店 | 深圳市天磊儿童玩具有限公司 | 壳体/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 8 | 天鹅半软铬架旱冰鞋 | TIAN-F | TE-261 | / | 益阳市赫山区绿茵地体育用品专店 | 宁波天鹅体育用品制造有限公司 | 安全要求-制动器 |
| 9 | 乐漫嘟轮滑 | 乐漫嘟 | 1001中码 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 浙江省永康市航悦工贸有限公司 | 安全要求-制动器 |
| 10 | 滑板头盔 | 运动源 | 55-57cm | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 南昌市黑马体育用品有限公司 | 壳体/佩戴装置/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能 |
| 11 | 弗洛特头盔 | 弗洛特 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 广州市强健体育用品有限公司 | 壳体/佩戴装置/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 12 | 漫威蜘蛛侠单闪轮滑套装 | Marvel | VCB71266-S | / | 深圳市沃尔玛百货零售有限公司岳阳巴陵中路分店 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 安全要求-制动器 |
| 13 | 赛诺威宝马轮滑鞋. | 赛诺威 | SN-0818 | / | 南县南洲博才文体用品有店 | 浙江省赛诺威工贸有限公司 | 一般要求-轮子耐磨性； |
| 14 | 亿动头盔 | 亿动 | / | / | 南昌县南洲博才文体用品 | 广州亿动体育用品有限公司 | 安全要求-制动器." |
| 15 | 奥奥头盔 | 奥奥 | A0065FS1 | / | 南县南洲博才文体用品有店 | 佛山市顺德区轮转户外体育用品有限公司 | 壳体/佩戴装置/头盔质量/头盔佩带装置稳定性/头盔佩带装置强度性能/头盔吸收碰撞能量性能/标志 |
| 16 | 学生书包 | 卡拉羊 | CX2594 |  | 娄底市步步高商业连锁有限责任公司碧桂园店 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 安全要求-制动器 |

**不合格照明灯具名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **标称商标** | **规格型号** | **生产日期或批次** | **被抽查检验**  **经营者** | **标称生产者** | **主要不合格**  **项目** |
|
| 1 | LED模组筒灯 | OTL欧特朗照明 | OTL-225-3 | / | 衡阳县城东佰晨灯饰馆 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 标记，电源端子骚扰电压 |
| 2 | 固定式灯具(LED) | OTL欧特朗照明 | OTL-48/LED | / | 衡阳县城东佰晨灯饰馆 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 爬电距离和电气间隙，绝缘电阻，电气强度 |
| 3 | LED铁艺吸顶灯 | 魅灯堡 | 锦绣-小圆 | / | 衡阳县蒸阳建材市场魅灯堡灯饰生活馆 | 中山市魅灯堡照明科技有限公司 | 标记，电源端子骚扰电压,辐射电磁骚扰 |
| 4 | 吸顶灯 | 兆驰照明 | MTC-XD-24 | / | 衡阳县蒸阳建材市场大兴灯饰卫浴店 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 爬电距离和电气间隙 |
| 5 | LED球泡灯 | 雷士照明 | LED A80E 18W-6500K | / | 衡阳县蒸阳建材市场大拇指灯饰卫浴店 | 芜湖三颐照明有限公司 | 电源端子骚扰电压 |
| 6 | LED吸顶灯 | 格能 | 220V-LED18 | / | 益阳市赫山区德邦灯饰经销部 | 佛山市格能照明电器有限公司 | 标记，爬电距离和电气间隙，绝缘电阻，电气强度,电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 7 | LED吸顶灯 | 达祥之光 | 单色 全白 36W | / | 肖光辉-湖南省益阳市赫山区银城市场C区 | 广东省中山市金典照明电器厂 | 标记,电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 8 | LED吸顶灯 | 力明达 | 26.5\*8.5\*26.5cm 12W | / | 益阳市赫山区明达门业经营部 | 武汉市东西湖佳源灯具加工厂 | 电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 9 | LED吸顶灯 | 力明达 | 39\*11\*3\*cm 24W | / | 益阳市赫山区明达门业经营部 | 武汉市东西湖佳源灯具加工厂 | 标记,电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 10 | LED筒灯 | 开利照明 | TB05-5 | / | 小太阳灯饰 | 江门市森丰照明有限公司 | 标记，爬电距离和电气间隙，绝缘电阻，电气强度 |
| 11 | COB射灯 | 品士照明 | B921 | / | 益阳市赫山区达祥之光灯具销售部 | 金福利五金厂 | 标记,电源端子骚扰电压 |
| 12 | LED筒灯 | GOPO | A6-2.5-5 | / | 湖南喜来灯饰电器有限公司 | 佛山市进势照明科技有限公司 | 爬电距离和电气间隙，绝缘电阻，电气强度 |
| 13 | 黑金刚 哑白 COB天花灯 | 鸿春之光 | HC-3003C | / | 沅江市名灯饰家 | 中山市横栏鸿春之光灯饰厂 | 标记，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 14 | 哑白 2835贴片筒灯 | 鸿春之光 | HG-X6-412 | / | 沅江市名灯饰家 | 中山市横栏鸿春之光灯饰厂 | 标记，外部接线和内部接线 |
| 15 | 嵌入式灯具 | 澳浦 | APL261B-3B | / | 沅江市五洲灯饰 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，电气强度，电源端子骚扰电压 |
| 16 | 嵌入式灯具 | 迴龙灯饰 | HL25027-3A | / | 沅江市五洲灯饰 | 佛山市南海罗村迴龙灯饰电器有限公司 | 爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，电气强度，电源端子骚扰电压 |
| 17 | LED吸顶灯 | 威斯顿灯饰 | 1719594 | / | 沅江市东方灯饰馆 | 维斯顿灯饰 | 爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 18 | LED灯 | 米利灯饰 | 5885白996菱形 | / | 沅江市东方灯饰馆 | 中山市古镇米利灯饰 | 爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 19 | LED光控延时节能灯 | / | 5W | / | 沅江市万家丽灯饰 | / | 标记 |
| 20 | 梦系列 | 阳光照明 | YGE00A22-5.5 | / | 沅江市万家丽灯饰 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 电气间隙、绝缘电阻和电气间隙，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 21 | LED筒灯 | 西田 | 臻美筒灯2.5寸6w正白扫纹 | / | 苏春华-湖南省攸县城关镇联星社区商汇路52号 | 中山市西田光电科技有限公司 | 标记，电气间隙、绝缘电阻和电气间隙，电气强度，电源端子骚扰电压 |
| 22 | LED筒灯 | 西顿照明 | CEA12501K-D | / | 攸县五彩华庭灯饰城 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 爬电距离和电气间隙，绝缘电阻，电气强度，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 23 | LED透镜 | 金舟照明 | 36W，X变光 | / | 醴陵市良益照明灯饰店 | 中山市金舟照明有限公司 | 电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 24 | LED球泡 | 启力佳照明 | 14w一代恒流高富帅 | / | 醴陵市良益照明灯饰店 | 广东省中山市古镇圣耀灯饰厂 | 标记，电源端子骚扰电压 |
| 25 | LED吸顶灯 | 艾眼宝 | LED12 | / | 醴陵市及时雨电器经营部 | 九江艾眼宝光电科技有限公司 | 标记，爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，绝缘电阻，电气强度，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 26 | LED筒灯 | 邦越光电 | Y7325雾金 炫彩 | / | 醴陵市及时雨电器经营部 | 江门市华哲光电科技有限公司 | 标记，电源端子骚扰电压，辐射电磁骚扰 |
| 27 | LED球泡灯 | 红典智能 | E27 15W | / | 醴陵市通达电器经营部 | 广东正企光电实业有限公司 | 标记，电源端子骚扰电压 |
| 28 | LED圆形面板灯 | 理星 | LH-LMI409 | / | 醴陵市城区四方电器灯饰批发部 | 中山市领航光电科技有限公司 | 标记，爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，绝缘电阻，电气强度，电源端子骚扰电压 |