ICS

备案号：

湖南省地方标准

DB43

DB 43/ T XXXX—2020

电子陶瓷单位产品能源消耗限额及计算方法

The quota & calculation method of energy consumption per unit products of electronic ceramics

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本标准由湖南省电子陶瓷标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南永瑞标准化服务服务有限公司、湖南省节能监测中心、国家电子陶瓷产品质量监督检验中心……    。

本文件主要起草人：  。

- 电子陶瓷单位产品能源消耗限额及计算方法

- 范围

本标准规定了电子陶瓷单位产品能耗（指单位产品综合能耗）限额的技术要求、统计范围、计算方法及节能管理与措施。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备的管理通则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 电子陶瓷产品综合能耗 the comprehensive energy consumption of electronic ceramic

在统计报告期内，电子陶瓷产品生产全部过程中的能源消耗总量，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建技改等项目建设消耗的、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

- 3.2 电子陶瓷单位产品综合能耗  the comprehensive energy consumption per unit product of electronic ceramic

在统计报告期内，陶瓷企业生产电子陶瓷产品的综合能耗与同期合格产品产量的比值。

- 3.3 主要生产系统 the main production system

电子陶瓷从配膏、印刷、装舟、烧成、镀镍、精检到成品包装的有关工序组成的工艺过程和装备。

- 3.4 辅助生产系统 the assistant production system

为生产系统配置的工艺过程、设施和设备。其中包括动力、机修、供水、供汽和厂原料场地以及安全环保装置。

- 3.5 附属生产系统 the adjunctive production system

为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

- 3.6 电子陶瓷生产界区 the production area of electronic ceramic

从原料、水、辅助材料等原材料和能源经计量进入工序开始，到电子陶瓷成品入库的整个生产过程。由主要生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

- 4  技术要求

- 4.1  现有电子陶瓷生产企业单位产品综合能耗限定值

现有电子陶瓷生产企业单位产品综合能耗限定值见表1。

表1 现有电子陶瓷生产企业单位产品综合能耗限定值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限定值（kgce/ t） |
| --- | --- |
| 陶瓷密封圈 | ≤410 |
| 陶瓷基片 | ≤760 |

注：电力折算标煤系数为当量值0.1229kgce/(kW﹒h)。

- 4.2  新建电子陶瓷生产企业单位产品综合能耗准入值

新建电子陶瓷生产企业单位产品综合能耗准入值见表2。

表2 新建电子陶瓷企业单位产品综合能耗准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗准入值（kgce/ t） |
| --- | --- |
| 陶瓷密封圈 | ≤320 |
| 陶瓷基片 | ≤610 |

注：电力折算标煤系数为当量值0.1229kgce/(kW﹒h)。

- 4.3  电子陶瓷单位产品能耗综合先进值

电子陶瓷单位产品综合能耗先进值见表3。现有电子陶瓷生产企业应通过节能改造和加强能源管理达到表3给定的单位产品综合能耗先进值。

表3 电子陶瓷单位产品综合能耗先进值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值（kgce/ t） |
| --- | --- |
| 陶瓷密封圈 | ≤285 |
| 陶瓷基片 | ≤515 |

注：电力折算标煤系数为当量值0.1229kgce/(kW﹒h)。

- 5  能耗统计范围、统计方法及计算方法

- 5.1  能耗统计范围

- 5.1.1电子陶瓷产品生产系统能源消耗应包括电子陶瓷生产界区实际消耗的一次能源、二次能源和耗能工质的总量。

- 5.1.2若生产耗能工质所消耗的能源已经统计在能源消耗量中，则耗能工质（如水、压缩空气等）的消耗不再重复统计。

- 5.1.3回收利用的电子陶瓷生产界区内产生的余热、余能不应重复统计在能源消耗量中，供界区外装置回收利用的能量应按其实际回收的能量从本界区能耗中扣除。

- 5.2  统计方法

- 5.2.1各种能源折算为标准煤的原则

各种能源及耗能工质的消耗量应折算为统一的计算单位——标准煤。折算原则、方法应符合GB/T 2589 综合能耗计算通则的规定。常用能源和耗能工质的热值和折标准煤参考系数见附录A。

- 5.2.2能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不能重复，也不能漏计。

- 5.2.3企业综合能耗的统计、核算必须按相关的国家标准、规程执行。

- 5.3  计算方法

- 5.3.1电子陶瓷综合能耗的计算

综合能耗是指规定的耗能体系在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的方法和单位分别折算为标准煤后的总和。

电子陶瓷综合能耗应按式（1）计算：

E=i=1n(ei×pi)……………………………………………（1）式中：

E——电子陶瓷综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei——生产过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源的折标煤系数；

n ——消耗的能源种类数。

- 5.3.2电子陶瓷单位产品综合能耗的计算

电子陶瓷单位产品综合能耗应按式（2）计算：

e=EG………………………………………………………（2）

式中：

e——电子陶瓷单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

G——统计报告期内电子陶瓷合格产品总产量，单位为吨（t）。

- 6  节能管理与措施

- 6.1  节能管理

- 6.1.1电子陶瓷生产企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料量和用电量情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

- 6.1.2企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

- 6.1.3企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

- 6.2  节能措施

- 6.2.1电子陶瓷生产企业应在各生产工序配备先进的节能设备，最大限度的回收生产过程的余热、余能。

- 6.2.2合理组织生产，加强设备的日常维护和节能优化改造工作，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高设备能效、设备寿命和设备生产能力。

- （规范性附录）

常用能源折标煤参考系数和能耗工质能源等价值系数

- 常用能源折标煤参考系数

| 品 种 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg |
| 洗精煤 |  | 26344 kJ/kg (6300 kcal/kg) | 0.9000 kgce/kg |
| 洗中煤 |  | 8363 kJ/kg (2000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg |
| 煤泥 |  | 8363 kJ/kg -12545 kJ/kg (2000 kcal/kg -3000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg -0.4286 kgce/kg |
| 焦炭 |  | 28435 kJ/kg 6800 kcal/kg | 0.9714 kgce/kg |
| 原油 |  | 41816 kJ/kg (10000 kcal/kg) | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 |  | 43070 kJ/kg(10300 kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 |  | 43070 kJ/kg (10300 kcal/kg) | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 |  | 42652 kJ/kg (10200 kcal/kg) | 1.4571 kgce/kg |
| 燃料油 |  | 10000 kcal/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50179 kJ/kg (12000 kcal/kg) | 1.7143 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38931kJ/ m3(9310kcal/m3) | 1.3300 kgce/ m3 |
| 气田天然气 |  | 35544kJ/ m3(8500 kcal/m3) | 1.2143 kgce/ m3 |
| 煤田天然气(即煤矿瓦斯气) |  | 14636kJ/ m3－16726 kJ/ m3 (3500 kcal/m3－4000 kcal/m3) | 0.5000 kgce/ m3-0.5174 kgce/ m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16726 kJ/ m3－17981 kJ/ m3 (4000 kcal/m3-4300 kcal/m3) | 0.5714 kgce/ m3-0.6143 kgce/ m3 |
| 其他煤气 | (1)发生炉煤气 | 5227 kJ/ m3（1250 kcal/m3） | 0.1786 kgce/ m3 |
|  | (2)重油催化裂解煤气 | 19235 kJ/ m3（4600 kcal/m3） | 0.6571 kgce/ m3 |
|  | (3)重油热裂煤气 | 35544 kJ/ m3（8500 kcal/m3） | 1.2143 kgce/ m3 |
|  | (4)焦炭制气 | 16308 kJ/ m3（3900 kcal/m3） | 0.5571 kgce/ m3 |
|  | (5)压力气化煤气 | 15054 kJ/ m3（3600 kcal/m3） | 0.5143 kgce/ m3 |
|  | (6)水煤气 | 10454 kJ/ m3（2500 kcal/m3） | 0.3571 kgce/ m3 |
| 电力(等价) |  | 按上一年度火电供电标准煤耗计算 |  |
| 电力(当量) |  | 3600kJ/(kW.h)[860kcal/( kW.h)] | 0.1229 kgce/( kW.h) |
| 蒸汽（低压） |  | 3763MJ/t（900Mcal/t） | 0.1286kgce/kg |

本附录中的能源热值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。

- （资料性附录）

- 耗能工质能源等价值系数

| 品种 | 单位能耗工质能耗量 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.0857kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t (3400 kcal/t) | 0.4857 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t(6800 kcal/t) | 0.9714 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3 (280 kcal/ m3) | 0.0400 kgce/ m3 |
| 鼓风 | 0.88 MJ/m3 (210 kcal/ m3) | 0.0300 kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3） | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4700 kcal/ m3） | 0.6714 kgce/ m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/m3（1500 kcal/ m3） | 0.2143 kgce/ m3 |
| 乙炔 | 243.67 MJ/m3 | 8.3143 kgce/ m3 |
| 电石 | 60.92 MJ/kg | 2.0786 kgce/ kg |

本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。