ICS 91.120.25

P 15

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

生物降解纸塑复合材料及其制品通用技术标准

General Technical Standard for Biodegradable Paper-Plastic Materials and Products

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 纸塑复合材料 Paper-Plastic Materials	1

3.2 生物降解纸塑复合材料 Biodegradable Paper-Plastic Materials	1

3.3 生物降解纸塑复合制品 Biodegradable Paper-Plastic Products	2

4 分类	2

4.1 原料	2

4.2 制品	2

5 要求	2

5.1 生物降解纸塑复合材料	2

5.2 生物降解纸塑复合制品	3

6 试验方法	3

6.1 生物降解纸塑复合材料	3

6.2 生物降解纸塑复合制品	3

7 检验规则	4

8 标志	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由长沙铭凯纸制品有限公司提出。

本标准由湖南省循环经济研究会归口。

本标准由长沙铭凯纸制品有限公司、湖南绿斯达生物科技有限公司、湖南省升阳新材料有限公司、湖南聚仁化工新材料科技有限公司、湖南金悦降解塑料制品有限公司、湖南省循环经济研究会、北京石油化工学院、湖南山水检测有限公司、湖南省塑料研究所有限公司、 湖南荣宸塑业有限公司、长沙理工大学、湖南工业大学负责起草。

本标准主要起草人：沈友良，陆晓中，郑化甫，黄雅璇，谭灵龙，王哲旋，龙春光，陶志豪，陈昊弈，谢小伟，周波，林志武，刘跃军，周儆，李杜

生物降解纸塑复合材料及其制品通用技术标准

- 范围

- 本标准规定了生物降解纸塑复合材料及其制品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志。

- 本标准仅适用于纸张表面涂覆有生物降解塑料膜层（或可生物降解水性涂层）的纸塑复合材料及其相关制品。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

- GB/T 37866-2019 绿色产品评价 塑料制品

- GB/T 36392-2018 食品包装用淋膜纸和纸板

- GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

- GB 4806.6 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

- GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

- GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

- GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

- DB43/T *** ***-2021《生物降解塑料及其制品通用技术标准》

- GB/T 18006.1 塑料一次性餐饮具通用技术要求

- GB/T 18006.3 一次性可降解餐饮具通用技术要求

- T/CNFIA 201-2020 食品接触用一次性纸吸管

- GB/T 30768 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

- QB/T 4379 手提纸袋

- GB/T 16606.1 快递封装用品 第1部分：封套

- GB/T 16606.2 快递封装用品 第2部分：包装箱

- GB/T 16606.3 快递封装用品 第3部分：包装袋

- GB/T 9774 水泥包装袋

- GB/T 39951 一次性纸制品降解性能评价方法

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

  - 纸塑复合材料 Paper-Plastic Materials

- 纸塑复合材料是指在纸张表面经淋膜或涂层等工艺复合有塑料膜层（或涂层）而形成的一类复合材料。纸塑复合材料具备一定防油、防水功能，且可通过热合或超声波焊接等工艺进行二次加工而制成各种纸塑复合制品。

  - 生物降解纸塑复合材料 Biodegradable Paper-Plastic Materials

- 生物降解纸塑复合材料是指纸张表面涂覆层为生物降解塑料（如PLA、PBAT等）或其他可生物降解水性涂层（而非PE、PP等传统塑料）的纸塑复合材料。

  - 生物降解纸塑复合制品 Biodegradable Paper-Plastic Products

- 生物降解纸塑复合制品是指采用生物降解纸塑复合材料为主要原料加工而成的各种制品。

- 分类

  - 原料

- 4.1.1 按涂层淋膜方式分为单层淋膜（或单面涂层）和双层淋膜（或双面涂层）。

- 4.1.2 根据纸塑复合材料的厚度，分为I型、II型及III型三种。其中，I型定量为≤50.0g/m2，II型定量为50.1 g/m2~150.0g/m2，III型定量为>150.0g/m2。

- 4.1.3 根据成品供货方式分为卷筒及平板两种。

  - 制品

- 4.2.1 按制品用途分为：食品接触类和非食品接触类。

- 4.2.2 按制品外形分为：容器类、管状类、箱（盒）类、袋类等。

- 4.2.3 按制品耐热程度分为：耐热型和不耐热型。

- 4.2.4 按制品防渗漏性分为：防渗漏型和不防渗漏型。

- 要求

  - 生物降解纸塑复合材料

- 5.1.1 生物降解纸塑复合材料应符合表1要求。

- 表1 生物降解纸塑复合材料技术要求

| 指标项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I型 | II型 | III型 |
| 定量偏差/（%） | ±4.0 |  |  |
| 横幅厚度差/（%） | ±4 |  |  |
| 膜定量偏差/（g/m2） | ±1.0 |  | ±2.0 |
| 粘合程度/（%） | ≥80 |  |  |
| 耐脂度a | 合格 | / | / |
| 透湿度/（g/(m2 *24h)） | / | ≤50 | / |
| 渗漏性 | / | / | 无渗漏 |
| 耐温性能b | / | / | 耐热水 或 耐热油 |
| 润湿张力c/（mN/m） | ≥38 |  |  |
| 交货水分/（%） | 3.0~9.0 |  |  |

注：a. 仅适用于食品接触类；b. 仅适用于方便面餐盒等耐热食品包装，并依据GB/T 18006.1

之“5.4.5 耐温性能”进行评判；c. 仅适用于双面淋膜（或涂层）纸及纸板的印刷面润湿张力考核。

- 5.1.2 生物降解纸塑复合材料的物理力学性能应满足特定应用领域相关产品标准或技术要求。

- 5.1.3 生物降解纸塑复合材料表面应洁净、平整、质地均匀，不应有亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观缺陷。

- 5.1.4 生物降解纸塑复合材料切边应整齐，端面应平整、洁净，卷筒纸卷应缠绕紧实，纸芯不应有松动、变形。

- 5.1.5 同批生物降解纸塑复合材料色泽应均匀，不应有肉眼可见的明显色差。

- 5.1.6 食品接触类生物降解纸塑复合材料应同时符合GB 4806.1、GB 4806.6、GB 4806.7 GB/T 4806.8及GB/T 4806.10标准要求，其所含各类添加剂应同时符合GB 9685标准要求，并符合政府管理部门及行业协会等对相关及相关公告要求。

- 5.1.7 生物降解纸塑复合材料的生物降解性能应符合DB43/T *** ***-2021《生物降解塑料及其制品通用技术标准》要求。

  - 生物降解纸塑复合制品

- 5.2.1 生物降解纸塑复合一次性餐饮具应符合GB/T 18006.3标准要求。

- 5.2.2 生物降解纸塑复合食品接触用一次性吸管应符合T/CNFIA 201-2020标准要求。

- 5.2.3 生物降解纸塑复合食品包装袋应符合GB/T 30768标准要求。

- 5.2.4 生物降解纸塑复合手提纸袋应符合QB/T 4379标准要求。

- 5.2.5 生物降解纸塑复合快递包装用封套、包装箱或包装袋应符合GB/T 16606.1、GB/T 16606.2或GB/T 16606.3标准要求。

- 5.2.6 生物降解纸塑复合水泥包装袋应符合GB/T 9774标准要求。

- 5.2.7 其他生物降解纸塑复合制品也应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或团体标准要求。生物降解纸塑复合制品的具体适用标准或技术指标要求等也可由供需双方另行协商确定。鼓励生产商采用要求更高的企业标准。

- 试验方法

  - 生物降解纸塑复合材料

- 6.1.1 表1所列各项技术指标除耐温性能外均按照GB/T 36392-2018规定的试验方法进行检测。

- 6.1.2 表1所列耐温性能按照GB/T 18006.1之“6.4 耐温试验”规定的方法进行检测。

- 6.1.3 生物降解纸塑复合材料的物理力学性能根据特性的应用领域相关产品标准或技术要求进行检测。

- 6.1.4 生物降解纸塑复合材料的外观缺陷、缠绕情况、色泽均匀性等项目采用目测法进行检测。

- 6.1.5 食品接触类生物降解纸塑复合材料各项安全卫生指标等按照GB 4806.1、GB 4806.6、GB 4806.7、GB/T 4806.8、GB/T 4806.10及GB 9685等标准规定的试验方法进行检测。

- 6.1.6 生物降解纸塑复合材料的生物降解性能推荐按照DB43/T *** ***-2021《生物降解塑料及其制品通用技术标准》规定的试验方法进行检测，也可按照GB/T 39951规定的试验方法进行检测。

  - 生物降解纸塑复合制品

- 6.2.1 根据制品特定应用领域，按照相应产品标准规定的试验方法进行检测。

- 6.2.2 生物降解纸塑复合制品的生物降解性能推荐按照DB43/T *** ***-2021《生物降解塑料及其制品通用技术标准》规定的试验方法进行检测，也可按照GB/T 39951规定的试验方法进行检测。采用已经生物降解性能检测合格的生物降解纸塑复合材料，仅经物理加工（如热合或超声波焊接等）制成的生物降解纸塑复合制品可免测其生物降解性能，即认同其生物降解性能与所采用的生物降解纸塑复合材料原料一致。

- 检验规则

- 7.1 生物降解纸塑复合材料的检验规则按照GB/T 36392-2018规定的检验规则执行。

- 7.2 各类生物降解纸塑复合制品的检验规则，根据制品特定应用领域，按照相应产品标准规定的检验规则执行。

- 标志

- 8.1 各类生物降解纸塑复合制品的标志，应根据制品特定应用领域，按照相应产品标准规定的标志要求执行。

- 8.2 湖南省境内生产、销售的生物降解纸塑复合材料及制品另应按照DB43/T *** ***-2021《生物降解塑料及其制品通用技术标准》要求在材料外包装或制品外表面标识湖南省生物降解塑料认证符号。

_________________________________