湖南省质量技术监督局

DB43

ICS 53.020.30

J 80

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

起重永磁铁通用技术条件

General technical requirement for Lifting permanent magnets

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目录

键入章标题(第 1 级)	1

键入章标题(第 2 级)	2

键入章标题(第 3 级)	3

键入章标题(第 1 级)	4

键入章标题(第 2 级)	5

键入章标题(第 3 级)	6

- 目  次

前  言	Ⅱ

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 产品型号	2

5. 技术要求	2

6. 试验方法	4

7. 检验规则	5

8. 标志、使用说明书	7

9. 包装、运输和贮存	7

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本标准由湖南省市场监督管理局提出。

本标准由全国磁力材料及设备标准化工作组（SAC/SWG12）归口。

本标准起草单位：岳阳市永金起重永磁铁有限公司、国家磁力设备质量监督检验中心。

本标准主要起草人：黄伟良、刘晔、湛晨星、李慧敏、谢志东、罗雨晴、杨志远。

- 起重永磁铁通用技术条件

- 范围

本标准规定了起重永磁铁的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于单台额定起重量20t及以下的起重永磁铁。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 8395 吊环

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 12467.4 金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求

GB/T 12796.1-2012 永磁铁氧体磁体 第1部分：总规范

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13560-2017 烧结钕铁硼永磁材料

GB/T 20946 起重用短环链 验收总则

GB/T 25854 一般起重用D形和弓形锻造卸扣

JB/T 5000.12 重型机械通用技术条件 第12部分 涂装

JB/T 8146-2014 铝镍钴永磁（硬磁）合金技术条件

GB/T 10233-2016 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

起重永磁铁 permanent magnet lifting

利用永磁材料的吸力，吸载和搬运铁磁性物料的设备。

3.2

手动式起重永磁铁 permanent magnet lifting of manual operation

用手动操作来实现吸载、卸载的起重永磁铁。

3.3

自动式起重永磁铁 permanent magnet lifting of automatic type

利用起重机械吊钩的上下运动带动永磁体上的转动臂转动，通过传动机构将磁场打开与关闭循环交替，从而实现吸载、卸载的起重永磁铁。

3.4

电动式起重永磁铁 permanent magnet lifting of motor driven

利用减速电机驱动，通过传动机构把永磁体的磁场打开与关闭，从而实现吸载、卸载的起重永磁铁。

3.5

电控式起重永磁铁 permanent magnet lifting of electric control

由不可改变极性的钕铁硼与可改变极性的铝镍钴组成磁系统的起重永磁铁。铝镍钴磁钢在电磁场的作用下N、S极能换向，当铝镍钴与钕铁硼的磁场同向时磁场打开对外显现磁性吸载，当铝镍钴与钕铁硼的磁场反向时磁场内部形成回路，即对外磁关闭场卸载。

3.6

顶杆式起重永磁铁 permanent magnet lifting of lever type

利用杠杆原理将被吸物料强行卸载的起重永磁铁。

3.7

拉脱力 pulling-out force

用外力将起重永磁铁与被吸物料垂直分离的力。

3.8

励磁/退磁时间excitation/demagnetization time

从操作到上满磁或完全退磁所用的时间。

3.9

安全系数 safety factor

起重永磁铁拉脱力与额定起重量的比值。

3.10

余磁residual magnetism

起重永磁铁在退磁状态下，存在吸力面上的磁力。

- 产品型号

YC  —  /

其中：

YC ——起重永磁铁系列产品；

——吸载、卸载转换方式：

1：手动式；

2：自动式；

3：电动式；

4：电控式；

5：顶杆式；

——额定起重量，单位为t；

——设计派生代号，普通型可省略。

- 技术要求

- 5.1 基本要求

5.1.1 起重永磁铁应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。基本参数应符合表1～表5的规定。

5.1.2 起重永磁铁在下列条件下应能正常工作：

a）环境温度为-10℃～40℃，被吸物料温度不高于80℃；

b）空气相对湿度不大于95%RH。

表1  YC1系列手动式起重永磁铁基本参数

| 型号 | YC1-0.1 | YC1-0.5 | YC1-1 | YC1-2 | YC1-3 | YC1-5 | YC1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量/t | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 手柄操作力矩/Nm | ≤30 | ≤50 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤500 | ≤900 |
| 余磁产生吸力/t | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |
| 吸板厚度/mm | ≥5 |  | ≥10 | ≥30 | ≥35 | ≥50 |  |

表2  YC2系列自动式起重永磁铁基本参数

| 型号 | YC2-0.5 | YC2-1 | YC2-2 | YC2-3 | YC2-5 | YC2-8 | YC2-10 | YC2-15 | YC2-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量/t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 余磁产生吸力/t | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 吸板厚度/mm | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | ≥30 |  |  |  |

表3  YC3系列电动式起重永磁铁基本参数

| 型号 | YC3-0.5 | YC3-1 | YC3-2 | YC3-3 | YC3-5 | YC3-8 | YC3-10 | YC3-15 | YC3-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量/t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 励磁/退磁时间/s | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余磁产生吸力/t | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 吸板厚度/mm | ≥6 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | ≥30 |  |  |  |

表4  YC4系列电控式起重永磁铁

| 型号 | YC4-0.5 | YC4-1 | YC4-2 | YC4-3 | YC4-5 | YC4-8 | YC4-10 | YC4-15 | YC4-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量/t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 励磁/退磁时间/s | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余磁产生吸力/t | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 吸板厚度/mm | ≥5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  YC5系列顶杆式起重永磁铁基本参数

| 型号 | YC5-0.5 | YC5-1 | YC5-2 | YC5-3 | YC5-5 | YC5-8 | YC5-10 | YC5-15 | YC5-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量/t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 余磁产生吸力/t | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 吸板厚度/mm | ≥5 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥30 |  |  |

- 5.2 外观要求

5.2.1 起重永磁铁外表面应光滑平整，无裂纹等及其它损伤。

5.2.2 涂装应符合JB/T 5000.12的规定。

- 5.3 材料要求

5.3.1 起重永磁铁所用的铁氧体永磁材料应符合GB/T 12796.1-2012的规定，烧结钕铁硼永磁材料应符合GB/T 13560-2017的规定，铝镍钴永磁材料应符合JB/T 8146-2014的规定。

5.3.2 起重永磁铁导磁材料应采用低碳钢。

- 5.4 结构要求

5.4.1 起重永磁铁的焊接质量，应符合GB/T 12467.4的规定。

5.4.2 起重永磁铁若采用螺栓、短环链、卸扣、吊环等连接件，其抗拉强度应符合以下要求：

a）螺栓应符合GB/T 3098.1的规定，其安全系数应大于等于6。

b）短环链应符合GB/T 20946的规定，其安全系数应大于等于6。

c）卸扣应符合GB/T 25854的规定，其安全系数应大于等于6。

d）吊环应符合GB/T 8395的规定，其安全系数应大于等于6。

- 5.5 工作性能

5.5.1 起重永磁铁的吸载、卸载动作应灵敏可靠。

5.5.2 起重永磁铁的安全系数应大于等于3。

5.5.3 起重永磁铁工作面的余磁应符合基本参数表中的要求。

5.5.4 用电控制的起重永磁铁，励磁/退磁时间应符合基本参数表中的要求。

- 5.6 电气性能

5.6.1带电控制的起重永磁铁，电源输入端相线与地线之间的绝缘电阻不小于5 MΩ。

5.6.2带电控制的起重永磁铁，带电部分和零件之间承受1500V、50Hz的交流电压1min，无击穿或闪络现象。

- 试验方法

- 6.1 外观检查

6.1.1 外表无毛刺、无裂纹、无气孔。

6.1.2 油漆面光滑平整，无划痕。

6.1.3 产品铭牌数据正确，字迹清晰。

- 6.2 结构检查

6.2.1 起重永磁铁的焊接质量，按GB/T 12467.4规定的方法进行检验。

6.2.2 起重永磁铁的螺栓、卸扣、吊环等连接件，应采用拉力试验机进行抗拉强度试验，其破断力应大于等于额定起重量的6倍。

- 6.3 工作性能试验

6.3.1 动作可靠性试验：起重永磁铁对试件进行吸料、卸料试验，反复操作六次，应全部合格。试件采用材质为Q235-B、厚度不小于表中吸板厚度的最小值、板面不小于永磁铁磁极面、重量不小于工作面余磁产生吸力值。

6.3.2 拉脱力试验：试验在拉脱力测试机上进行。拉脱力测试机的台面材质为Q235-B、厚度不小于100mm、表面粗糙度Ra不大于3.2μm、有效长度和宽度必须大于起重永磁铁磁极面长度和宽度0.1m。将起重永磁铁放在拉脱力测试机台面上，让其处于吸料状态；用拉脱力测试机提升起重永磁铁，当起重永磁铁与台面分离瞬间，从拉脱力测试机仪表上读取拉脱力最大数据值。试验3次，取3次数据值中最大值为起重永磁铁的拉脱力，此值应大于等于起重永磁铁额定起重量的3倍。

6.3.3工作面余磁试验：试验在拉脱力测试机上进行。将起重永磁铁放在拉脱力测试机台面上，让其处于卸料状态；用拉脱力测试机提升永磁铁，当起重永磁铁与台面分离瞬间，从拉脱力测试机仪表上读取拉脱力最大数据值。试验3次，取3次数据值中最大值为起重永磁铁的余磁产生吸力值，此值应符合基本参数表中的要求。

6.3.4 励磁/退磁时间试验：带电控制的起重永磁铁，应进行励磁/退磁时间试验。按键操作带电控制的起重永磁铁进入吸料或卸料状态。按下按键的同时，用秒表计录起重永磁铁从完全退磁到充满磁或从满磁到完全退磁所用时间。反复操作六次，应全部合格。

- 6.4 电气性能试验：

6.4.1 冷态绝缘电阻按GB/T 10233-2016中4.6规定的方法检查。

6.4.2 介电试验电压按GB/T 10233-2016中4.5.2规定的方法检查。

- 检验规则

- 7.1 出厂检验

7.1.1 每台起重永磁铁应经制造厂质检部门检验合格方可出厂。

7.1.2 出厂检验项目见表6。

- 7.2 型式检验

7.2.1 有下列情况之一时，起重永磁铁应进行型式试验：

a）新产品试制或老产品转厂生产时；

b）产品结构、工艺或材料有重大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产每隔3年；

d）产品停产1年以上，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

f）国家市场监督机构提出型式试验要求时。

表6  出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 5.2.1 | 6.1.1 |
| 2 |  | 5.2.2 | 6.1.2 |
| 3 |  | 8.1 | 6.1.3 |
| 4 | 工作性能检查 | 5.5.1 | 6.3.1 |
| 5 |  | 5.5.2 | 6.3.2 |
| 6 |  | 5.5.3 | 6.3.3 |
| 7 |  | 5.5.4 | 6.3.4 |
| 8 |  | 5.5.5 | 6.3.5 |

7.2.2 型式试验应从出厂检验合格的产品中任选一台进行。如果检验不合格，应加倍抽检。若仍不合格，则判定型式试验不合格。

7.2.3 型式试验应符合本标准的全部要求。

7.2.4 型式试验项目见表7。

表7  型式试验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 5.2.1 | 6.1.1 |
| 2 |  | 5.2.2 | 6.1.2 |
| 3 |  | 8.1 | 6.1.3 |
| 4 | 结构检查 | 5.4.1 | 6.2.1 |
| 5 |  | 5.4.2 | 6.2.2 |
| 6 | 工作性能检查 | 5.5.1 | 6.3.1 |
| 7 |  | 5.5.2 | 6.3.2 |
| 8 |  | 5.5.3 | 6.3.3 |
| 9 |  | 5.5.4 | 6.3.4 |
| 10 |  | 5.5.5 | 6.3.5 |
| 11 | 电气性能检查 | 5.6.1 | 6.4.1 |
| 12 |  | 5.6.2 | 6.4.2 |

- 标志、使用说明书

- 8.1 标志

8.1.1 每台起重永磁铁均应在明显的位置固定产品标牌。产品标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a）制造厂名称；

b）产品名称和型号；

c）主要技术参数；

d）出厂编号和制造日期；

e）产品商标。

8.1.2 起重永磁铁的包装储运图示标志，应符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。

- 8.2 使用说明书

起重永磁铁的使用说明书应符合GB/T 9969的规定。

- 包装、运输和贮存

- 9.1 包装

9.1.1 起重永磁铁包装应符合GB/T 13384的规定。

9.1.2 起重永磁铁应随机附带产品装箱单、产品质量合格证明、产品使用说明书等技术文件。

- 9.2运输

起重永磁体在运输中，不得因挤压、刹车、颠簸而损坏。

- 9.3贮存

起重永磁铁应贮存在干燥的库房中。贮存时间超过一年的，每年应进行一次养护。