DB43

ICS

湖南省地方标准

DB43/T ***—2022

承压设备中厚板对接接头相控阵超声和衍射时差法超声组合检测

2022-XX-XX发布       　　　                 2022-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发 布

目　　次

前言	 Ⅲ

1  范围	 1

2　规范性引用文件	 1

3　术语和定义	 1

4　基本规定	 2

5　检测设备和器材	 6

6　检测设备的校准或核查、运行核查和检查	 7

7　检测工艺	 8

8　检测过程	 13

9　检测数据分析和评价	 14

10　缺陷的评定和质量分级	 14

11　记录和报告	 16

附录A（资料性）　PAUT和TOFD联合检测操作指导书	 18

附录B（资料性）　焊接接头PAUT和TOFD组合检测报告	 20

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员会归口。

相控阵超声检测（PAUT）及衍射时差法超声检测（TOFD）的特种设备相应检测技术标准都已陆续发布实施。

目前，有关承压类特种设备设计制造技术规范，对于板厚大于等于30mm（中厚板）对接焊接接头的无损检测，通常要求采用射线检测（RT）和TOFD，甚至有些特种设备设计单位的设计文件中只允许采用RT 。而射线检测(RT)对中厚板对接焊缝中的裂纹、未熔合等面状危险性缺陷的检出率较低，且检测成本高、效率低；TOFD则存在上、下检测面盲区较大，还存在放大点状显示，甚至经常将粗晶组织显示误判为相关显示等问题。

本标准提出的PAUT及TOFD组合检测方法，规范了检测技术及质量管控要求，从标准角度推进新技术应用，力求突破传统规范瓶颈、改变目前尚存在的、对中厚板对接焊接接头坚持采用射线检测（RT）等不太合理的观念，为建立更为可靠、高效、实用的无损检测新系统提供一个较为先进并切实可行的解决方案。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

承压设备中厚板对接接头相控阵超声和衍射时差法超声组合检测

- 1　范围

本文件适用于符合NB/T 47013.15规定的铁素体钢制承压设备全熔化焊Ⅰ型焊接接头中，壁厚≥30 mm～400 mm对接接头的PAUT+TOFD组合检测方法和质量分级。

对于其它细晶各向同性和低声衰减金属材料的对接焊接接头的无损检测方法和质量分级可参照本标准进行，但应考虑材料声学特性的变化，并采用相应的专用对比试块。

钢制承压设备全熔化焊Ⅰ型，壁厚≥12 mm～30 mm对接焊接接头的无损检测方法和质量分级，可参照本标准进行。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 21-2016　 固定式压力容器安全技术监察规程

TSG 11-2020　锅炉安全技术规程

GB/T 12604.1　无损检测　术语　超声检测

JB/T 8428　无损检测　超声试块通用规范

JB/T 9214　无损检测　A型脉冲反射式超声检测系统工作性能的性能与检验

NB/T 47013.1   承压设备无损检测  第1部分：通用要求

NB/T 47013.3   承压设备无损检测  第3部分：超声检测

NB/T 47013.10  承压设备无损检测  第10部分：衍射时差法超声检测

NB/T 47013.15  承压设备无损检测  第15部分：相控阵超声检测

JB/T 11731　无损检测　超声相控阵探头通用技术条件

JB/T 11779  无损检测　相控阵超声检测仪技术条件

JJF 1338　相控阵超声探伤仪校准规范

3　术语和定义

GB/T 12604.1、NB/T47013.1、 NB/T47013.10 、NB/T47013.15界定的以及定义适用于本文件。

3.1

相控阵超声检测（PAUT）

根据设定的延迟法则激发相控阵阵列探头各压电晶片（阵元），合成声束并实现声束的移动、偏转和聚焦等功能，再按一定的延迟法则接收超声信号进行处理并以图像的方式显示对象内部状态的超声检测方法。以下称PAUT。

3.2

衍射时差法（TOFD）

采用一发一收的探头工作模式，主要利用缺陷端点的衍射信号探测和测定缺陷位置及尺寸的检测方法。以下称TOFD。

3.3

PAUT+TOFD组合检测

PAUT和TOFD对被检工件同一部位进行机械扫查检测，二种探头可装在同一扫查器上同时扫查，也可分别进行扫查，综合PAUT和TOFD的图谱及相关信息对缺陷进行定位、定量和定性的检测方法。

3.4

全覆盖

按设定的扫描和扫查方式，使超声声束能覆盖全部检测区域。

3.5

表面缺陷和埋藏缺陷

缺陷按其到最近工件表面的距离分类为表面缺陷和埋藏缺陷：

3.5.1　距最近工件表面的距离小于等于缺陷高度一半的缺陷称为表面缺陷;

3.5.2　距最近工件表面的距离大于缺陷高度一半的缺陷称为埋藏缺陷。

4　基本规定

4.1　PAUT执行标准为NB/T47013.15；TOFD执行标准为NB/T47013.10。

4.2　钢制承压设备壁厚大于等于30 mm，直径大于等于500 mm对接接头，结构允许时，优先选用PAUT和TOFD同步检测；当壁厚较大，需进行厚度分区扫查而无法同步检测时，PAUT和TOFD可分开单独扫查，应采用机械扫查。

4.3　以PAUT为主对焊接接头进行检测和质量分级；TOFD则主要补充检测与检测面垂直或接近垂直的面状危险性缺陷，如裂纹、双面焊的根部未焊透或未熔合、坡口角度小于5ﾟ的窄间隙及“U”型焊缝的坡口未熔合等缺陷的检测和质量分级，辅助用于缺陷的自身高度测量和缺陷的定性。

4.4　检测人员

PAUT和TOFD检测人员的要求应符合NB/T 47013.1、NB/T 47013.10、NB/T 47013.15的有关规定。

4.5　无损检测工艺文件

4.5.1　按NB/T 47013.15 、NB/T 47013.10的要求编制无损检测工艺规程。

4.5.2　操作指导书应根据被检工件和工艺规程的要求编写。表格或格式可参照附录A。

4.5.3　操作指导书在首次应用前按相关要求进行工艺验证并应记录工艺验证相关数据、结果和图谱。

4.6　检测质量控制

4.6.1　检测质量控制点及控制内容见表1。

表1　检测质量控制点

| 项目 | 控制点 | 质量控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 检测人员 | 检测人员持证情况和数量 | 具有一定的金属材料、焊接、热处理及承压类设备制造安装方面的基础知识，具有相关资格证等 |
| 检测设备器材 | 仪器和探头性能 | 合格证，测试报告 |
|  | 仪器和探头性能组合性能 | 测试报告 |

表1　检测质量控制点  （续）

| 项目 | 控制点 | 质量控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 检测设备器材 | 检测设备的校准、核查、运行核查、检查 | 测试记录 |
|  | 标准试块、对比试块、模拟试块 | 合格证或检验记录 |
|  | 耦合剂 | － |
| 检测工艺文件 | 工艺规程 | 文件 |
|  | 操作指导书及工艺验证 | 文件和记录 |
| 检测实施 | 检测面表面状况 | 清除探头移动区域的焊接飞溅、铁屑及其它污物，并打磨，检测面应平整，便于探头的移动和耦合。 |
|  | 检测标识、参考线 | 标识扫查起始点、扫查方向、扫查时步进方向行走的预定线（参考线） |
|  | 前端距、PCS | 保证前端距和PCS与操作指导书要求的一致，误差不应大于5％。 |
|  | 耦合状况 | 扫查时，应监控耦合状况，耦合不良时应重新扫查；扫查图像中耦合不良不得超过扫查长度的5％，单个耦合不良长度不得超过3mm。 |
|  | 检测系统的复核时机及要求 | a） 初始检测时； b） 检测过程中仪器、探头、连接线缆或耦合剂更换时； c） 检测人员有怀疑时； d） 连续工作4小时； f） 检测系统设置校准时的温度与实际检测温度差大于15℃时； g） 检测结束时。 |
|  | 检测系统的复核内容及要求 | 复核检测灵敏度、位置传感器、深度显示偏离情况。 |
|  | 扫查覆盖 | ≥50mm |
| 检测数据和图像评判 | 检测图像 | 检测图像应包括S型、A型、B型、C型和D型显示，图像显示应有位置信息。 |
|  | 检测数据 | 确定所采集的数据的有效性，至少得满足如下要求： a） 数据是基于扫查步进的设置而采集的； b） 采集的数据应耦合良好，且数据量应满足的检测长度的要求； c） 每一检测数据中的A扫描信号丢失量不得超过总量的5％；且相邻A扫信号连续丢失量不得超过NB/T47013.15规定的最大扫查步进的两倍;缺陷部位A扫信号丢失不得影响缺陷的评定。 |
| 缺陷评定 | 数据分析 | 应结合PAUT和TOFD，综合被检工件的材料、焊接结构、制造特点、波谱特性、经验等进行分析和研判。应进行初评和复评。 |
| 记录和报告 | 记录和报告 | 准确记录和报告检测对象检测结果，超标缺陷数据和图像截图存入报告中 |

4.6.2　检测原始记录应包括可查的检测实施过程的影像见证资料，检测报告应附超标缺陷的数据和图谱。

5　检测设备和器材

5.1　检测设备

相控阵设备应具备焊缝双侧扫查和TOFD同时检测功能，各项技术参数指标和性能应分别满足NB/T47013.15和NB/T47013.10的要求。

5.2　试块

5.2.1　标准试块

本标准采用的标准试块为CSK-ⅠA、DB PZ20-2、A型相控阵试块和B型相控阵试块。

5.2.2　对比试块

对比试块按其制作方式和用途不同分为通用对比试块和专用对比试块；对比试块中应含有意义明确的采用机加工方式制作的参考反射体。

5.2.2.1　通用对比试块

PAUT通用对比试块应符合NB/T 47013.15的规定，TOFD通用对比试块应符合NB/T 47013.10的规定。

5.2.2.2　专用对比试块

PAUT专用对比试块应符合NB/T 47013.15的规定，TOFD专用对比试块应符合NB/T 47013.10的规定。

5.2.2.3　模拟试块

模拟试块应符合NB/T47013.15的规定。

5.3　耦合剂

耦合剂采用机油、化学浆糊、甘油和水等。

6　检测设备的校准或核查、运行核查和检查

校准或核查、运行核查和检查应采用标准试块和（或）对比试块；操作时应使探头主声束垂直对准反射体的反射面，以获得稳定和最大的反射信号。

表2　校准、核查和检查内容及周期

| 项目 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 校准或核查 | PAUT：仪器和探头的组合性能中的垂直线性、水平线性、衰减器精度、组合频率、扇扫成像横向分辨率和纵向分辨率、扇扫角度范围和角度分辨率。性能指标应分别符合NB/T47013.15的要求。 TOFD：仪器和探头的组合性能中的垂直线性、水平线性、灵敏度余量、组合频率、信噪比、-12dB声束扩散角。性能指标应分别符合NB/T47013.10的要求。 | 一年 |

表2　校准、核查和检查内容及周期　（续）

| 项目 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 运行核查 | PAUT和TOFD：仪器和探头的组合性能中的垂直线性、水平线性 | 6个月 |
|  | PAUT：探头阵元有效性。失效阵元数量不超过探头阵元总的1/4，且不允许相邻阵元失效。 | 一个月 |
| 检查 | 仪器设备器材外观、线缆连接和开机信号显示是否正常 | 每次检测前 |
|  | 位置传感器进行检查和记录，移动300mm，其误差应小于1％。 | 每次检测前 |

7　检测工艺

7.1　检测工艺技术要求

7.1.1　检测时机

在承压设备的生产和使用过程中，检测时机应符合相关法规、规程、产品标准及有关技术文件的规定；具有延迟裂纹倾向的材料应当至少在焊接完成24h小时后进行检测。

7.1.2　检测技术等级

检测技术等级分为A、B、C三个等级。其选择应符合承压设备制造、安装、改造、维修、使用等有关规范、标准及设计图样的规定，制造安装阶段的焊接接头的检测宜采用B级，对重要设备的焊接接头，可采用C级。不同检测技术等级的要求如下：

7.1.2.1　A级检测：

a） 适用于12 mm～40 mm的对接接头的检测。

b） 应保证相控阵声束对检测区域实现至少一次全覆盖。

c） 从焊接接头单面双侧进行检测。

d） 不需要进行横向缺陷检测。

7.1.2.2　B级检测：

a） 适用于12 mm～200 mm的对接接头的检测。

b） 应保证相控阵声束对检测区域实现至少两次全覆盖。

c） 检测要求符合图一和表三的规定。

d） 应进行横向缺陷检测。

7.1.2.3　C级检测：

a） 适用于工件厚度为12 mm～400 mm 的焊接接头的检测。

b） 应将对接接头的余高磨平。

c） 应保证相控阵声束对检测区域实现至少两次全覆盖。对声束经过的母材区域应采用纵波直入射法进行检测，检测方法按NB/T 47013.15中的6.4.8.2 的规定进行。

d） 壁厚≥40 mm 的焊接接头，对检测区还应增加一次全覆盖纵波直入射法检测。

e） 检测要求符合图一和表三的规定。

f） 应进行横向缺陷的检测。

注：A，B，C，D，G，G1，H，H1，I，I1，X，Y，W，Z为探头位置

图1　平板对接接头PAUT和TOFD检测探头位置示意图

表3　平板对接接头PAUT和TOFD检测要求

| 检测技术等级 | 工件厚度 | 纵向缺陷检测 |  |  |  |  | PAUT横向缺陷扫查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PAUT |  |  |  | TOFD |  |  |
|  |  | 斜入射扫查A,B,C，D |  |  | 直入射扇扫或线扫 |  | 斜入射扫查 |  |
|  |  | 检测面（侧） | 扫查方式 | 扫查设置 | 探头 位置 | 探头位置 | 扫查方式 及设置 | 探头位置 |
| A级 | 12≤t≤40 | 单面双侧 | 扇扫 或线扫 | 一次波和二次波，每侧（面）1 种探头位置 | _ | Ｂ | _ | _ |
| B级 | 12≤t≤40 | 单面双侧 | 扇扫 | 一次波和二次波，每侧≥1 种探头位置 | _ | B | 扇扫 | （Ｘ和Y）或（Ｗ和Z）或（G和H）或（G１和H１） |
|  | 40＜t≤100 | 双面双侧或 | 扇扫 | 一次波，或一次波和二次波，每侧≥1 种探头位置 | _ | B和D | 扇扫 | （Ｘ和Y）或（Ｗ和Z）或（G和H）或（G１和H１） |
|  |  | 单面双侧 | 扇扫 | 一次波及一次波和二次波，每侧≥2 种探头 | _ | B | 扇扫 | （Ｘ和Y）或（Ｗ和Z）或（G和H）或（G１和H１） |
|  | 100＜t≤200 | 双面双侧 | 扇扫 | 一次波，每侧≥3 种探头 | _ | B和D | 扇扫 | （Ｘ和Y）或（Ｗ和Z）或（G和H）或（G１和H１） |

表3　平板对接接头PAUT和TOFD检测要求　（续）

| 检测技术等级 | 工件厚度 | 纵向缺陷检测 |  |  |  |  | PAUT横向缺陷扫查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PAUT |  |  |  | TOFD |  |  |
|  |  | 斜入射扫查A,B,C，D |  |  | 直入射扇扫或线扫 |  | 斜入射扫查 |  |
|  |  | 检测面（侧） | 扫查方式 | 扫查设置 | 探头 位置 | 探头位置 | 扫查方式 及设置 | 探头位置 |
| C级 | 12≤t≤15 | 单面双侧或双面双侧 | 扇扫 | 一次波和二次波，每侧（面）≥1 种探头 | _ | B | 扇扫 | （G和H）或（G１和H１） |
|  | 15＜t≤40 | 双面双侧 | 扇扫 | 一次波，或（和）一次波和二次波，每侧≥1 种探头 | _ | B和D | 扇扫 | （G和H）或（G１和H１） |
|  | 40＜t≤100 | 双面双侧 | 扇扫 | 一次波，每侧≥2 种探头位置；或一次波和（或）二次波，每侧≥2 种探头位 | 单面 （I或 I１） | B和D | 扇扫 | （G和H）或（G１和H１） |
|  | t＞100 | 双面双侧 | 扇扫 | 一次波，每侧≥3 种探头位置 | 单面 （I或 I１） | B和D | 扇扫 | （G和H）或（G１和H１） |

a当使用同一探头采用不同激发孔径或同一孔径不同角度范围进行2组或2组以上扇扫时，也可视为2种或2种以上探头位置。

b当检测厚度较小且焊缝宽度较大时，可能使用到三次波和四次波。

c如仍不能实现检测区域全覆盖，应增加探头位置检测。

7.1.3　检测方式及检测面的选取

7.1.3.1　根据检测技术等级要求及表5表6的厚度分区，采用PAUT和TOFD同步检测或PAUT和TOFD分别检测；横向缺陷的检测采用PAUT，检测要求应符合NB/T47013.15的规定；TOFD检测按表3的探头位置采用非平行扫查。

7.1.3.2　检测面的选取应综合考虑被检工件的结构、制造工艺、缺陷的可能部位和取向以及检测实施的可操作性等因素，还应考虑检测所采用的检测技术等级。

7.1.4　对比试块的选用

PAUT通用对比试块的按NB/T47013.15的要求选取；TOFD对比试块按NB/T47013.10的要求选取。

7.1.5　检测工艺参数设置

7.1.5.1　工艺参数设置的一般原则

PAUT工艺参数应按NB/T47013.15的要求进行设置；TOFD工艺参数应按NB/T47013.10的要求进行设置。

7.1.5.2　聚焦设置

7.1.5.2.1　PAUT的检测声程范围在 50 mm 以下时，聚焦深度可以设置在最大探测声程处；当检测声程范围在 50 mm 以上时，聚焦深度可以选择检测声程范围的中间值或其他适当深度。TOFD探头对主声束交点推荐处于该探头对所检测深度范围的2/3处。

7.1.5.2.2　PAUT在对缺陷进行精确定量时，或对特定区域检测需要获得更高的灵敏度和分辨力时，可将焦点设置在该区域（如能达到），但应注意聚焦区以外声场劣化问题。

7.1.5.3　PAUT探头和TOFD探头的选择

7.1.5.3.1　PAUT探头的选择

按NB/T 47013.15的相应要求选择，与工件厚度有关的相控阵探头参数选择可参考表4和表6

表4　扇扫描检测焊接接头时相控阵探头参数选择推荐表

7.1.5.3.2　TOFD探头的选择

按NB/T 47013.10的相应要求选择，可参考表5

表5　平板对接接头TOFD探头推荐性选择和设置

7.1.5.4　PAUT延迟法则参数

根据检测对象和现场条件选择扫描类型确定延迟法则，具体要求按NB/T47013.15，见表6。

表6　平板对接接头PAUT的探头推荐性选择和设置

7.1.5.5　TOFD  PCS设置

探头对PCS设置，应使探头对的主声束交点位于其检测深度范围的2/3深度处。

7.1.5.6　PAUT和TOFD灵敏度设置

PAUT和TOFD灵敏度分别按NB/T47013.15和NB/T47013.10的规定设置。

7.2　检测工艺验证

以下情况，应制作模拟试块进行工艺验证：

7.2.1　按技术等级C级铁素体钢制对接接头的检测，应制作有代表性模拟试块，有代表性的模拟试块应覆盖工艺规程该类对接接头的范围，至少包含工件规格的最小值和最大值，并选用相应的模拟试块进行工艺验证。

7.2.2　对于细晶与粗晶材料焊接形成的对接接头的检测，应制作与被检工件一致的模拟试块进行工艺验证。

7.2.3　工艺验证要求

7.2.3.1 应能够清楚地显示试块中所有的参考反射体或缺陷。

7.2.3.2 测量的参考反射体或缺陷尺寸偏差在允许的范围内。

8　检测过程

8.1　检测准备

8.1.1　检测区域的确定

8.1.1.1　检测区域由其高度和宽度表征。检测高度为工件厚度加上焊缝余高。

8.1.1.2　检测宽度为焊缝本身加上焊缝熔合线两侧各 5 mm 或实测热影响区宽度（取大者）。

8.1.1.3　若对已发现缺陷部位进行复检或已确定的重点部位，检测区域可缩减至相应部位。

8.1.2　母材检测

按NB/T47013.15的要求进行。

8.1.3　检测面要求与准备

按NB/T 47013.15的要求。

8.1.4　检测标识

检测前应在工件扫查面上予以标记，标记内容至少包括扫查起始点和扫查方向，以PAUT探头中心起始标记作为“0”点，扫查方向用箭头表示。当焊缝长度较长需要分段检测时，应画出分段标识。所有标记应对扫查无影响。

8.1.5　参考线

8.1.5.1　以PAUT探头扫查的步进方向作为参考线,在被检工件扫查面同时标记PAUT和TOFD扫查参考线。

8.1.5.2　应保持PAUT探头位置与设定的PAUT参考线位置的偏差不大于5％。

8.2　检测实施

8.2.1　灵敏度调整

采用通用对比试块时，对被检工件进行检测时应考虑与被检工件间的声学性能差异并进行必要的修正或补偿；采用专用对比试块时，检测时主要考虑表面条件不同引起的声能传输差异，必要时还应考虑两者间加工工艺差异引起的变化。

8.2.2　扫查

8.2.2.1　扫查方式和扫描方式的选择

PAUT优先采用扇扫描+纵向垂直扫查，显示方式可选择声程显示成像或几何结构显示成像；TOFD采用非平行扫查。

8.2.2.2　扫查速度要求

按NB/T47013.10 、NB/T47013.10的要求分别计算相应的最大扫查速度，取最小值作为PAUT和TOFD组合检测扫查的最大扫查速度，且须满足耦合效果和数据采集的要求。

8.2.3　耦合剂的选用及工件表面温度要求

实际检测采用的耦合剂应与检测系统设置和校准时的耦合剂相同；被检工件的表面温度应控制在 0℃～50℃，若温度超过 50℃或低于 0℃，可采用特殊探头或耦合剂；检测系统设置和校准与实际检测温度之差应控制在±15℃之内。

8.2.4　检测系统的复核

8.2.4.1　复核时机

按NB/T47013.15的要求。

8.2.4.2　复核内容与要求

主要复核灵敏度、位置传感器和深度显示偏离情况；复核与初始设置时所使用的对比试块及其他技术条件均应相同；若复核时发现初始设置的参数偏离，应按表7的规定执行。

表7　偏离和纠正

|  | 类型 | 偏差 | 纠正 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAUT和TOFD | 位移 | ≤5％ | 不需要采取措施 |
|  |  | ＞5％ | 应对上次设置以后所检测的位置进行修正 |
|  | 深度 | ≤2 mm 或板厚的3％（取较大值） | 不需要采取措施 |
|  |  | ＞2 mm 或板厚3％（取较大值） | 应重新设置，并重新检测上次设置后所检测的部位 |
| PAUT | 灵敏度 | ≤3dB | 不需要采取措施 |
|  |  | ＞3dB | 应重新设置，并重新检测上次设置后所检测的部位 |
| TOFD | 灵敏度 | ≤6dB | 不需要采取措施 |
|  |  | ＞6dB | 应重新设置，并重新检测上次设置后所检测的部位 |

9　检测数据分析和评价

9.1　承压设备对接接头PAUT和TOFD检测数据分析和评价分别按NB/T47013.15 和NB/T47013.10的要求进行。

9.2　根据PAUT检测数据和图谱、TOFD检测数据和图谱、被检工件状况等确认图像中的相关显示，分析并判定缺陷性质，测量缺陷的尺寸和位置。

10　缺陷的评定和质量分级

10.1　凡判定为裂纹、坡口未熔合及未焊透等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级。

10.2　质量分级以PAUT为主；TOFD主要检测与检测面垂直或接近垂直的裂纹、未熔合和未焊透等缺陷及缺陷自身高度的测量，并辅助用于缺陷性质的判定。

10.3　PAUT焊接接头质量分级

10.3.1　缺陷的评定

10.3.1.1　凡在判废线（含判废线）以上的缺陷显示，评为Ⅲ级。

10.3.1.2　凡在评定线（不含评定线）以下的缺陷显示，评为Ⅰ级。

10.3.2　质量分级

10.3.2.1　钢制承压设备全熔化焊Ⅰ型对接接头质量分级方法一（主要适用于制造安装阶段）：

a） 缺陷长度按实测值计；

b） 质量分级按表8的规定。

表8　钢制承压设备全熔化焊对接接头PAUT质量分级方法一

10.3.2.2　钢制承压设备全熔化焊Ⅰ型对接接头质量分级方法二（主要适用于在用阶段）：

a） 圆形缺陷的评定按 10.3.2.1 的规定进行；

b） 条形缺陷的评级按表9的规定

表9　钢制承压设备全熔化焊对接接头PAUT质量分级方法二

10.4　TOFD对接接头缺陷评定

对TOFD数据和图谱评定为线状、条状显示及有怀疑的相关显示的部位，应增加PAUT手动检测，进行锯齿形、前后、左右、转角、环绕扫查，确定缺陷的位置、当量和性质。质量分级按10.3的规定执行。

10.5　缺陷的定性

10.5.1　根据PAUT和TOFD图谱和检测信息，确定缺陷位置、波幅和指示长度，缺陷自身高度，并对缺陷的类型或性质进行判定。

10.5.2　缺陷性质的判定，应综合考虑设备的使用工况、制造阶段的工件状况（包括焊接工艺、工件结构、坡口型式、返修等）、缺陷的位置、指示长度、自身高度、缺陷波幅、缺陷指向性等信息，结合缺陷的PAUT和TOFD检测图谱的典型特征进行判定。

11　记录和报告

11.1　应按照现场操作的实际情况详细记录检测过程的有关信息和数据。检测记录除符合NB/T47013.1的规定外，还至少应包括以下内容：工艺规程版次或操作指导书编号、检测技术等级、被检工件信息、焊接接头结构、检测设备及器材、检测技术要求、检测实施的影像资料、检测结果、评定及复评记录、检测人员信息等。

11.2　根据检测记录及时准确出具无损检测报告。检测报告除符合NB/T47013.1的规定外，还至少应包括以下内容：委托单位、检测记录编号、检测技术等级、检测设备及器材、检测示意图、超标缺陷数据和图谱。检测报告可参照附录B。

- 附　录　A

- （资料性）

- PAUT和TOFD联合检测操作指导书

| 被检工件 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接头型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡口型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊缝宽度 |  |  |  |  |  | 外表面： mm 内表面： mm |  |  |  |  |
|  | 热处理状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测区域 |  |  |  |  |  | 外表面： mm 内表面： mm |  |  |  |  |
| 检测设备器材 | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PA对比试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOFD对比试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耦合剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测技术要求 | 检测标准/合格级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫查面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每侧打磨宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测用探头及楔块 | PA检测探头、楔块参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头 位置 | 探头 型号 |  |  | 探头 频率 |  |  | 孔径 |  |  | 阵元 间距 |  | 阵元 间隙 |  |  | 阵元 长度 |  | 阵元 数量 |  |  | 楔块 型号 |  | 楔块 角度 |  |  | 楔块 高度 |  |  | 楔块 前沿 |  |  | 折射角 |
|  | TOFD检测探头、楔块参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  |  | 探头型号 |  |  |  |  | 探头频率 |  |  |  |  |  | 晶片尺寸 |  |  |  | 楔块型号 |  |  |  |  |  | 楔块折射角 |  |  |  |  | 楔块前沿 |  |  |
| 工艺参数 | PA检测工艺参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  | 扫查 类型 |  |  |  | 激发 孔径 |  |  | 起始 晶片 |  |  |  | 前端距 |  |  | 扫查轴偏移量 |  |  | 聚焦深度 及位置 |  |  |  | 角度 范围 |  |  | 覆盖 深度 |  |  |  | 定量线灵敏度 |  |
|  | TOFD检测工艺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  |  |  |  | 扫查类型 |  |  |  |  |  | 扫查轴偏移量 |  |  |  |  | PCS |  |  |  |  | 覆盖深度 |  |  |  |  |  | 信号平均次数 |  |  |  |  |
|  | 扫查步进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA角度步进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探头位置及检测示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测操作程序及注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺验证情况 | 模拟试块图谱（截图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附　录　B

- （资料性）

- 焊接接头PAUT和TOFD组合检测报告

| 被检工件 | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接头型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡口型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外表面： mm 内表面： mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 热处理状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外表面： mm 内表面： mm |  |  |  |  |  |  |
| 检测设备器材 | 仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PA对比试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOFD对比试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耦合剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测技术要求 | 检测标准 /合格级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫查面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每侧打磨宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业指导书编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测用探头及楔块 | PA检测探头、楔块参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头 位置 |  | 探头 型号 |  |  |  |  | 探头 频率 |  |  | 孔径 |  |  |  | 阵元 间距 |  | 阵元 间隙 |  |  |  |  | 阵元 长度 |  |  |  |  | 阵元 数量 |  |  |  | 楔块 型号 |  |  |  | 楔块 角度 |  |  |  | 楔块 高度 |  |  |  |  | 楔块 前沿 |  |  |  | 折射角 |  |
|  | TOFD检测探头、楔块参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  |  |  |  | 探头型号 |  |  |  |  |  | 探头频率 |  |  |  |  |  |  |  | 晶片尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 楔块型号 |  |  |  |  |  |  |  | 楔块折射角 |  |  |  |  |  |  |  | 楔块前沿 |  |  |  |  |
| 工艺参数 | PA检测工艺参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  |  | 扫查类型 |  |  |  |  |  | 激发孔径 |  |  |  | 起始晶片 |  |  |  | 前端距 |  |  |  |  |  |  | 扫查轴偏移量 |  |  |  |  | 聚焦深度及位置 |  |  |  |  |  | 角度范围 |  |  |  |  | 覆盖深度 |  |  |  |  |  | 定量线灵敏度 |  |  |
|  | TOFD检测工艺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探头位置 |  |  |  |  |  | 扫查类型 |  |  |  |  |  | 扫查轴偏移量 |  |  |  |  |  |  |  | PCS |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖深度 |  |  |  |  |  |  |  | 信号平均次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫查步进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA角度步进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫查速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测复核 | 1、灵敏度 PAUT偏离值: TOFD偏离值: □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、深度 PAUT偏离值: TOFD偏离值: □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、位移 PAUT偏离值: TOFD偏离值: □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 焊缝 编号 |  |  | 焊缝 厚度 |  |  |  |  | 缺陷 位置X(mm) |  |  |  | 长度 l(mm) |  |  |  |  | 深度 d1(mm) |  |  |  |  | 高度 H(mm) |  |  |  | 偏离 中心 线值Y |  |  |  |  | 缺陷 类别 |  |  |  |  |  |  | 质量 级别 |  |  |  |  |  | 数据 文件名 |  |  |  |
| 缺陷位置及图谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人（资格）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人（资格）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |