| 8ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

43

湖南省地方标准

DB 43 XXXXX—XXXX

排水降噪沥青路面养护技术规范

Technical specifications for maintenance of drainage and noise-reducing asphalt pavement

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

XXXX - XX - XX发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	1

4 养护的内容与标准	2

4.1 工作内容与要求	2

4.2 养护质量要求	3

5 路况调查与评价	3

5.1 一般规定	4

5.2 调查内容与检测方法	4

5.3 评价指标与评价方法	4

5.4 路况评价结果应用	4

6 常见病害处治	5

6.1 一般规定	5

6.2 裂缝的处治	5

6.3 坑槽的处治	5

6.4 松散的处治	6

6.5 车辙的处治	6

7 排水功能性养护	6

7.1 一般规定	6

7.2 设备要求	6

7.3 排水功能性养护	7

7.4 配套设施保养	7

8 预防性养护	7

8.1 一般规定	7

8.2 预防性养护材料	7

8.3 预防性养护	8

9 功能性罩面和结构性补强	9

9.1 一般规定	9

9.2 功能性罩面	9

9.3 结构性补强	10

10 再生利用	10

10.1 一般规定	10

10.2 排水降噪沥青路面旧路材料	10

10.3 再生利用技术	11

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省公路学会、中路交建（北京）工程材料技术有限公司、湖南省高速公路集团有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南交通国际经济工程合作有限公司、湖南高速建设工程有限公司、中路高科（北京）公路技术有限公司、衡阳公路桥梁建设有限公司、长沙市公路桥梁建设有限责任公司、湖南华鑫美好公路环境建设有限公司。

本文件主要起草人：刘曙光、唐雨春、史立民、张永健、宋智、吴初平、唐卫华、邹剑、邹苏华、王玉臣、张莉、戴勇、郑刘、许斌、郭旺、李彪、张科、唐盛、刘军、刘志成、丁俊剑、胡玉华、范佳颜、胡红波、黎颉、张翼、旷辉、王洪斌、唐薇、秦忞、谭利。

排水降噪沥青路面养护技术规范

- 1 范围

本文件规定了排水降噪沥青路面的养护内容与标准、路况调查与评价、常见病害处治、排水功能性养护、预防性养护、功能性罩面和结构性补强及再生利用等。

本文件适用于各等级公路排水降噪沥青路面的养护，城镇道路、地面停车场及广场铺装等其他排水降噪沥青路面参照使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

JC/T 975 道桥用防水涂料

JTG 5142 公路沥青路面养护技术规范

JTG 5210 公路技术状况评定标准

JTG 5220 公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG 5421 公路沥青路面养护设计规范

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG H10 公路养护技术规范

JTG/T 3671 公路交通安全设施施工技术规范

JTG/T 3350-03 排水沥青路面设计与施工技术规范

JTG/T 3364-02 公路钢桥面铺装设计与施工技术规范

JTG/T 5521 公路沥青路面再生技术规范

DB43/T 2052 排水降噪沥青路面应用技术规范

- 3 术语

规范性引用文件及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

排水降噪沥青路面 drainage and noise-reducing asphalt pavement

由排水沥青混合料经摊铺、碾压等形成的现场空隙率大于18％、具有排水和降噪功能的单层或多层沥青路面。

3.2

排水沥青混合料 porous asphalt mixture

采用矿料、高黏改性沥青或改性沥青与高黏添加剂等材料拌和而成的，压实后空隙率在18％以上，能够在混合料内部形成排水通道的沥青混合料。它是一种以单一粒径碎石为主、按照嵌挤机理形成的具有骨架－空隙结构的开级配沥青混合料，又称多孔沥青混合料。

3.3

空隙堵塞 void clogging

排水沥青混合料中的孔隙被杂物填充，导致空隙连通性能下降，渗水能力降低的现象。

3.4

排水功能性养护 drainage functional recovery

采用专用养护设备冲洗排水降噪沥青路面，清除其表面和空隙中的灰尘、石屑、泥沙等空隙堵塞物，维持和恢复路面排水功能的养护工程。

3.5

预防性养护 preventive maintenance

排水降噪沥青路面整体性能良好但有轻微病害，采用预防性养护材料对路面表面进行强化，延缓其松散的大面积发生，延长其使用寿命而预先采取的主动性养护工程。

3.6

修复养护 corrective maintenance

排水降噪沥青路面出现明显病害或部分丧失服务功能时，为恢复技术状况而进行的功能性或结构性修复工程。

3.7

聚合物砂浆罩面 Polymer Mortar Overlay

采用高分子聚合物与单一粒径集料拌和而成的空隙率为18% ~ 22%的混合料，并通过相应施工工艺铺筑成3mm~6mm厚加铺层的养护措施。

3.8

超薄罩面 ultra-thin overlays

在原排水降噪沥青路面上铺筑15mm~25mm厚的排水沥青混合料提高路面服务功能的养护措施。

- 4 养护的内容与标准

- 4.1 工作内容与要求

4.1.1 排水降噪沥青路面的养护工作可分为日常养护和养护工程。养护工程包括排水功能性养护、预防性养护、修复养护、专项养护及应急养护等。

4.1.2排水降噪沥青路面养护工程设计应符合JTG 5142、JTG 5421及相关规范的相关规定。

4.1.3 日常养护是对排水降噪沥青路面进行日常巡视与检查，并进行经常性的清扫和清除。日常养护的内容包括：

a）应常年保持排水沥青路面干净、整洁、无杂物，并及时发现排水不畅等情况；

b）应及时发现并处治沥青路面裂缝、坑槽、松散、车辙等病害；

c）应及时清理路面障碍物，并做好排水沥青路面日常巡查、病害处治及其记录。

4.1.4 排水功能养护应定期检测排水沥青路面的渗水系数，并采用专用排水功能养护设备进行养护，以确保排水沥青路面内部排水畅通。

4.1.5 预防性养护应根据公路等级、使用年限、路面技术状况、交通量大小及组成、气候条件等因素，合理确定排水降噪沥青路面的预防性养护时机和养护内容。

4.1.6 修复养护应根据沥青路面主要损坏类型、交通量大小及组成、气候与地质条件、施工可行性、技术经济性等因素，选择罩面、翻修等修复养护措施。

4.1.7 专项养护及应急养护应符合JTG 5142的相关规定。

- 4.2 养护质量要求

4.2.1 排水路面养护的质量要求包括排水功能质量要求和其他技术状况要求。

4.2.2 排水功能要求采用渗水系数Cmw作为评价指标，应满足表1的要求。对服役8年及以上的排水沥青路面的排水功能质量要求可不做要求。

表1 排水功能质量要求

| 道路等级 | 渗水系数Cmw（mL/min） |
| --- | --- |
| 高速公路、一级公路 | ≥1500 |
| 其他等级公路 | ≥1000 |
| 注：城镇道路、地面停车场及广场铺装参照其他等级公路技术标准执行。 |  |

条文说明

经调研，国内已有排水降噪沥青路面工程证明当高速公路、一级公路的渗水系数Cmw≥1500（mL/min），其他等级公路的渗水系数Cmw≥1000（mL/min）时，排水降噪沥青路面表面可以保持其排水功能良好。考虑到8年以上排水路面排水功能衰减程度比较严重，而路用功能仍在，所以8年以上的排水沥青路面能保证基本的路用功能即可，不对8年以上排水功能做进一步的要求。

4.2.3其他技术状况要求应符合JTG 5210和JTG 5142的相关规定。

- 5 路况调查与评价

- 5.1 一般规定

5.1.1 排水降噪沥青路面的路况调查与评价应按本文件的规定执行，应符合JTG 5210及相关规范的规定，及时掌握路面技术状况并采取相应的养护措施。

5.1.2 排水降噪沥青路面病害主要包括裂缝、松散、变形及功能丧失等类型。功能性病害类型主要包括排水、抗滑等功能的衰减或丧失。

条文说明

我国排水降噪沥青路面大空隙的特征具备了排水、降噪功能。通过调查和研究，排水降噪沥青路面的功能衰减最根本的原因是路面空隙率尤其是连通空隙率的降低。路面的功能性修复主要是采取措施恢复路面原有空隙率，则既恢复了排水功能，又恢复了降噪功能。因此本文件仅针对排水功能进行相关养护要求，不再单独对降噪功能进行养护要求。

- 5.2 调查内容与检测方法

5.2.1 排水降噪沥青路面的排水功能衰减检测应按表2的要求对其排水功能进行检查。

表2 排水功能衰减检测要求

| 路面分类 | 检测时间 | 检测频率 | 检测范围 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路、一级公路 | 每年不少于1次 | 每1000m检测1个断面 | 每个断面在所有车道的轮迹带及中央位置各取一点，检测结果为所有检测点的均值 | T0971 |
| 二级及以下等级公路 |  |  |  |  |
| 其他排水降噪沥青路面铺装 |  | 每1000 m2检测1个点 | 典型区域 |  |
| 注：如遇超高零坡段、路线纵断面曲线的低处路面等易积水重点路段应增加检测频率。典型区域指地面停车场的车位区域、广场的人员流动频繁区域等。 |  |  |  |  |

5.2.2 排水降噪沥青路面其他技术状况的调查与检测应符合JTG 5210、JTG 5142、JTG 5421及相关规范的规定。

- 5.3 评价指标与评价方法

5.3.1 排水降噪沥青路面排水功能技术状况评价应按表1的规定执行。

5.3.2 排水降噪沥青路面其他技术指标的评价应符合JTG 5210和JTG 5142的相关规定。

- 5.4 路况评价结果应用

5.4.1 排水功能评价结果未达到表1的质量要求，应按照第7章进行排水功能性养护。

5.4.2 其他技术指标评价结果应用应符合JTG 5142的相关规定。

- 6 常见病害处治

- 6.1 一般规定

6.1.1 在排水降噪沥青路面上出现裂缝、坑槽、松散、车辙等病害时，应及时、快速处理。

6.1.2 对各种常见病害应分析其产生原因，并根据路面的设计使用年限、维修季节、气候等实际情况，采取相应维修措施。

6.1.3 临近集水管、排水平石等设施的路段维修时，应保证原有排水配套设施完好。

6.1.4 对于桥涵路段沥青铺装出现的病害，经检查确定不是由桥涵结构破坏而引起的沥青面层损坏，可按本文件规定的病害处治方法进行。

6.1.5 路面标线的养护应符合JTGT 3671及JTG/T 3350-03的相关规定。

6.1.6 常见病害处治除应满足本文件的要求，还应符合JTG H10、JTG 5142及相关规范的规定。

- 6.2 裂缝的处治

6.2.1 应根据裂缝特点及成因，合理确定采用直接贴缝、灌封、带状挖补等处治方式。

6.2.2 对于主要裂缝宽度为3mm以下的裂缝类病害可采用贴缝的方式进行处理，不得进行灌缝，避免因灌缝造成的排水不畅，贴缝应符合JTG H10、JTG 5142及相关规范的规定。

6.2.3 对于主要裂缝宽度在3mm以上且灌缝后不影响排水功能的裂缝，可采用灌缝处理，灌缝应符合JTG H10、JTG 5142及相关规范的规定。

6.2.4 对于主要裂缝宽度在3mm 以上且灌缝后会引起排水功能受阻的裂缝，则应凿除裂缝区域，按本文件6.3 的维修方法处理。

6.2.5 对于半刚性基层或水泥混凝土路面加罩排水降噪沥青面层引起的反射裂缝等引起防水层开裂的裂缝，应凿除裂缝区域的沥青路面，对下承层采用直接灌缝处理后，再按本文件6.3 的维修方法处理。

- 6.3 坑槽的处治

6.3.1 坑槽应根据排水沥青路面坑槽病害类型、严重程度及原因，采取合理措施及时进行修补。

6.3.2 对于仅涉及到面层的轻度坑槽，其处治应符合下列规定：

a）应按JTG H10、JTG 5142及相关规范要求确定修补范围；

b）路面修补时，宜采用排水沥青混合料以保证路面排水功能；

c）路面修补时应按与材料对应的施工规范要求进行施工。

6.3.3 路面坑槽修补所选用排水沥青混合料应满足下列规定：

a）排水沥青混合料包括热拌排水沥青混合料、冷拌排水沥青混合料等；

b）热拌排水沥青混合料应符合JTG/T 3350-03及DB43/T 2052的要求；

c）冷拌排水沥青混合料的结合料宜采用水性高分子改性乳化沥青、高黏改性乳化沥青等，其他材料要求、配合比设计应符合JTG/T 3350-03及DB43/T 2052）的相关规定。

6.3.4 对于因中下面层间、面层与基层间存在不稳定夹层，或者由于土基强度不足、基层损坏等原因引起的坑槽损坏，应先处理好下面层、基层或土基损坏，再进行排水沥青面层维修。

- 6.4 松散的处治

6.4.1 松散处治时机应根据排水降噪沥青路面松散病害类型、严重程度及原因合理确定并采取可行的技术措施。

6.4.2 对于路面表面细集料散失、脱皮、麻面等轻度松散应按本文件第8章的维修方法处理。

6.4.3 对于路面表面粗集料散失、露骨、表面剥落等重度松散，应针对病害区域，适当扩大破损边界10cm~15cm后凿除，对周边空隙进行清理，防止空隙堵塞。再按本文件6.3.2的维修方法进行处理。

- 6.5 车辙的处治

6.5.1 应根据车辙病害类型、范围、严重程度及原因，合理确定采取局部车辙处治或大范围直接填充、就地热再生、铣刨重铺等措施。

6.5.2 深度小于等于15mm 的车辙可采用直接加铺排水降噪沥青混合料的方法进行处理，在不影响正常行驶时也可不进行处理。

6.5.3 因面层与基层之间存在不稳定的夹层，或者由于土基强度不足、基层损坏等原因引起深度大于15mm的车辙，应先对土基或路面基层进行处理，再按照本文件第9章相关要求重新铺筑面层。

6.5.4 对于由于面层推移引起的深度大于15mm的车辙，应先进行凿除包含该车辙的对应车道，凿除车道长度应大于车辙长度，再按照本文件第9章相关要求重新铺筑该车道的面层。

- 7 排水功能性养护

- 7.1 一般规定

7.1.1 排水降噪沥青路面应制定排水功能性养护措施。

7.1.2 排水功能性养护措施应根据公路等级、路面污染程度、渗水系数、气候条件及养护资金等情况进行综合分析后确定。

- 7.2 设备要求

7.2.1 排水降噪沥青路面功能性衰减的维护保养应配备专用的排水降噪沥青路面排水功能性养护设备。

7.2.2 排水降噪沥青路面排水功能性养护设备应配备高压水冲刷空隙内灰尘、泥砂，并能抽吸回收空隙中的灰尘、泥砂。

7.2.3 排水功能养护设备参数应满足以下要求：

a）高压水冲洗压力为10MPa~20MPa；

b）抽吸压力≤-3MPa。

- 7.3 排水功能性养护

7.3.1 当排水降噪沥青路面的渗水系数不满足本文件表1的要求时，应进行排水功能性养护。

7.3.2 排水功能性养护时，应采用本文件规定的排水功能性专用养护设备进行养护，并根据现场路面堵塞情况控制好设备的冲洗压力和行车速率。

7.3.3 排水功能性养护后路面渗水系数应满足本文件表1的技术要求。

- 7.4 配套设施保养

7.4.1 应定期检查排水配套设施，如集水井、明沟、管道，定期进行巡检和养护。

7.4.2 应经常检查配套设施的排水情况，每季度应至少检查一次，检查时间宜在雨后 1h～2h。发现明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。

7.4.3 雨季检查及维护应按下列规定进行：

a）在雨季到来前，应对全部路面的排水系统、路肩排水系统及边沟、涵管、泵站、集水井、沉淀池等所有排水设施进行全面检查和疏通，修复损坏部位，处理水毁隐患；

b）雨季期间应加强巡查配套设施的排水情况，及时排除堵塞并疏通。暴雨过后应重点检查配套设施，如有冲刷、损坏，应及时修补。

- 8 预防性养护

- 8.1 一般规定

8.1.1 在实施预防性养护之前应对排水沥青路面的抗滑、渗水等路面技术指标进行检测。

8.1.2 预防性养护施工的环境最低气温应不低于10℃，不得在雨雪天气时施工。

- 8.2 预防性养护材料

8.2.1 预防性养护材料应具有良好的还原、渗透和抗老化性能，其技术要求应符合表3的规定。

表3 预防性养护材料技术要求

| 检测指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 残留物含量（%） | ≥50 | JTG 5142 附录B |
| 干燥时间（23℃） 表干（h） 实干（h） | ≤2 ≤6 | GB/T 16777 |
| 黏结强度（23℃，MPa） | ≥0.5 | JTG/T 3364-02 附录B |
| 剪切强度（MPa） 25℃ 60℃ | ≥0.8 ≥0.16 | JC/T 975 |

- 8.3 预防性养护

8.3.1 在预防性养护工程之前，宜先对排水路面进行功能性养护。

8.3.2 预防性养护材料选择与洒布量确定应符合下列要求：

a）应根据排水降噪沥青路面的松散程度选择合适的预防性养护材料，其技术要求应满足表3的规定。松散程度应符合JTG/T 3350-03及相关规范的规定；

b）预防性养护材料的洒布量应通过分析其对排水降噪沥青路面养护前后的抗滑系数和渗水系数来确定，养护后的抗滑系数（BPN）应不小于原路面95%，渗水系数下降程度PIR应不大于20%。

PIR=（Cmwf—Cmwa）/ Cmwf                                    （1）

其中：PIR-渗水系数下降程度，%

Cmwf-施工前渗水系数，mL/min

Cmwa-施工后渗水系数，mL/min

8.3.3预防性养护在施工之前应进行病害预处治，彻底清除原路面的泥土、杂物，保持原路面清洁、干燥。并按本文件第6章的有关规定处治原路面病害。

8.3.4预防性养护材料应采用洒布设备进行喷洒，并在喷洒时保持稳定速度和喷洒量，保证洒布宽度，喷洒均匀。

8.3.5预防性养护施工后应封闭交通进行养护，养护时间应不低于6h，待干燥后方可开放交通。

8.3.6 预防性养护施工时应对其质量进行抽样检测，抽检项目、频率、允许误差及检测方法应符合表4的规定。

表4预防性养护施工的质量要求

| 检测项目 | 检测频率 | 质量要求或允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 全线连续 | 表面喷洒均匀，无积聚 | 目测 |
| 喷洒量（kg/m2） | 1 次/工作日 | 设计值±0.1 | T0982 |

8.3.7 预防性养护施工的验收除应符合JTG F80/1及 JTG 5220的相关规定，还应符合表5的规定。

表5 预防性养护施工的工程验收要求

| 检测项目 | 检测频率 | 质量要求或允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗水系数（mL/min） | 5个点/km | PIR≤20% | T0971 |
| 摆值（BPN） | 5个点/km | 不低于原路面95% | 摆式仪：T0964 |
| 宽度（mm） | 5个点/km | 不小于设计值 | 钢卷尺法 |

- 9 功能性罩面和结构性补强

- 9.1 一般规定

9.1.1 功能性罩面适用于各等级公路预防或修复病害、需要改善抗滑等使用性能且结构强度满足使用要求的排水沥青路面。

9.1.2 结构性补强适用于路面结构强度不足、旧路病害严重、需要改善使用性能的沥青路面，应根据路面结构强度状况、主要病害类型与数量、严重程度、产生原因等因素，确定采用局部病害处治或病害铣刨处治后结构性补强措施。

9.1.3 当桥面排水沥青铺装下的防水层被破坏时，采用与原防水层相同的材料与结构予以修复。

- 9.2 功能性罩面

9.2.1 功能性罩面厚度应根据所在路段的交通量、公路等级、路面状况等综合考虑确定。一般罩面厚度应在40mm～60mm之间，也可采用超薄罩面，或采用聚合物砂浆罩面。不同厚度的适用场景应符合JTG 5142的相关规定。

9.2.2 功能性罩面所采用的材料为排水沥青混合料，其原材料及组成设计、施工及施工质量管理与检查等应符合JTG/T 3350-03、JTG 5142及DB43/T 2052的相关规定。

9.2.3 超薄罩面的应用应满足下列要求：

a）超薄罩面适用于预防或部分修复病害、需要改善抗滑等使用性能的沥青路面，其适用的各等级公路路况水平应符合JTG 5142的相关规定；

b）超薄罩面的厚度一般为15mm～25mm；

c）超薄罩面沥青混合料的空隙率应为18～25%。

9.2.4 聚合物砂浆罩面的应用应满足下列要求：

a）聚合物砂浆罩面可用于排水降噪沥青路面的预养护或在需要保持路面高透水功能时使用；

b）聚合物砂浆罩面厚度一般为3mm~6mm；

c）聚合物砂浆罩面混合料的空隙率应为18~22%；

d）高分子聚合物可采用环氧树脂等高分子材料，其技术要求应符合JTG/T 3364-02的相关规定；所用集料为2.36mm~4.75mm单一粒径集料，其技术要求应符合JTG F40的相关规定；聚合物砂浆混合料的技术要求应满足表6的要求；

表6 聚合物砂浆混合料技术要求

| 指标测试项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 马歇尔稳定度（KN） | ≥10 |
| 车辙的相对变形（%） | ≤2 |
| 肯塔堡飞散损失（%） | ≤15 |
| 构造深度（mm） | ≥0.8 |
| 低温弯曲试验破坏应变（με） | ≥2500 |

e）施工时可根据项目施工面积、封闭交通压力等情况选择现场拌和或厂拌；摊铺选用专业设备进行摊铺，如面积较小可采用人工摊铺；碾压前在路面铺设隔离纸，采用胶轮碾压1～2遍即可。

- 9.3 结构性补强

9.3.1 结构性补强应通过结构验算确定路面结构组合与厚度，并采用铺筑总厚度大于60mm 的双层或双层以上路面结构。

9.3.2 结构性补强层材料类型、原材料要求、混合料设计与性能检验、施工工艺、设备要求与质量管理应符合JTG F40、JTG/T 3350-03、JTG 5142及DB43/T 2052的相关规定。

- 10 再生利用

- 10.1 一般规定

10.1.1 排水降噪沥青路面的再生利用应结合沥青路面养护实际、工程经验及应用条件，合理选用各种技术措施。

10.1.2 应根据公路等级、路面状况、施工环境及能力、交通与气候条件等因素，合理选用排水降噪沥青路面再生利用技术。

- 10.2 排水降噪沥青路面旧路材料

10.2.1 排水降噪沥青路面材料回收可采用铣刨或挖除方法，宜优先采用铣刨回收方法。

10.2.2 排水降噪沥青路面回收料再生利用前，回收站点应配备筛分设备或破碎与筛分设备进行预处理，回收料应筛分成不少于两种的不同规格料。

10.2.3 经预处理后的回收料应按不同规格料分开堆放，回收料应覆盖作好防雨、防二次污染。

- 10.3 再生利用技术

10.3.1 排水降噪沥青路面旧路材料可用于排水降噪沥青路面再生技术，也可用于普通路面再生技术。

10.3.2 排水降噪沥青路面旧路材料再生普通路面应符合JTG/T 5521的相关规定。

10.3.3 排水降噪沥青路面旧路材料再生排水降噪沥青路面应满足下列要求：

a）应采用高黏改性沥青、再生剂等沥青类结合料；

b）原材料要求、混合料设计与性能检验、设备要求、施工工艺与质量管理应符合JTG/T 3350-03、JTG/T 5521及DB43/T 2052的相关规定；

c）交工验收应符合JTG F80/1、JTG 5220、JTG/T 5521及相关规范的规定。