ICS

备案号：

湖南省地方标准

DB43

DB43/ ××××—2023

一次性竹质餐具（刀、叉、匙）通用技术要求

General technical requirement of disposable bamboo-based cutlery (knife, fork and spoon)

（征求意见稿）

2023-××-××发布

- 2023-××-××实施

湖南省市场监督管理局发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省食品接触材料标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学、会同汇达竹业有限公司、湖南省产商品质量检验研究院、……

本文件主要起草人：……。

本文件为首次发布。

一次性竹质餐具（刀、叉、匙）通用技术要求

  - 范围

本文件规定了一次性竹质餐具（刀、叉、匙）产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以竹材为加工材料，经过刨、削、铣及模压成型加工制造而成，用于加工或摄取食物的一次性餐具。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过本中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4789.3 食品安全国家标准　食品微生物学检验　大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.5 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验

GB 4789.10 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.11 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准　食品微生物学检验　霉菌和酵母计数

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 19790.2 一次性筷子 第2部分：竹筷

GB 30643 食品接触材料及制品标签通则

GB 31604.32 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定

GB 31604.48 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测量

GB/T 23778 酒类及其他食品包装用软木塞

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

SN/T 2204 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中五氯苯酚的测定 气相色谱-质谱法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

一次性竹质餐具　Disposable bamboo-based cutlery

以竹材为生产原料，经过刨、削、铣及模压成型等加工制造而成，作为加工食物或进食的一次性辅助工具。

一次性竹质餐刀　Disposable bamboo-based knife

由一个柄和一个（或几个）锯齿状或圆弧状刀片组成的一次性竹质切割工具。

一次性竹质餐叉　Disposable bamboo-based fork

由一个柄和一个带有若干齿的分支部分组成的一次性竹质餐具。

一次性竹质餐匙　Disposable bamboo-based spoon

由一个柄和一个凹形匙头组成的一次性竹质餐具。

变色　Discoloration

成品上的色斑、污迹、枯焦等非正常色泽。

毛刺　Prickle

成品上可能造成刺、划伤的竹纤维束。

边棱　Surface arris

成品表面的纵向棱。

  - 产品分类

  - 按照功能用途分：

a）竹刀类；

b）竹叉类；

c）竹匙类；

（a）匙                    （b）叉                    （c）刀

图1  一次性竹质餐具种类（按功能分）

  - 按产品颜色分：

a）炭化色；

b）本色；

  - 基本要求

一次性竹质餐具生产加工应符合GB 4806.1和GB 31603的规定。

  - 技术要求

  - 原材料和辅助材料

    - 原材料应无毒、无害、无污染，且符合国家法规和相关标准要求。

    - 所用添加剂等辅助材料的品种、使用范围及用量应符合GB 9685规定

    - 不应使用下列原材料、助剂、涂料及化学制剂。

a） 失效、变质、霉变或被污染的材料；

b） 含有毒有害物质的材料；

c） 回收再生材料；

d） 荧光增白剂。

  - 感官质量

6.2.1 一次性竹质餐具产品按感官要求分为优等品、一等品及合格品。产品感官要求应符合表1规定。

表1 产品感官要求

| 缺陷名称 | 允许限度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 腐朽、霉变、蛀孔、异味、污染及其他异物 | 不允许 | 不允许 |  |
| 残缺、开裂 |  |  |  |
| 毛刺 |  | 边棱和表面允许极轻微毛刺 | 边棱和表面允许轻微毛刺 |
| 沟痕 |  | 深度、宽度不超过所在部位的三分之一；长度不超过10mm | 深度、宽度不超所在部位的二分之一；长度不超过30mm |
| 疵点、压痕 |  | 轻微 | 轻微 |
| 备注：极轻微是指距产品50cm，肉眼观察不到，但用手可感到有缺陷；距产品50cm用肉眼可观察到为轻微。 |  |  |  |

6.2.2 成品外观洁净、表面光滑，竹纤维走向应与产品长度方向一致或近乎一致。

6.2.3 同批成品上的花纹、文字、商标清晰完整、位置一致。

6.2.4 迁移试验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等。

  - 尺寸和形状

6.3.1  尺 寸

a）相同要求的同批产品尺寸不应超过标称尺寸的2%。

b）除特殊设计外，产品组件之间的安装间隙不应大于0.2mm。

6.3.2  形 状

a）相同要求的同批次产品的形状应一致；

b）除特殊设计外，产品平直对称的要求不应超过全长的2%；

c）一次性餐刀的刃口应为楔形或锯齿形。

注：特殊规格尺寸由供需双方协商确定。

  - 产品使用性能

    - 折断试验

产品不应发生断裂。

    - 跌落试验

不应有残缺和破损。

    - 抗热变形

不应有明显变形，且胶合产品的胶层无明显分离。

  - 微生物指标

应符合表2的规定。

表2　微生物指标要求

| 序 号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群/（MPN/50cm2） | 不得检出 |
| 2 | 致病菌 | 不得检出 |
| 3 | 霉菌/（cfu/g） | ≤50 |

  - 理化指标

应符合表3的规定。

表3　理化指标要求

| 序 号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率/（%） | ≤ 10 |
| 2 | 噻苯咪唑/（mg/kg） | ≤ 10 |
| 3 | 邻苯基苯酚/（mg/kg） | ≤ 10 |
| 4 | 联苯/（mg/kg） | ≤ 10 |
| 5 | 抑霉唑/（mg/kg） | ≤ 10 |
| 6 | 二氧化硫浸出量（以SO2计）/（mg/kg） | ≤ 300 |
| 10 | 氧化剂残留量/（mg/kg） | ≤ 20 |
| 11 | 五氯苯酚（mg/kg） | 不得检出 |
| 12 | 甲醛（mg/kg）* | ≤ 15 |
| *仅适用于使用有胶黏剂的胶合类产品。 |  |  |

  - 检验方法

- 7.1　感官质量

按6.2感官质量要求，通过目测或鼻嗅对抽取样品逐一检验，按6.2规定判定。

- 7.2 尺寸和外形

- 7.2.1 测量工具

- 1）钢板尺：具足够量程，精度为0.5mm；

- 2）游标卡尺：精度为0.02mm。

- 7.2.2 检验方法

- 在正常照明光源或自然光下，检验人员有正常视力，采用以上测量工具进行测量，并比较同批次产品外形的差异程度。

- 7.3 产品使用性能

- 7.3.1 折断试验

取1个试样，将其按正常饮食习惯用手拿起，然后将500g砝码施加至餐具的最前端，保持水平1min，观察试样是否折断。每个样品测试5个试样。

- 7.3.2 跌落试验

在常温下，将1个样品距平整水泥地面1.2m高处，水平自由跌落5次，观察试样是否有残缺和断裂等现象。每个样品测试5个试样。

- 7.3.3 抗热变形

冷餐用具：将样品完全浸入60℃±5℃水中30min后取出，观察试样是否有明显变形、变色和起皮等异常现象。热餐具用：将样品完全浸入100℃±5℃水中5min后取出，观察试样是否有明显变形、变色和起皮等异常现象。每个样品测试5个试样。

- 7.4 微生物指标

- 7.4.1 制 样

- 按GB 14934规定的采制样方法进行。

- 7.4.2 大肠菌群

- 按GB 4789.3规定的方法进行。

- 7.4.3 致病菌

- 按GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10及GB 4789.11规定的方法进行。

- 7.4.4 霉 菌

- 按GB 4789.15规定的方法进行。

- 7.5 理化指标检验

- 7.5.1 含水率

- 按GB19790.2规定的方法进行。

- 7.5.2 噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑

- 按GB19790.2规定的方法进行。

- 7.5.3 二氧化硫浸出量

- 按GB31604.32规定的方法进行。

- 7.5.4 氧化剂残留量

- 按GB/T 23778规定的要求进行。

- 7.5.5 五氯苯酚含量

- 按SN/T 2204规定的方法进行。

- 7.5.6 甲醛含量

- 按GB 31604.48规定的方法进行。

  - 检验规则

- 8.1 检验分类

- 8.1.1 出厂检验

- 每批产品应进行出厂检验，出厂检验包括以下项目：

- a）感官质量；

- b）尺寸和形状；

- c）产品使用性能；

- d）含水率。

- 8.1.2 型式检验

正常生产时，应每6个月进行一次型式检验，且应包含本文件所规定的所有检验项目。当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 当原辅材料及生产工艺发生较大变动时；

- 长期停产后恢复生产时；

c） 新产品投产时。

- 8.2 抽样方案

- 8.2.1 感官质量、尺寸和形状

采用GB/T 2828.1中正常检验二次抽样方案，检验水平为Ⅰ，接收质量限AQL=4.0，见表5，不合格品数d1≤Ac1时接收，d1≥Re1时拒收，若Ac1＜d1＜Re1，检验样本n2，前后两个样本中不合格品数d1+ d2≤Ac2时接收，d1+ d2≥Re2时拒收。

表5 尺寸和形状抽样方案

| 批量范围（N） | 样本量 |  | 第一判定数 |  | 第二判定数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n1=n2 | Σn | 接受Ac1 | 拒收Re1 | 接受Ac2 | 拒收Re2 |
| ≤10000 | 50 | 100 | 5 | 9 | 12 | 13 |
| 10001~35000 | 80 | 160 | 7 | 11 | 18 | 19 |
| 35001~150000 | 125 | 250 | 11 | 16 | 26 | 27 |

- 8.2.2 使用性能和理化性能

产品使用性能和理化性能检验时，在提交检验批中随意抽取样品，应抽取带完整包装的样品，在送实验室检验过程中应确保包装完成，抽样方案见表6。

表6 使用性能和理化性能抽样方案

单位为支

| - 提交检查的产品数量 | - 样本量 |
| --- | --- |
| - ≤ 20000 | - 100 |
| - ＞ 20000 | - 200 |

- 8.2.3 微生物指标

从提交检验的产品中随机抽取5份带完整最小包装的样品，每份样品最低不少于10支于微生物检验。微生物检验抽样必须抽取带完整包装的样品，在送实验室检验过程中必须确保包装完整。

- 8.3 判定原则

- 8.3.1 感官质量、外形尺寸、使用性能及理化性能结果判定

感官质量、外形尺寸、使用性能及理化性能符合标准要求时，判定该批产品感官质量、外形尺寸、使用性能及理化性能为合格；否则复检，复检合格判定产品合格，否则判定不合格。

- 8.3.2 微生物指标结果判定

微生物指标有不合格项时，则判定该项不合格。

- 8.3.3 批判定

检验结果中，所有检验项目全部合格，判该批产品为合格；只要其中有一项不合格，判该批产品为不合格。

  - 标识、包装、运输及贮存

- 9.1 标 识

标签标识除应符合GB 4806.1和GB/T 30643规定。包装上应标记生产厂厂名、厂址、产品名称、规格型号、数量、等级、重量、出厂日期和保质期、执行标准号等标识，并附“食品用”字样及“防污染、防雨淋、勿压、轻放”等标志。

- 9.2 包 装

应以同品种、同规格、同等级分别包装，直接与产品接触的包装材料要符合食品包装卫生标准要求，产品的内外包装应防潮，并具有足够的牢固性，以保证产品在正常运输与贮存时不受污染。

- 9.3 运输及贮存

产品在运输和贮存中，运输工具应清洁卫生，装卸中应防止包装破损。贮存环境应清洁卫生、通风干燥，防火、防潮、防污染，与有毒、有害、有异味的物品隔离。