《高锑铅化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法》

地方标准编制说明

郴州市产商品质量监督检验所

2023年03月

目    录

一、任务来源	1

二、标准制定背景、目的和意义	1

三、标准制定原则	2

四、主要工作过程	2

五、标准的主要研究内容	5

六、涉及专利情况	16

七、预期效果	16

八、采用国际标准和国外先进标准的程度	16

九、重大分歧意见的处理经过和依据	16

十、贯彻标准的要求和措施建议	16

《高锑铅化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法》

编制说明

## 一、任务来源

根据湖南省市场监督管理局《关于下达2022年第一批地方标准制修订项目计划的通知》，地方标准《高锑铅化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法和自动电位滴定法》归口单位为湖南省有色金属标准化技术委员会，由郴州市产商品质量监督检验所、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司、湖南株洲冶炼集团有限公司等单位共同起草。

## 二、标准制定背景、目的和意义

高锑铅是铅阳极泥烟尘等二次资源经还原熔炼后所得到的中间物料。随着冶炼技术的不断发展，为了最大限度地综合回收二次资源，促进节能减排和提高经济效益，这种从二次资源中综合回收有价金属的冶炼方式日益普及。国内生产高锑铅的冶炼企业主要有郴州市金贵银业股份有限公司、水口山有限公司、桂阳银星有色金属有限公司等，这些企业高锑铅年产量大多在5000吨左右。目前，高锑铅一方面以中间产品进行交易；另一方面，通过火湿联合法处理可得到产品锑锭、锑白、银锭及铅锭等。

锑是重要的战略储备金属，锑及其化合物广泛用于生产阻燃剂，制造电池中的合金材料、滑动轴承和焊接剂等。锑是高锑铅的主要组成元素。目前，国内外未见高锑铅中锑测定的方法标准或相关的文献报道。生产企业和检验机构只能参照有关标准、文献资料或经验方法来测定高锑铅中铅的含量，因采用的方法未通过大量实验论证或适用性有限，部分测定结果偏差较大，影响到生产的合理调控及交易的有序进行。

因此制定高锑铅中锑含量的方法标准，对指导生产、规范市场交易、引领行业发展均具有重要的现实性和必要性。

## 三、标准制定原则

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。在制定过程中，参考了相关的国际标准、国家标准、行业标准，力求与国内外先进技术接轨。

## 四、主要工作过程

（一）第一阶段 讨论稿

2022年1月至2022年2月，成立了方法1硫酸铈滴定法、方法2自动电位滴定法编制小组（见表1~2），2个方法同步进行。明确了起草工作要求和责任分工。随后，标准编制小组完成相关国内外标准及资料文献的收集、整理和分析工作，明确了测定范围、拟采用的实验方法和初步的技术路线。

2022年3月至2022年4月，编制小组搜集大量的实际样品，采用手持荧光光谱仪测定了这些样品的成分，最终从中筛选出4~5个合适梯度的、代表性的样品作为实验样品。

2022年5月至12月：对高锑铅中锑含量的测定进行大量的条件实验、精密度试验、准确度试验，并对实验数据进行分析与总结，撰写实验报告，形成高锑铅中锑的分析测试方法，并起草标准文本讨论稿。

（二）第二阶段 征求意见稿

2023年1月至2月，编制小组对标准文本讨论稿的框架、条款等文本内容进行了讨论、修改和确定，确保文本语句的精练、严谨，在此基础上，修改形成征求意见稿。

2023年2月至3月，向省内大型生产企业、第三方检测机构发送样品、征求意见稿，完成方法验证，同时征求这些单位对方法的意见（见表3）。

2023年3月，标准编制组将征求意见稿上传至湖南省市场监督管理局，公开征求社会意见。

（三）第三阶段 送审稿

2023年3月至4月，标准编制组对征集到的相关意见进行研究吸收，对征求意见稿进行了补充完善，修改形成送审稿，组织专家会审。

2023年4月，计划在水口山公司举行标准的审定，现场征求专家的意见，对标准文本内容再完善，形成上报稿。

（四）第四阶段 上报稿

2023年4月，计划向湖南省市场监督管理局上报标准的最终稿。

表1   硫酸铈滴定法标准编写工作组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 从事专业 | 项目任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖刘萍 | 男 | 高级工程师 | 质量检验 | 负责方法1全面工作 | 郴州市产商品质量监督检验所 |
| 2 | 杨华东 | 男 | 工程师 | 质量检验 | 负责方法的制定 | 郴州市产商品质量监督检验所 |
| 3 | 李娅歆 | 女 | 工程师 | 质量检验 | 协助方法的制定 | 郴州市产商品质量监督检验所 |
| 4 | 谢丽芳 | 女 | 工程师 | 质量检验 | 协助方法的制定 | 郴州市产商品质量监督检验所 |
| 5 | 周娇连 | 女 | 高级工程师 | 质量检验 | 协助方法的制定 | 郴州市产商品质量监督检验所 |
| 6 |  |  |  |  | 方法验证 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 7 |  |  |  |  | 方法验证 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
| 8 |  |  |  |  | 方法验证 | 湖南辰州矿业有限责任公司 |
| 9 |  |  |  |  | 方法验证 | 湖南株洲冶炼集团有限公司 |

表3  《高锑铅化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法》征求意见表

| 序号 | 条款及内容 | 意见及建议 | 建议者 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 回函，无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司 |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 五、标准的主要研究内容

- 5.1  硫酸铈滴定法

（1） 样品情况

高锑铅是金属合金，采用手持荧光的合金程序测定了实验样品筛下部分的组成，结果见表4。由表4可见，高锑铅主要含铅、锑、铋、银，以及少量的铜、砷等。

表4  样品组成            %

| 样品编号 | Sb | Pb | Ag | Bi | Cu | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 6.3 | 52.7 | 1.7 | 38.7 | 0.5 | 0.5 |
| 1# | 15.6 | 53.1 | 16.1 | 14.59 | 0.6 | 1.3 |
| 4# | 38.9 | 44.9 | 3.9 | 11.4 | 0.7 | 1.2 |
| 5# | 48 | 35 | <0.5 | 6.5 | 3.2 | 2.3 |

（2）溶样方式

高锑铅中铅、铋、锑、银等元素含量比较高，其中铅、铋、银易溶于硝酸，但锑要加入络合剂，否则会出现溶样不完全，甚至水解的情况。试验对溶样酸进行了探讨，结果见表5。

表5 样品的溶解与定容

| 溶样酸 |  | 硝酸 | 酒石酸+硝酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶样 情况 | 溶液 | 溶液混浊，有大量白色沉淀 | 溶液澄清，有微量黑色残渣 |
|  | 残渣 | 主要成分为锑 | 主要为碳等不溶物 |
| 定容时试验现象 |  | 水解 | 不水解 |

由表5可以看出：单用硝酸溶样，出现了锑的水解，溶液浑浊；采用硝酸—酒石酸的混合酸溶样，由于酒石酸与锑发生了络合，溶液变得澄清，同时残渣主要为碳等不溶物，不影响锑的测定。考虑到溶液中还含有较高的铋，用水定容时会水解，因此采用硝酸（5+95）定容。

（3）  硫酸用量

在样品处理过程中，硫酸的高沸点为溶液体系提供了高温环境，依次起着碳化酒石酸、帮助氧化碳、赶硝酸、分解过量硫酸联胺的作用。由此可见，硫酸用量不能过少，否则这些试验过程不能顺利进行；当然，用量也不能过多，否则会造成浪费。试验表明，当硫酸用量为20mL时，在分解过量硫酸联胺这一步，有个别溶液因硫酸体积过少、盐分析出而发生喷溅；当用量为25mL时，试验平稳进行。因此试验选择加入25mL硫酸。

（4） 还原剂的选择

分别采用滤纸和硫酸联胺作还原剂进行了比对试验。试验表明：采用滤纸作还原剂，还原时间长，且样品空白溶液不清亮，无法判断终点；采用硫酸联胺作还原剂，还原时间短，样品空白试验终点明显。因此，采用硫酸联胺作还原剂。

（5） 还原剂的破坏条件

试验采用硫酸联氨作还原剂，使锑由五价还原为三价。考虑到过量的硫酸联氨必须完全破坏，否则会影响终点。试验采取高温加热的方式破坏掉过量的还原剂来消除其影响。采用不同的加热方式进行了空白试验，结果见表6。

表6 还原剂的破坏条件

| 加热方式 | 电热板 | 万用电炉 | 万用电炉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热时间 | 300℃冒烟60min | 300℃冒烟60min | 加热至锥形瓶口以下无白烟 |
| 消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积/mL | 0.70 | 0.20 | 0.18 |

由表6可知，采用加热至锥形瓶口以下无白烟的方式，可破坏掉过量还原剂的干扰，用时短，效果好，节能。

（6）反应温度的选择

由于硫酸铈与锑的反应速度较慢，在不加热的情况下，很容易出现滴过量的问题。考虑到溶液沸腾时锑在盐酸体系中易挥发，综合考虑将滴定温度定为80℃～90℃。

（7） 还原剂的用量

移取10.00mL锑标准溶液（10mg/mL）至锥形瓶中，按试验方法进行处理，考察还原剂用量对结果的影响，结果见表7。

表7 还原剂的用量

| 硫酸联胺/g | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锑测定值/mg | 100.00 | 100.00 | 100.06 |

由表3可知，硫酸联胺用量为0.3~0.9g时，结果基本一致。考虑到加入还原剂之前，若锥形瓶中的硝酸没有被赶尽，会消耗少量的硫酸联胺，因此选择用量稍大的0.6g。

（8） 盐酸的加入量

移取10.00mL锑标准溶液（10mg/mL），加入至一组锥形瓶中，考察盐酸（1+1）加入量对结果的影响，结果见表8。

表8 盐酸加入量

| 盐酸体积/mL | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锑测定值/mg |  | 99.85 | 99.96 | 100.06 |
| 终点观察 | 无突变 | 突变明显 | 突变明显 | 突变明显 |

由表8可知，盐酸加入量为30~50mL时，终点突变明显。试验采用40mL盐酸。

（9） 指示剂甲基橙的用量及放置时间的影响

通常采用1g/L的甲基橙作指示剂，只加两滴即可。考虑到实际样品中可能含有较高含量的铜、铁，这两个元素由于自身的颜色，会影响终点观察，使终点提前，从而出现结果偏低的情况。针对这种情况，试验采取接近终点时，再补加2滴指示剂的办法，降低这两个元素的影响。试验表明，效果很好。

另外，在实验过程中发现，使用放置时间长的甲基橙溶液有变色不灵敏、滴过的现象。比如1#样品（锑含量16.5%左右），使用放置7天的甲基橙溶液（上海馨晟试化工有限公司生产，此时甲基橙呈浑浊状，而刚开始配制时则清亮），终点延迟，大概多滴5-6滴，结果偏高0.5%左右。因此建议甲基橙现配现用。

（10） 共存元素干扰实验

高锑铅中主要存在元素有Sb、Pb、Ag、Bi 、Cu、As、Ti、Fe、Ni等元素。根据拟定高锑铅中各元素的干扰上限，按本方法分取量（称取2.0000g样品，溶解后定容于200mL容量瓶，然后分取20.00mL进行测定，分取溶液相当于0.2g的样品量）计算出测定溶液中各元素的干扰量见表9。

表9 干扰元素上限及测定液中最大干扰量

| 干扰元素 | 拟定干扰上限 | 测定液中最大干扰量/mg |
| --- | --- | --- |
| Pb | 50% | 100 |
| Ag | 30% | 60 |
| Bi | 25% | 50 |
| Cu | 5% | 10 |
| As | 4% | 8 |
| Ti | 2% | 4 |
| Ni | 1% | 2 |
| Fe | 1% | 2 |

移取0.10g纯锑至一组300 mL锥形瓶中，分别以金属或溶液的形式加入干扰元素，加入硫酸、硫酸钾加热溶解后，按试验方法进行还原，然后加水、盐酸、磷酸，最后滴定，考察共存元素对测定的影响，结果见表10。

表10 各共存元素的干扰

| 干扰元素及加入量 | 锑的回收率/% |
| --- | --- |
| 不加干扰元素 | 100.0 |
| Pb 100mg | 100.0 |
| Ag 60mg | 100.1 |
| Bi 50mg | 99.8 |
| Cu 10mg | 98.8 |
| As 8mg | 99.9 |
| Ti 4mg | 99.6 |
| Ni 2mg | 99.9 |
| Fe 2mg | 99.1 |
| Pb 100mg、Ag 60mg、Bi 50mg、Cu 10mg、As 8mg、Ti 4mg、Fe 2mg、Ni 2mg | 98.3 |

由表10可知，铜、铁由于自身的颜色，影响终点观察，使终点提前，锑的回收率略低。不过经前期调研，实际样品中的铜、铁含量都很低，因此实际样品的测定要简单很多，回收率会好些。因此各共存元素对锑测定的影响可忽略。

（11） 精密度试验

选取4个代表样，按照拟定的分析步骤进行精密度实验，结果见表11。由表11可见，测定结果的相对标准偏差为0.43%~1.5%，精密度较好。

表11 精密度试验结果(n=7)

| 样品编号 | 测定结果% | 平均值/% | 相对标准 偏差% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 7.00 7.13 6.95 7.16 6.89 7.09 7.13 | 7.050 | 1.5 |
| 1# | 16.59 16.42 16.27 16.64 16.59 16.51 16.30 | 16.474 | 0.90 |
| 4# | 38.34 38.56 38.36 38.84 38.84 38.70 38.98 | 38.66 | 0.64 |
| 5# | 49.17 48.90 48.88 48.76 48.51 48.66 48.89 | 48.824 | 0.43 |

（12） 加标回收试验

为了考察本法的准确度，选取2个代表样，按拟定分析方法进行加标回收试验，结果列于表12。

表12 加标回收试验

| 样品号 | 称样量/g | 样品含锑量/mg | 锑加入量/mg | 测得锑量/mg | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2.0209 | 142.5 | 72.6 | 219.5 | 106.1 |
|  | 2.0081 | 141.6 | 108.1 | 249.8 | 100.1 |
| 4# | 1.0092 | 390.2 | 202.0 | 591.8 | 99.8 |
|  | 1.0059 | 388.9 | 399.2 | 801.1 | 103.3 |

由表12可知，锑的加标回收率在99.8~106.1%之间，回收率满足分析要求。

（13）结论

以上大量的试验数据表明，对于高锑铅中8.00%~50.00%锑的分析采用硫酸铈滴定法，方法简单，结果准确，精密度高，回收率好，能够满足分析检测的要求，建议作为地方标准推广。

## 六、涉及专利情况

本标准不涉及专利。

## 七、预期效果

本标准的发布实施将规范我省在高锑铅方面的检测，从而指导生产、规范市场交易，促进行业的进步，具有很重要的现实意义。

## 八、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为首次制定，不涉及国际国外标准采标情况。

## 九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准通过审查后，建议作为推荐性标准发布实施。

- 标准预计产生的经济、社会效益

- 该标准为首次制定，填补了高锑铅中锑含量测定的标准空白，对指导高锑铅的生产、规范市场交易具有重要的现实意义。后期省有色金属标准会也会举行标准的宣贯，确保相关企业知晓、采用该标准，促进行业的进步。