| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

高锑铅化学分析方法

铅含量的测定  EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of antimony-rich lead — Determination of lead content — EDTA titration

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省有色金属标准化技术委员会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由郴州市产商品质量监督检验所提出。

本文件由湖南省有色金属标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

高锑铅化学分析方法

铅含量的测定  EDTA滴定法

范围

本部分规定了高锑铅中铅量的测定方法。

本部分适用于高锑铅中铅量的测定。测定范围为：20.00 %～60.00 %。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

方法提要

试样经硝酸-酒石酸混酸溶解，在硫酸介质中，酒石酸被碳化，补加少许硝酸除碳，用氢溴酸消除锑、砷的干扰，铅通过生成硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离，沉淀溶解于乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，以硝酸和氨水调节溶液至pH值为1.5～1.7，加入抗坏血酸掩蔽铁，用Na2EDTA滴定溶液滴定消除铋的干扰，以硝酸和氨水调节溶液至pH值为5.6～5.8，加入硫脲掩蔽铜，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定，测定其铅量。

试剂

抗坏血酸。

硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

氢溴酸（ρ=1.38 g/mL）。

无水乙醇。

硝酸（1+3）：往300mL水中缓慢加入100mL硝酸（4.2），混匀。

硝酸（5+95）：往950mL水中缓慢加入20 mL硝酸（4.2），混匀。

硫酸（1+1）：往500mL水中边搅拌，边冷却缓慢加入500mL硫酸（ρ=1.84 g/mL），混匀。

硫酸洗液（2+98）：往980mL水中缓慢加入20mL硫酸（ρ=1.84 g/mL），混匀。

氨水（1+1）：往500mL水中缓慢加入500mL氨水（ρ=0.91g/mL），混匀。

硫脲饱和溶液。

硝酸-酒石酸混酸：称取200 g酒石酸，溶于1000 mL硝酸（4.5）中。

乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH值为5.5～6.0）：称取375g无水乙酸钠溶于水中，加入50 mL冰醋酸，用水稀释至2500 mL，混匀。

乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液（约0.01mol/L）。

配制：称取4.00 g的乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）置于300 mL烧杯中，加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置3天后标定。

标定：分取20.00 mL铅标准溶液（4.14）四份于一组300mL烧杯中，加20mL硫酸（4.7），盖上表面皿，加热至冒浓烟并保持10min，取下冷却至室温。用水吹洗表面皿及杯壁至约100mL，盖上表面皿，加热煮沸并保持15min，取下冷却至室温，加10mL无水乙醇（4.4），放置2 h以上。以下按7.4.3、7.4.5步骤进行标定，随同做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度。

c=ρ0V0V1-V2×207.2	()

式中：

c    ——Na2EDTA标准滴定溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ0        ——铅标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

V0       ——移取的铅标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

V1       ——标定时，滴定铅标准溶液所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2       ——标定时，滴定空白溶液所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2——铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

结果保留四位有效数字，四次标定结果的极差值不大于4×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

铅标准溶液：称取2.0000 g金属铅（铅的质量分数≥99.999 %）置于300 mL烧杯中，加入少量水，再加入50 mL硝酸（4.5），盖上表面皿于电热板上低温加热至溶解完全，煮赶尽氮的氧化物，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 mg铅。

二甲酚橙指示剂（2 g/L）。

仪器和设备

恒温干燥箱，室温至105 ℃，控温精度±5 ℃。

电热板。

pH计，精度±0.1。

试样

将钻取的试样用破碎机处理，加工成粉状试样，用磁铁除去加工时带入的铁屑，破碎时加入少许无水酒精，防止过热氧化，试样全部通过425 μm筛。

分析步骤

试样

用四分法按筛上、筛下质量比称取试样2.50 g，精确至0.0001 g。

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

空白试验

随同试样做空白试验。

测定

将试样置于300 mL烧杯中，用少量水润湿，加入50 mL硝酸-酒石酸混酸（4.11），盖上表面皿，于电热板上低温加热至试样完全溶解，煮沸赶尽氮的氧化物，取下冷却至室温，用硝酸（4.6）吹洗表面皿及杯壁，移入500 mL容量瓶中，用硝酸（4.6）稀释至刻度，摇匀，静置澄清。

分取20 mL试液于300 mL烧杯中，加入20 mL硫酸（4.7），盖上表面皿，加热至溶液呈黑色，继续加热至黑色溶液不再冒泡，取下稍冷，逐滴加入硝酸（4.2）（约0.5mL～1.5mL），加热至黑色消失，溶液呈无色或浅蓝色，再继续加热至冒浓白烟，取下冷却。小心加入5mL水和5 mL氢溴酸(4.3)，加热至冒浓白烟，取下冷却，重复2次。加入2mL硝酸（4.2）和5mL氢溴酸（4.3），待反应3min后，置于电热板上再次加热至冒浓白烟并保持10min，取下冷却。用水吹洗表面皿及杯壁至约100 mL，盖上表面皿，煮沸并保持10 min，取下冷却至室温。加10mL无水乙醇（4,4），放置2 h以上。

用慢速定量滤纸过滤，用硫酸洗液（4.8）洗涤烧杯3次、洗沉淀4次，再用水洗烧杯和沉淀各1次，将沉淀和滤纸放入原烧杯中，加入50 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(4.12)，再加水至体积100 mL，盖上表面皿，于电热板上微沸10 min，取下冷却。

溶液用硝酸（4.2）和氨水（4.9）调节pH值为1.5～1.7，用pH计（5.3）测量。加入0.1g抗坏血酸（4.1）、2滴二甲酚橙指示剂（4.15），用Na2EDTA标准滴定溶液（4.13）滴定至溶液由紫色变为亮黄色。

溶液用氨水（4.9）和硝酸（4.2）调节pH值为5.6～5.8，用pH计（5.3）测量。加入5 mL硫脲饱和溶液（4.10）（标定时，加入0.1g抗坏血酸（4.1）、2滴二甲酚橙指示剂（4.15），5 mL硫脲饱和溶液（4.10）），用Na2EDTA标准滴定溶液（4.13）滴定至溶液由紫色变为亮黄色为终点。

分析结果的计算

按式(2)计算试样中铅的含量ωPb，以质量分数（%）表示：

ωPb=c×V3-V4×V5×207.2×10-3m×V6×100%	()

式中：

c    ——Na2EDTA标准滴定溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3       ——滴定试液溶液消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4       ——滴定空白溶液消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5        ——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

m       ——试样的质量，单位为克（g）；

V6       ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2——铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至小数点后两位。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

重复性

| ωPb/% | 13.52 | 19.20 | 28.26 | 40.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| 注：当铅的质量分数为10.00 %时，重复性限取0.19 %。 |  |  |  |  |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

再现性

| ωPb/% | 13.52 | 19.20 | 28.26 | 40.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
| 注：当铅的质量分数为10.00 %时，再现性限取0.22 %。 |  |  |  |  |

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制样代替），每周或两周校准一次分析过程的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校准。