| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

灌注式半柔性复合沥青路面应用技术规范

Technical specifications for application of

pouring semi-flexible composite asphalt pavement

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出。

本文件由湖南省交通运输厅归口。

本文件起草单位：湖南省湘筑工程有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、湖南省交通科学研究院有限公司、湖南省路桥集团有限公司、湖南华城检测技术有限公司、湖南省公路设计有限公司、湖南省交通职业技术学院、湖南新湘路交通科技有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、湖南省白新高速公路建设开发有限公司。

本文件主要起草人：刘奇、张学欣、黄开宇、洪锦祥、蒋定、燕平、李翱、张洪剑、潘彪、黄允宝、宋小金、夏吉龙、陆勇、龚明辉、邓成、杨梦、熊子佳、江磊、范海军、王亚平、唐宇、刘军、肖文明、赖雄、刘至飞、李海红、李晓虎。

灌注式半柔性复合沥青路面应用技术规范

范围

本文件规定了灌注式半柔性复合沥青路面的结构设计、材料、施工工艺、施工质量管理与检查验收等。

本文件适用于公路和城镇道路的平交口、公交专用车道、公交站、匝道、收费站广场、服务区、长大纵坡路段及电子导向胶轮交通系统廊道等抗车辙性能要求高的路面，机场跑道、港口与厂矿道路等可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

CJJ 1 城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ 169 城镇道路路面设计规范

JTG 3450 公路路基路面现场测试规程

JTG 5220  公路养护工程质量检验评定标准

JTG D50 公路沥青路面设计规范

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E30 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG/T F20 公路路面基层施工技术细则

JT/T 533 沥青路面用纤维

JT/T 798 路用废胎胶粉橡胶沥青

JTG/T 3350-03 排水沥青路面设计与施工技术规范

术语和定义

上述引用文件界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

灌注式半柔性复合沥青路面 pouring semi flexible composite asphalt pavement

在基体大空隙沥青混合料中灌注灌浆料浆体而形成的一种复合面层。

灌浆料 grouting material

由水泥、矿物掺合料、砂和外加剂按比例混合制成的干混料。

基体大空隙沥青混合料 base porous asphalt mixture

可用于灌注灌浆料浆体的连通空隙率为15%~25%的基体沥青混合料。

灌浆饱满度grouting plumpness voids filled with grouting

灌注式半柔性复合面层材料中浆体体积占大空隙沥青混凝土连通空隙体积的百分比。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SPAC：基体大空隙沥青混凝土

SFP：灌注式半柔性复合沥青路面

Pc：连通空隙率

VFG：灌浆饱满度

结构设计

一般规定

灌注式半柔性复合沥青路面中应含有一层或多层灌注式半柔性复合面层；基层应采用无机结合料稳定类基层或沥青稳定类基层。

灌注式半柔性复合路面可用于道路路面的上面层、中面层或下面层。对于车辆启停频繁、交通渠化、重载等易产生车辙的路面，复合面层宜用于上面层。

灌注式半柔性复合沥青路面的设计应符合JTG D50、CJJ 169的有关规定。

灌注式半柔性复合路面结构组合

灌注式半柔性复合沥青面层应采用SFP-13、SFP-16、SFP-20三类材料，复合面层材料的适宜厚度宜符合表1的规定。当与表1规定的适用层位和厚度范围不一致时，应进行试验段验证。

灌注式半柔性复合面层材料适宜厚度

| 材料类型 | 适宜厚度（mm） |
| --- | --- |
| SFP-13 | 50～100 |
| SFP-16 | 60～120 |
| SFP-20 | 70～120 |

灌注式半柔性复合面层的厚度及铺装材料类型宜按表2的规定选用。

灌注式半柔性复合面层推荐厚度与类型

| 层位 | 交通荷载等级 | 铺装材料类型 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上面层 | 轻、中等 | SFP-13 | 50～80 |
|  | 重 | SFP-13或SFP-16 | 80～100 |
|  | 特重 | SFP-16 | 100～120 |
| 中面层、 下面层 | 轻、中等 | SFP-16或SFP-20 | 60～80 |
|  | 重 | SFP-20 | 80～100 |
|  | 特重 | SFP-20 | 100～120 |

灌注式半柔性复合面层沥青路面的层间黏结应符合下列规定：

灌注式半柔性复合面层的下承层为沥青混凝土时，层间黏结宜采用改性乳化沥青，洒布量宜为0.4kg/m2～0.7kg/m2。改性乳化沥青的质量应符合JTG F40的有关规定。

灌注式半柔性复合面层的下承层为水泥稳定级配碎石时，层间黏结宜采用改性沥青同步碎石封层，其沥青用量应为1.6 kg/m2～2.3kg/m2。

材料

一般规定

灌注式半柔性复合沥青面层所用材料应综合考虑交通等级、气候条件、功能要求以及当地材料特点等因素。

各种材料运至拌和场后应进行质量检验，经评定合格后方可使用。

原材料技术要求

灌注式半柔性复合面层的基体大空隙沥青混凝土是由沥青结合料、粗集料、细集料、填料、纤维等材料按一定比例混合配制而成。

基体大空隙沥青混凝土中的沥青结合料用于上面层时宜采用SBS改性沥青、橡胶沥青、高黏度改性沥青。SBS改性沥青的技术指标应符合JTG F40的有关规定。橡胶沥青的技术指标应符合JT/T 798的有关规定。高黏度改性沥青的技术指标应符合JTG/T 3350-03的有关规定。

基体大空隙沥青混凝土中的沥青结合料用于中下面层时可采用普通道路石油沥青、SBS改性沥青。

基体大空隙沥青混凝土中的原材料应符合下列规定：

- 粗集料宜采用轧制碎石，应洁净、干燥、表面粗糙。灌注式半柔性复合面层材料用于上面层时，粗集料宜选用玄武岩或辉绿岩等硬质岩石轧制的碎石。粗集料技术指标应符合JTG F40的有关规定。用于中下面层时，粗集料宜采用石灰岩碎石。粗集料的技术要求应符合JTG F40的有关规定。

- 基体大空隙沥青混凝土中的细集料宜采用石灰岩机制砂，填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，技术指标应符合JTG F40的有关规定。

- 基体大空隙沥青混凝土中的纤维可选用木质纤维、矿物纤维或聚合物纤维等，技术指标应符合JT/T 533的有关规定。

灌浆料的颗粒细度应符合表3要求。

表3  灌浆料颗粒细度要求

| 技术指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18mm方孔筛筛余质量百分率 | % | 0 | JTG E42: T0327 |

灌浆料根据早期强度不同分为普通型灌浆料和早强型灌浆料两类，灌浆料浆体技术性能应符合表4的规定，灌浆料浆体制备方法按附录B执行。

- 表4 灌浆料浆体技术性能.

| 项目 |  | 单位 | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通型 | 早强型 |  |
| 初始流动度 |  | s | 10～14 |  | JTG E30: T0508 |
| 30min流动度 |  | s | 10～18 |  | JTG E30: T0508 |
| 自由泌水率 |  | % | ≤1 |  | JTG E30: T0528 |
| 干缩率 | 28d | % | ≤0.3 |  | JTG E30: T0511 |
| 抗压强度 | 3h | MPa | — | ≥10 | JTG E30: T0506 |
|  | 1d |  | ≥10 | ≥15 |  |
|  | 28d |  | ≥25 | ≥25 |  |
| 抗折强度 | 28d | MPa | ≥2.5 | ≥2.5 | JTG E30: T0506 |

基体大空隙沥青混合料配合比设计

基体沥青混合料的类型应包括SPAC-13、SPAC-16和SPAC-20，基体沥青混合料的矿料级配范围应符合表5的规定。

      - 表5 基体沥青混合料矿料级配范围

| 筛孔尺寸/mm | 通过质量百分率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPAC-13 | SPAC-16 | SPAC-20 |
| 26.5 | - | - | 100 |
| 19 | - | 100 | 70～100 |
| 16 | 100 | 70～100 | 40～80 |
| 13.2 | 70～100 | 50～90 | 15～60 |
| 9.5 | 10～50 | 5～50 | 5～40 |
| 4.75 | 5～25 | 4～25 | 4～25 |
| 2.36 | 4～20 |  |  |
| 1.18 | 3～18 |  |  |
| 0.6 | 3～16 |  |  |
| 0.3 | 3～14 |  |  |
| 0.15 | 2～10 |  |  |
| 0.075 | 1～8 |  |  |

基体大空隙沥青混合料的配合比设计可采用马歇尔设计方法，基体大空隙沥青混合料的技术指标应符合表6的规定。

- 表6 基体大空隙沥青混合料技术指标

| 项目 | 单位 | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数 | 次 | 双面各50 |  | JTG E20: T0702 |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | Φ101.6×(63.5±1.3) |  |  |
| 空隙率 | % | 16～28 |  | JTG E20: T0708 |
| 连通空隙率 | % | 15～25 |  | 本规范附录A |
| 马歇尔稳定度 | kN | ≥3 |  | JTG E20: T0709 |
| 析漏损失 | % | ≤0.5 |  | JTG E20: T0732 |
| 飞散损失 | % | 上面层 | ≤30 | JTG E20: T0733 |
|  |  | 中、下面层 | ≤45 |  |

基体大空隙沥青混合料连通空隙率设计宜符合下列规定

  - 当用于上面层或厚度不超过8cm时，基体大空隙沥青混合料空隙率应控制在16%～25%，连通空隙率应控制在15%～23%；

  - 当厚度超过8cm时，基体大空隙沥青混合料空隙率应控制在20%～28%，连通空隙率应控制在18%～25%。

基体大空隙沥青混合料配合比设计应包括目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三个阶段。

基体大空隙沥青混合料的目标配合比设计应按图1及下列步骤进行，且应符合JTG F40中对热拌沥青混合料配合比设计的有关规定。

基体大空隙沥青混合料目标配合比设计方法

  - 选择符合设计要求的沥青结合料与集料等原材料；

  - 按本文件表5确定粗集料的掺配比例，测定粗集料捣实状态下的骨架间隙率（VCADRC）；

  - 根据配合比设计经验确定基体大空隙沥青混合料的沥青用量、矿粉用量，根据项目特点及使用层位的功能要求确定目标空隙率；

  - 计算合成矿料的级配，结合本文件表5中基体大空隙沥青混合料的级配范围与各档集料的级配组成，合成矿料级配。其中，基体大空隙沥青混合料的粗集料用量与细集料用量应按下列公式计算：

qc+qf+qp=100	()

qc100ρSCVCADRC−VV=qfρf+qpρp+qaρa	()

式中：

qc——4.75mm及以上粗集料质量百分数(%)；

qf——4.75mm以下细集料质量百分数(%)；

qp——矿粉质量百分数(%)；

qa——沥青用量质量百分数(%)；

VCADRC——4.75mm及以上粗集料在捣实状态下的骨架间隙率(%)；

VV——沥青混合料的设计目标空隙率(%)；

ρSC——4.75mm及以上粗集料在捣实状态下的紧装相对密度；

ρf——4.75mm以下细集料的表观相对密度；

ρp——矿粉的表观相对密度；

ρa——沥青的相对密度。

优选矿料级配：初选3个合成矿料级配分别成型马歇尔试件，检验空隙率、连通空隙率和马歇尔稳定度，在各项指标满足设计要求的情况下，根据试验结果确定最佳合成矿料配合比；

确定最佳沥青用量：采用最佳合成矿料配合比，按初拟沥青用量、初拟沥青用量±0.3%共3个沥青用量，成型三组马歇尔试件，分别进行析漏试验和飞散试验，将试验结果绘制成图，以飞散试验结果拐点为最小沥青用量（OAC1），以析漏试验拐点为最大沥青用量（OAC2），在OAC1～OAC2范围内，对比马歇尔试验的结果，宜选择最高的沥青用量作为最佳沥青用量；

验证混合料性能：以确定的矿料级配和最佳沥青用量拌制基体大空隙沥青混合料，分别对本文件表6中各技术指标进行试验验证，各项指标应符合本文件表6的规定。不符合时，应调整沥青用量或级配，重新拌和进行试验，直至符合要求为止。

基体大空隙沥青混合料的生产配合比设计及验证应符合JTG F40中对热拌沥青混合料配合比设计的有关规定。

复合面层混合料的技术要求

灌注式半柔性复合面层材料的技术指标应符合表7的要求，灌注式半柔性复合面层材料成型方法按附录C执行。

- 表7 灌注式半柔性复合沥青路面材料技术要求

| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌浆饱满度（3d） | % | ≥85 | 本文件附录D |
| 动稳定度（70℃）（7d） | 次/mm | ≥10000 | JTG E20: T0719 |
| 动态压缩模量（20℃，10Hz）（7d） | MPa | 9000~14000 | JTG E20: T0738 |
| 马歇尔稳定度（7d） | kN | ≥10 | JTG E20: T0709 |
| 抗压强度（7d） | MPa | ≥5 | GB/T 50107 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度（7d） | % | ≥85 | JTG E20: T0709 |
| 冻融劈裂试验残留强度比（7d） | % | ≥80 | JTG E20: T0729 |
| 低温弯曲试验最大弯拉应变(-10℃) （7d） | με | ≥2000 | JTG E20: T0715 |

施工工艺

一般规定

灌注式半柔性复合面层不得在雨天、降雪的情况下施工，施工气温不宜低于5℃。

灌注式半柔性复合面层的沥青路面其他面层的施工应符合JTG F40的要求，基层及底基层施工应符合JTG/T F20的要求。

面层各层间撒布改性乳化沥青黏层油时，洒布量宜为0.4kg/m2~0.7kg/m2，在与路缘石、其他路面的界面处，宜为0.7 kg/m2~1.0kg/m2。

当复合面层与水泥稳定碎石基层层间黏结采用沥青同步碎石封层时，结合料宜采用SBS改性沥青、橡胶沥青或高黏度改性沥青，碎石宜采用9.5mm~13.2mm单一粒径碎石，沥青洒布量宜控制在1.6kg/m2~2.3kg/m2，碎石撒铺量宜为单层满铺的60%~80%，不重叠不漏洒。

灌注式半柔性复合沥青路面的施工应按图2所示流程进行。

上覆层

（若有）

下承层检查、

缺陷处理、黏层施工

大空隙沥青

混凝土路面铺筑

灌浆料

灌注施工

养生、

开放交通

图2  灌注式半柔性复合沥青路面施工流程

施工准备

施工前应对下承层的质量进行全面检测，若有缺陷应进行处理。对下承层的质量要求应符合JTG F40、JTG/T F20、JTG F80/1、JTG 5220或CJJ 169等相关规定。

灌注式半柔性复合面层沥青路面与相邻其他路面之间接缝处应采用垂直的接缝。

灌注式半柔性复合面层沥青路面用于旧沥青路面改扩建时，旧路铣刨时应控制好铣刨深度，并对铣刨后的下承层进行彻底清扫，应保证铣刨面洁净、无松散剥落粉粒料；与相邻旧路面的界面处应清理干净，并在铣刨立面喷涂黏层油。

基体大空隙沥青混合料的生产及运输

基体大空隙沥青混合料施工包括混合料的生产、运输、摊铺和碾压，施工温度控制范围应符合表8的规定。

- 表8 施工温度控制（℃）

| 项目 | 70号道路石油沥青 | SBS改性沥青 | 橡胶沥青 | 高黏度改性沥青 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青加热温度 | 155～165 | 160～170 | 170～180 | 170～180 |
| 矿料温度 | 175～185 | 180～195 | 180～200 | 185～210 |
| 混合料出厂温度 | 145～165 | 170～185 | 175～185 | 175～185 |
| 混合料废弃温度 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 |
| 摊铺温度 | ≥135 | ≥160 | ≥165 | ≥160 |
| 初压开始温度 | ≥130 | ≥150 | ≥155 | ≥150 |
| 碾压结束路表温度 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |

拌制时，混合料应拌和均匀，所有矿料颗粒应全部裹覆沥青结合料，不应出现花白料、结团成块或严重的粗、细集料分离现象。每盘干拌时间宜为10s~15s，加沥青湿拌时间宜为30s~40s。当混合料添加有纤维或改性剂等材料时，湿拌时间宜调整为40s~50s。

运输时，应采取保温措施，每车到现场均应测量混合料温度。当混合料温度低于本文件表7规定的摊铺温度时，混合料不得使用。

基体大空隙沥青混合料的摊铺碾压

摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。摊铺时大空隙沥青混凝土松铺系数宜控制在1.1~1.25，摊铺速度宜控制在2m/min~4m/min，弯道等特殊路段降低至1m/min~2m/min。

碾压作业时，应首先使用11t～13t的双钢轮压路机对路缘石交界处或新旧路面搭接处振动碾压3遍左右，然后对除搭接处外的新摊铺路面进行碾压，压实遍数及要求如下：使用11t~13t双钢轮压路机第1遍静压（1.5 km/h ~2.5km/h），第2~4遍振动碾压（先按1.5 km/h ~2.5km/h行进，后2.5 km/h ~3.5km/h），第5~6遍静压（3.5 km/h ~6km/h）；当混合料温度降低至80℃左右时进行整平碾压（3.5 km/h ~6km/h）以消除轮迹。压路机不得在未碾压成型的混合料和刚碾压成型的大空隙沥青混凝土路面上转向、调头、加水或停留。

灌浆施工

准备

- 1）当大空隙沥青混合料路面铺筑结束后，灌浆前应严禁行人和车辆通行；路面温度应降低到50℃以下，方可进行灌浆施工。

- 2）灌浆料灌注施工应包含漏浆部位的提前封堵处理、灌浆料浆体的制备和灌注、路面表面浮浆处理等工序。在大空隙沥青混凝土路面铺筑之前，应对路缘石缝隙、窨井盖四周边部等容易漏浆位置进行提前封堵处理。

浆体制备

- 1）灌浆施工时，可采用现场制浆或预拌制浆，通过管道泵送至工作面进行灌注。现场制浆时，宜采用砂浆搅拌机或高速制浆设备。制浆设备搅拌转速不宜低于200r/min。现场制浆时，应先加水至拌锅内，然后设备边搅拌边逐渐加入灌浆料，全部加完材料后搅拌不少于90s。

      - 2）灌注前应对灌浆料浆体进行流动度检测，符合本文件表4要求方可进行灌注施工，不符合要求时，应予调整。施工时将制备好的灌浆料浆体泵送至大空隙沥青混凝土路面，经重力作用浆体可自流平渗透，直至浆体不再下渗为止。搅拌完毕后的灌浆料浆体宜在20min内完成灌浆施工。当路面有纵坡时，应从低处向高处进行灌浆施工。在大空隙沥青混凝土路面进行灌浆时，可采用平板振动器辅助浆体下渗。

      - 3）灌浆施工过程中如遇降雨，应采取防雨措施覆盖路面。大空隙沥青混凝土路面如有积水，应排干后再施工。灌注完毕后，应采用刮浆设备或人工毛刷进行刮浆，并应将表面残余灌浆料浆体清除干净。路面表面刮浆处理后，用于表面层的灌注式半柔性复合面层应具有一定的构造深度，以路表沥青混凝土粗骨料高出胶浆面3mm~5mm为宜。

养生及开放交通

浆体终凝后应进行洒水养生。养生时间应视施工环境温度及灌浆料性质而定。若使用早强型灌浆料，开放交通前的路面洒水养护不宜少于2次；若使用普通型灌浆料，开放交通前的路面洒水养护不宜少于4次。单次洒水量不宜低于0.8kg/m2。

养生期间应封闭交通。当同等条件下养生的灌浆料试块抗压强度达到10MPa及以上时，方可结束养生、开放交通或者摊铺上覆层沥青路面。

施工质量管理与检查验收

一般规定

灌注式半柔性复合面层沥青路面施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，加强施工过程的质量控制，实行动态质量管理，确保施工质量。

灌注式半柔性复合面层沥青路面除复合面层以外的其他结构层施工质量管理与检查验收应符合JTG F80/1、JTG 5220、JTG F20、JTG F40等规范及设计文件的要求。

透层、封层、黏层应符合JTG F40及设计文件的要求。

灌注式半柔性复合面层施工的原始记录和数据应如实记录和保存。对已采取措施进行返工补救的项目，应在原始记录和数据上注明。

施工前的材料与设备检查

材料进场时，应检查各种材料的出厂合格证、检验报告并进场复验，按表9规定的检查项目和频度对各种材料进行抽样试验，其技术要求应符合本文件的规定。

- 表9 原材料进场抽样检查项目和频度

| 材料类型 | 检查项目 | 质量要求 | 检查频度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS改性 沥青 | 针入度（25℃）、软化点、延度（5℃）、贮存稳定性、135℃运动黏度 | JTG F40 | 同一厂家同一批号每50吨 检测1次 |  |
| 70号道路 石油沥青 | 针入度（25℃）、软化点、延度（15℃）、 |  |  |  |
| 橡胶沥青 | 针入度（25℃）、软化点、延度（5℃）、弹性恢复、180℃旋转黏度 | JT/T 798 |  |  |
| 高黏度改性沥青 | 针入度（25℃）、软化点、 延度（5℃）、60℃动力黏度 | JTG /T 3350-03 |  |  |
| 粗集料 | 针片状颗粒含量、筛分、表观相对密度、压碎值（必要时）、磨光值（必要时）、洛杉矶磨耗值（必要时） | JTG F40 | 同料源、同规格碎石不超过2000t为一批 | 每批检测1次 |
| 细集料 | 级配、砂当量、含泥量 |  | 同料源每600t～1200t为一批 |  |
| 矿粉 | 外观、含水量、筛分、亲水系数 |  | 每35t为一批 |  |
| 纤维 | 吸油率 | JT/T 533 | 每10t为一批 |  |
| 灌浆料 | 颗粒细度、流动度、自由泌水率、 干缩率、抗压强度、抗折强度 | 本标准表3、表4 | 同一厂家、同一批号每100t 检测1次 |  |

施工前应对沥青混凝土拌和楼、摊铺机、压路机、制浆灌浆设备、刮浆设备等各种机械设备进行调试、检查。

施工过程中的质量管理与检查

灌注式半柔性复合面层施工过程应对大空隙沥青混合料、灌浆料浆体进行抽样检测。施工过程中针对大空隙沥青混凝土路面的检查项目、检查频率、质量要求和试验方法应符合表10规定。

- 表10 大空隙沥青混凝土路面施工过程质量检查要求

| 检查项目 |  |  | 检查频度 | 质量要求或允许偏差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料外观 |  |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 |  | 目测 |
| 碾压后路面外观 |  |  | 随时 | 表面平整，不得有明显轮迹、推挤、油汀、油包等缺陷 |  | 目测 |
| 生产 拌和 温度 |  | 沥青、集料 加热温度 | 逐盘检测评定 | 符合本文件表8规定 |  | 传感器自动检测、显示并打印 |
|  |  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 |  |  | JTG 3450:T0981温度计实测 |
| 施工 温度 |  | 摊铺温度 | 随时 |  |  | JTG 3450:T0981温度计实测 |
|  |  | 初压开始温度 | 随时 |  |  |  |
|  |  | 碾压终了路表温度 | 随时 |  |  | 红外线测温仪实测 |
| 矿料级配，与标准级配的差 |  | 0.075mm | 逐盘在线检查 | ±2% |  | 计算机采集数据计算 |
|  |  | ≤2.36mm |  | ±4% |  |  |
|  |  | ≥4.75mm |  | ±5% |  |  |
|  |  | 0.075mm | 每台拌和机每天1~2次，以2个试样的平均值评定 | ±2% |  | JTG E20: T0725 抽提后矿料筛分 |
|  |  | ≤2.36mm |  | ±3% |  |  |
|  |  | ≥4.75mm |  | ±4% |  |  |
| 油石比， 与标准配合比的差 |  |  | 逐盘在线检查 | ±0.2% |  | 计算机采集数据计算 |
|  |  |  | 每台拌和机每天1~2次，以2个试样的平均值评定 | ±0.2% |  | JTG E20: T0722抽提法，或T0735燃烧法 |
| 马歇尔 试验 |  | 连通空隙率 | 每天一次 | 符合本文件表6规定 |  | 本文件附录A |
|  |  | 马歇尔稳定度 |  |  |  | JTG E20: T0709 |
| 平整度（最大间隙） |  |  | 每200m测2处，每处连续测量10尺 | ≤5mm |  | JTG 3450:T0931 |
| 厚度 | 均值 |  | 每5000m2测3点， 不足5000m2时测2点 | 设计厚度60mm及以下 | +10~-3mm | JTG 3450:T0912 |
|  |  |  |  | 设计厚度60mm以上（不含60mm） | +10~-5mm |  |
| 路面芯样连通空隙率 |  |  |  | 符合本文件表7规定 |  | 取芯后按附录A |

施工过程中针对拌制好的灌浆料浆体的检查项目、检查频率、质量要求和试验方法应符合表11的规定。

- 表11 灌浆施工过程中对灌浆料浆体质量检查要求

| 检查项目 | 检查频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浆体初始流动度 | 每个路段2次 | 10～14 s | JTG E30: T0508 |
| 开放交通时 浆体抗压强度 | 每个路段1次 | ≥10 MPa | JTG E30: T0506 （同条件养护成型砂浆试件） |

交工验收阶段的工程质量检查与验收

外观检查

  - 表面应平整、坚实，灌浆饱满，路表露石纹理清晰，无浮浆。

  - 无明显轮迹、裂缝、推移、坑槽等缺陷。

灌注式半柔性复合面层质量检验

灌注式半柔性复合面层质量检验的主控项目应符合表12规定。

- 表12 灌注式半柔性复合沥青路面主控项目质量检查与验收要求

| 检查项目 | 检查频度 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层厚度 | 每5000m2测3处 | 当设计厚度为60mm及以下时，允许偏差为+10~-3mm；当设计厚度大于60mm时，允许偏差为+10~-5mm | JTG 3450:T0912 钻芯法，用钢尺量 |
| 灌浆饱满度 | 每5000m2测3处，不足5000m2时测2点，必要时可根据需要增加检验点 | ≥85% | 本文件附录D |

灌注式半柔性复合面层质量检验的一般项目应表13的规定。

- 表13 灌注式半柔性复合面层一般项目质量检查与验收要求

| 检查项目 |  | 检查频度 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路、城市主干道 | 其他等级道路 |  |
| 马歇尔稳定度 |  | 每5000m2测3处 | ≥10 kN |  | JTG E20:T0709 |
| 路面构造深度 |  | 每200m测2处，每处测3次 | ≥0.55 mm |  | JTG 3450: T0961 |
| 渗水系数 |  | 每5000m2测3处 | ≤30 mL/min |  | JTG 3450: T0971 |
| 纵断面高程 |  | 每50m测1处 | ±15mm | ±20mm | JTG 3450: T0911 |
| 中线偏位 |  | 每50m测1处 | ±20mm | ±30mm | JTG 3450: T0911 |
| 横坡度 |  | 每50m测2处 | ±0.3% | ±0.5% | JTG 3450: T0911 |
| 平整度（仅上面层） | 国际平整度指数 IRI | 全线连续 | ≤2.0 m/km | ≤4.2 m/km | JTG 3450: T0933 |
|  | 标准差σ | 全线连续 | ≤1.5 mm | ≤2.4 mm | JTG 3450: T0932 |
|  | 最大间隙 | 每200m测2处，每处连续测量10尺 | — | ≤5 mm | JTG 3450: T0931 |

（规范性）
连通空隙率测试方法

适用范围

本方法适用于测定大空隙沥青混凝土的连通空隙率。

试验仪器

浸水天平：量程5kg以上，精度小于0.5g；

金属网篮：网孔5mm，直径与高度均为20cm；

溢流水箱：使用洁净水，有水位溢流装置，保持试件和网篮浸入水中后水箱内水位恒定；

试件悬吊装置：天平下方悬吊网篮及试件的装置；

游标卡尺。

方法与步骤

按照行业标准《公路工程沥青及沥青混合料试验标准》JTG E20的有关规定进行现场钻芯、切割获得试件或室内成型试件。试验前试件宜在阴凉处保存且环境温度不宜高于35℃且放置在水平的平面上，注意不要使试件产生变形。一组试验为4~6个试件。

除去试件表面的浮粒，将试件在室温下静置至少1h后，测定常温、干燥状态下的试件质量m𝑎。用卡尺测取试件的直径与高度（精确至0.1mm），测直径时选取2个位置，测高度时取4个（交互90°），用各自的平均值计算试件的体积V。

当试件在制作或切取时与水接触，则应在通风良好的场所使之干燥至质量不再发生变化，再称取空中质量。

将试件置于25℃±0.5℃水中3min~5min后，测定其水中质量m𝑤。测定时，用木槌轻轻敲击试件，将空隙中残存的空气排出。

连通空隙率应按下列公式进行计算：

Pc=V−VmV×100%	(B.1)

Vm=ma−mw/ρw	(B.2)

式中：

Pc——连通空隙率（%）；

𝑉𝑚——矿料和封闭空隙的体积（cm3）；

m𝑎——干燥试件的空中质量（g）；

m𝑤——试件的水中质量（g）；

𝜌𝑤——25℃水的密度（g/cm3），取0.9971g/cm3；

𝑉——试件的体积（cm3）

报告

当一组测定值中某个测定值与平均值之差大于标准差的k倍时，则应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果，精确至0.1%。当试件数目n为3、4、5、6个时，k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。

（规范性）
灌浆料浆体制备方法

适用范围

本方法适用于室内试验时灌浆料浆体的制备。

试验仪器

高速制浆机，转速0r/min~3000r/min可调，搅拌分散叶轮直径60mm，且应满足良好搅拌分散效果，桨叶的最大线速度不宜小于15m/s。

台秤，量程10kg以上，精度小于1g。

方法与步骤

称取5kg灌浆料，按产品说明书称取相应的用水量；

润湿高速制浆机搅拌叶片和搅拌桶；

加入全部用水，然后以500r/min搅拌状态下逐渐加入灌浆料，要求15s内加完，然后将高速制浆机转速设为2000r/min，继续搅拌2min得到灌浆料浆体，可进行相关性能测试或灌浆试验。

（规范性）
灌注式半柔性复合沥青路面材料成型方法

适用范围

本方法适用于室内灌注式半柔性复合沥青路面材料的马歇尔试件及车辙试件的制备。

试验仪器

游标卡尺；

塑料胶带、橡皮泥；

标准养护箱，温度控制在20℃±2℃，相对湿度＞95%；

刮刀、毛刷等。

方法与步骤

按照《公路工程沥青及沥青混合料试验标准》JTG E20的方法成型大空隙混合料马歇尔试件、旋转压实试件和车辙试件，其中马歇尔试件成型次数为双面各50次。大空隙沥青混凝土试件成型后，静置至试件完全冷却，当大空隙沥青混凝土试件满足相关性能要求后，方可进行后续灌浆试验。

马歇尔试件需要脱模后用胶带将圆柱体试件底部和侧面密封，顶面留作灌浆料浆体灌注；车辙试件不脱模，需要用橡皮泥或塑料胶带将试模缝隙处密封，防止灌浆料浆体溢流。

按附录B制备的符合表5要求的灌浆料浆体倒入马歇尔试件表面，依靠灌浆料浆体的自重作用流入大空隙沥青混凝土的骨架空隙中，直至完全无法渗透为止。

用刮刀或毛刷刮除试件顶面多余的灌浆料浆体，直至表面露出粗骨料为止。

将灌浆完毕的试件放置在标准条件（温度20℃±2℃，相对湿度＞95%）下养护，养护3d可进行灌浆饱满度的测试，养护7d可进行其他性能的试验。

（规范性）
灌浆饱满度测试方法

适用范围

本方法适用于室内及现场灌注式半柔性复合沥青路面材料灌浆饱满度的测定。

室内试件灌浆饱满度试验方法

按附录C试验方法成型1组4~6个大空隙沥青混凝土马歇尔试件，静置至试件完全冷却，按附录A试验方法测试灌浆前的连通空隙率Pc，待试件晾干至恒重后，按附录C进行灌浆试验，将灌浆完毕的试件在标准条件（温度20℃±2℃，相对湿度＞95%）下养护3d后取出测试。

灌浆后的灌注式半柔性复合沥青路面圆柱体试件，应切割掉上部表面露石部分，使得试件表面平整。将试件晾干至恒重后，按附录A试验方法测试其连通空隙率Pc＇，通过式（D.1）计算出试件灌浆饱满度。

Pg=Pc−Pc`Pc×100		(I.1)

式中：

Pg——灌浆饱满度(%)；

Pc——大空隙沥青混凝土试件灌浆前连通空隙率(%);

Pc＇——大空隙沥青混凝土灌浆后试件连通空隙率(%)。

路面芯样试件灌浆饱满度试验方法

对铺筑好的大空隙沥青混凝土路面按表11检查频度要求进行取芯，按附录A试验方法测试其连通空隙率Pc。

灌浆施工结束以后，待浆体凝结硬化后进行取芯。在实验室采用切割机切除表面露石部分和不规则部分，使得试件表面平整。将试件晾干至恒重后，按附录A试验方法测试其连通空隙率Pc＇，通过式（D.1）计算出试件灌浆饱满度。

报告

当一组测定值中某个测定值与平均值之差大于标准差的k倍时，该测定值应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果，精确至0.1%。当试件数目n为3、4、5、6个时，k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。