| ICS | 59.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | W 57 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXX—XXXX

针刺棉胎通用技术要求

General technical requirement for needled cotton wadding

（本草案完成时间：2023年9月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

针刺棉胎通用技术要求

范围

本文件规定了针刺棉胎的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存。

本文件适用于针刺棉胎产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1103.1  棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉

GB 1103.2　棉花 第2部分：皮辊加工细绒棉

GB/T 2910（所有部分）  纺织品 定量化学分析

GB 18383  絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标识

GB/T 35932  梳棉胎

FZ/T 01057(所有部分)  纺织纤维鉴别试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 针刺棉胎  cotton wadding

### 针刺棉胎是以细绒棉（包括锯齿棉和皮辊棉）为主要原料，经过开松、梳棉、铺网、定型、针刺、裁切而成的用于人体盖的被胎和垫的褥胎。

要求

针刺棉胎等级分为优等品、一等品、合格品。

针刺棉胎所用细绒棉应符合GB 1103.1、GB 1103.2等原棉的相关规定。

针刺棉胎的使用说明应标注产品名称、等级、规格（长度、宽度、重量）、原料种类、纤维含量、执行标准、生产单位和地址。

#### 注：针刺棉胎规格标注的长度、宽度和重量可表示为：长度（mm）×宽度（mm）×重量（g）。

针刺棉胎技术要求见表1。

- 针刺棉胎技术要求

| 项目 |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 原料种类 | 细绒棉、细绒棉加化纤（2种及以下） |  |  |
|  | 原料品质 | 外观整洁，无杂色，无粉尘，色洁白或乳白，色泽一致性很好，光泽好，手感柔软，不污损，不发霉、变质 | 外观整洁，无杂色，无粉尘，色洁白或乳白，色泽一致性好，光泽较好，手感较柔软，不污损，不发霉、变质 | 外观较整洁，色白略带灰、黄，色泽一致性较好，有光泽，不污损，不发霉、变质 |
|  | 安全要求 | 符合GB 18383要求 |  |  |
| 纤维含量 |  | 按GB/T 29862 |  |  |
| 针刺效果 |  | 针刺密度紧密，纤维之间交联紧密 |  | 针刺密度一般，纤维之间交联一般 |
| 压缩回弹性a | 压缩率/% | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
|  | 回复率/% | ≥90 | ≥85 | ≥75 |
| 含杂率/% |  | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 |
| 重量偏差率/% |  | ≥-3.0 |  |  |
| 尺寸偏差率/% |  | ±3.0 |  |  |
| 残留金属针等锐利物 |  | 不允许 |  |  |
| 铺棉 |  | 铺棉均匀平坦，厚薄一致 |  |  |
| a 单位质量在150g/m2及以下不考核。 |  |  |  |  |

试验方法

原料

取样

- 将棉胎铺平，去除纱套，在同一棉胎离边10 cm以上不同部位(不少于五处)随机切取完整成块小样不少于5个，共约500 g。

原料种类

按纤维含量检测结果。

原料品质

- 在自然北光或日光灯下进行,检验台表面照度不低于 600 1x,且照度均匀,检验人员用手感、目测进行检验。

安全要求

- 要求按GB 18383规定执行。

纤维含量

纤维含量取样方法按GB 18383规定执行。

纤维含量检验按GB/T 2910、FZ/T 01057等规定执行。

针刺效果

在自然北光或日光灯下进行,检验台表面照度不低于 600 1x,且照度均匀,检验人员用手感、目测进行检验。

压缩回复性

按GB/T 22796规定执行。

含杂率

按GB 18383规定执行。

重量偏差率

按GB/T 35932规定执行。

尺寸偏差率

按GB/T 35932规定执行。

铺棉

按GB/T 35932规定执行。

检验规则

抽样

批次

同一批次应以相同原料相同加工方式生产的相同规格棉胎组成。

抽样方案

抽样方案见表2。

- 抽样方案

单位为：床

| 批量范围 | 样本数 | 合格判定数 AC | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～1200 | 2 | 0 | 1 |
| 1201～3200 | 3 | 0 | 1 |
| 3201～10000 | 5 | 0 | 1 |
| ﹥10000 | 8 | 0 | 1 |

判定

单床棉胎等级评定

按产品质量最低等级评定。

合格判定

单床棉胎

产品满足表1的规定，则判定该产品合格。

批量棉胎

批量棉胎结果按表2执行。不合格数小于等于Ac，则判定该批次产品合格；不合格数大于Ac，则判定该批次产品不合格。

包装、运输、储存

包装

最小包装为一个包装单元内只有一床棉胎，折叠整齐不外露。每床棉胎应有标识。

相同规格、级别的棉胎，逐床折叠，包装整齐，不外露。包装两头用深色字体标明厂名、厂址、产品名称、规格尺寸、数量、产品标准编号等内容。

储存、运输

在储存、运输中应注意安全，防火、防潮、防霉、防尘、防污，不应损坏包装，影响产品质量。