《针刺棉胎通用技术要求》地方标准编制说明

# 一、工作简况

1  任务来源和起草单位

2022年年底，湖南拓福家纺有限公司、湖南省纤维检验研究院共同申报《针刺棉胎通用技术要求》地方标准制定项目。湖南省市场监督管理局标准化处于2022年3月下达了《针刺棉胎通用技术要求》地方标准修订任务。该标准由湖南省工业和信息化厅提出，由湖南省市场监督管理局归口，由湖南拓福家纺有限公司、湖南省纤维检测研究院等单位负责起草。

2  主要工作过程

2023年3月至4月，对针刺棉胎产品进行调研；

2023年4月至6月，积极讨论，完成地方标准讨论稿；

2023年6月至8月，采集样品进行检验，并进行数据分析；

2023年9月至10月，完成地方标准征求意见稿，广泛征求意见；

2023年10月，根据征求意见情况，完成地方标准送审稿，；

2023年11月，召开标准审定会,根据标准审定会意见，形成地方标准报批稿，送标准审批部门报批。

二、制定标准的目的和意义

棉胎俗称棉絮是我国传统絮用纤维制品，被我们家家户户广泛使用。针刺棉胎是棉胎的一种新型产品，以细绒棉为主要原料，经过开松、梳棉、铺网、定型、针刺、裁切而成的用于人体盖的被胎和垫的褥胎。针刺棉胎作为一种新型的棉胎产品，生产过程中用针刺代替了传统的研磨，大大缩短了生产时间，提高了棉胎生产效率，同时棉花纤维经过针刺后，相互交联使棉胎不易松散，更好定型。针刺棉胎上市以来，得到广大消费者的认可，但该产品一直没有相应的产品标准，无法对产品质量进行考核。由于产品标准的缺失，针刺棉胎消费者和生产者的合法权益无法得到保障，同时也不利于该产品的推广应用。

三、标准编制原则

1  本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。

2  本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制。

3  标准修订过程中查阅相关国内外标准及文献资料，广泛征求行业内专家意见，确定了相关的技术内容。同时进行了试验验证工作，确保标准内容具备科学性、可操作性、适用性，便于本标准颁布后推广应用。

四、主要内容的确定

1  确定了标准范围

本文件规定了针刺棉胎的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存，并确定了本文件适用于针刺棉胎产品。

2  确定了针刺棉胎产品的要求

2.1 产品分级

针刺棉胎分为优等品、一等品、合格品。

2.2 质量要求

针刺棉胎作为棉胎的一种，需要满足普通棉胎的基本要求。包括原料、安全要求、含杂率、纤维含量、铺棉、重量偏差率、尺寸偏差率等要求，同时增加了针刺效果、压缩回弹性能、残留金属针等指标。针刺密度越高针刺厚度会深，棉花相互交联越紧密，棉胎越紧致不易松散，所以我们增加针刺效果这项指标。刺又影响棉胎的压缩回弹性，针刺密度越紧密，针刺厚度越深，压缩回弹性越差，从而影响其保暖性能，所以针刺棉胎需考核压缩回弹性，同时，参照《床上用品》（GB/T 22796-2021）、《被胎》（GB/T35261-2017）以及针刺棉胎压缩回弹性能测试数据，压缩率大于等于30%，回复率大于等于75%为合格品；压缩率大于等于35%，回复率大于等于85%为一等品；压缩率大于等于40%，回复率大于等于90%为优等品。针刺棉胎针刺过程中存在刺针断裂的风险，从而造成金属针残留于棉胎中，所以针刺棉胎增加残留金属针指标。

五、验证试验

1  样品

1号：纯棉针刺棉胎（针刺密度紧密）；2号：混合针刺棉胎（针刺密度紧密）；3号：纯棉针刺棉胎（针刺密度一般）；4号：混合针刺棉胎（针刺密度一般）。

2  实验验证

针刺棉胎除工艺上用针刺代替了传统的研磨，其本质上仍属于棉胎的一种，所有棉胎的基本技术要求跟传统棉胎一致，但应针刺工艺对棉胎的压缩回复性有影响，从而影响棉胎的保暖性。项目组对1、2、3、4号样品分别按GB/T 22796进行压缩回弹性验证试验。试验结果见下表1。

表1 压缩回复性测试数据

| 样品 | 项目 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩率/% | 27.4 | 26.7 | 25.0 | 26.4 |
|  | 回复率/% | 89.8 | 87.2 | 90.6 | 89.2 |
| 2 | 压缩率/% | 37.8 | 36.6 | 35.5 | 36.6 |
|  | 回复率/% | 93.7 | 93.5 | 93.1 | 93.4 |
| 3 | 压缩率/% | 35.0 | 33.4 | 35.9 | 34.8 |
|  | 回复率/% | 93.0 | 92.5 | 92.9 | 92.8 |
| 4 | 压缩率/% | 39.6 | 39.8 | 40.7 | 40.0 |
|  | 回复率/% | 94.5 | 96.2 | 94.4 | 95.0 |

从试验结果可以看出1号压缩回复性比3号差，2号压缩回复性比4号差，针刺工艺对产品压缩回复性影响较大。针刺棉胎针刺太紧密时，其压缩回弹性会降低，从而影响棉胎的保暖性能，特别是纯棉针刺棉胎受影响较大。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

国际国外还没有相关标准。

七、与有关标准的关系

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、涉及国内外专利及处置情况

无。

十、地方标准作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

本标准作为推荐性地方标准上报，同时建议作好标准的宣贯和咨询解答工作。

十一、贯彻国家标准的要求和措施建议

无。

十二、废止有关标准的建议

本标准作为新制定的产品标准，不代替任何其他标准。

十三、其他应予说明的情况

无