湖南省市场监督管理局 发布

湖南省市场监督管理局 发布

硬质合金能耗及计算方法

第1部分：地矿和耐磨类

Calculation method of energy consumption of Cemented carbide

Part1：geological mining and wear

（征求意见稿）

DB43

DB43

湖南省地方标准

湖南省地方标准

ICS

备案号：

ICS

备案号：

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、株洲肯特硬质合金股份有限公司、株洲精工硬质合金有限公司。

本文件主要起草人：刘铁梅、龚斌、尹虹、吴建国、陈明。

硬质合金能耗及计算方法

第1部分：地矿和耐磨类

- 范围

本文件规定了硬质合金地矿和耐磨类单位产品能源消耗（以下简称“能耗”）的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、能耗统计和计算方法及节能管理与措施。

本文件适用于硬质合金地矿和耐磨类产品生产能耗的计算、管理、考核和评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备的管理通则

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3500  粉末冶金 术语

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 18376.2  硬质合金牌号 第2部分：地质、矿山工具用硬质合金牌号

GB/T 18376.3  硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号

  - 3  术语和定义

GB/T 2589、GB/T 3500、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 硬质合金产品综合能耗the comprehensive energy consumption of Cemented carbide

在统计期内，硬质合金产品在生产过程中所实际消耗的各种能源总量。

### 3.2硬质合金单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit product of Cemented carbide

在统计期内，生产每吨硬质合金产品所实际消耗的各种能源总量。

  - 4  能耗限额等级

硬质合金地矿类和耐磨类单位产品能耗限额等级分为3级，见表1、表2。

表1  硬质合金地矿类单位产品综合能耗限额等级

| 生产工艺 | 单位产品综合能耗限额等级（kgce/ t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 压制—烧结—深加工—清洗干燥—成品检查—包装入库 | ≤620 | ≤750 | ≤850 |
| 压制—烧结—清洗干燥—成品检查—包装入库 | ≤590 | ≤710 | ≤810 |

注：地矿类产品分类按GB/T 18376.2《硬质合金牌号 第2部分：地质、矿山工具用硬质合金牌号》。

表2  硬质合金耐磨类单位产品综合能耗限额等级

| 生产工艺 | 单位产品综合能耗限额等级（kgce/ t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 压制—烧结—深加工—成品检查—包装入库 | ≤1050 | ≤1140 | ≤1350 |
| 压制—烧结—成品检查—包装入库 | ≤920 | ≤990 | ≤1200 |

注：耐磨类产品分类按GB/T 18376.3《硬质合金牌号 第3部分：耐磨零件用硬质合金牌号》。

  - 5  技术要求

      - 5.1硬质合金地矿类单位产品能耗限定值和准入值

      - 5.1.1 现有生产企业硬质合金地矿类单位产品综合能耗限定值应符合表1中能耗限额等级的3级及以上要求。

      - 5.1.2 新建或改扩建项目硬质合金地矿类单位产品综合能耗准入值应符合表1中能耗限额等级的2级及以上要求。

      - 5.2 硬质合金耐磨类单位产品能耗限定值和准入值

      - 5.2.1现有生产企业硬质合金耐磨类单位产品综合能耗限定值应符合表2中能耗限额等级的3级及以上要求。

      - 5.2.2 新建或改扩建项目硬质合金耐磨类单位产品综合能耗准入值应符合表2中能耗限额等级的2级及以上要求。

  - 5  能耗统计和计算方法

    - 5.1  能耗统计范围

5.1.1 统计报告期内的综合能耗，是从原料混合料进入生产厂区开始，到合格硬质合金地矿及耐磨类产品出厂的整个生产过程企业实际消耗的各种能源消耗（一次能源、二次能源和耗能工质），包括主要生产系统、辅助生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括可再生能源电力、原料用能、基建、技改等项目建设用能和生活用能。

      - 5.1.2 若生产耗能工质所消耗的能源已经统计在能源消耗量中，则耗能工质（如水、压缩空气、氢气等）的消耗不再重复统计。

      - 5.1.3 回收利用的硬质合金生产界区内产生的余热、余能不应重复统计在能源消耗量中，供界区外装置回收利用的能量应按其实际回收的能量从本界区能耗中扣除。

5.2 主要生产系统

以混合料为原料进行硬质合金地矿及耐磨类产品生产的工艺，包括压制、烧结、深加工（可选）、清洗干燥、成品检查、包装入库。

      - 5.3 辅助生产系统

      - 为主要生产系统服务的供电、供水、供气、供热、制冷、机修、仪修、照明、安全、环保等装置、 设施、设备及直接为生产服务的生产指挥部门和辅助设施。

    - 5.4 统计方法

    - 综合能耗的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不能重复，也不能漏计。生产界区内自产自 用的能源不计入综合能耗，回收供界区外装置利用的能源应视为能源产出并按其实际回收的能量从综合 能耗中扣减；若生产耗能工质所消耗的能源已全部统计在综合能耗中，则耗能工质的消耗不再重复统计。

      - 5.5 折算方法

      - 各类能源应按照GB/T 2589的规定折算为标准煤，并按照GB/T 2589的规定计算综合能耗。电力按 当量值折算为标准煤量，各类燃料能源应以其收到基实际低位发热量（实测值或供应单位提供的数据） 为计算依据折算为标准煤量，耗能工质应以其实际单位工质耗能量为计算依据折算为标准煤量，当无法 获得燃料能源收到基实际低位发热量和耗能工质实际单位工质耗能量时，可参考本标准附录A和附录B 规定的折标准煤系数进行折算。

    - 5.6  硬质合金综合能耗的计算

综合能耗是指规定的耗能体系在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的方法和单位分别折算为标准煤后的总和。

硬质合金综合能耗应按式（1）计算：

……………………………………………（1）

式中：

E——硬质合金综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei——生产过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源的折标煤系数；

n ——消耗的能源种类数。

      - 5.7 硬质合金单位产品综合能耗的计算

硬质合金单位产品综合能耗应按式（2）计算：

………………………………………………………（2）

式中：

e——硬质合金单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

M——统计报告期内硬质合金合格产品总产量，单位为吨（t）。

  - 6  节能管理与措施

    - 6.1  节能管理

      - 6.1.1 硬质合金生产企业应定期对生产中单位产品消耗的燃料量和用电量情况进行考核，并把考核指标分解落实到各用能单位，建立能源绩效考核机制。

      - 6.1.2 企业应结合生产实际将工艺改进与节能降碳措施进行有机结合，提高主要用能设备的使用效率和能源利用率。

      - 6.1.3 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度，建立能源计量体系，加强重点用能企业能耗在线监测系统建设。

    - 6.2  节能措施

      - 6.2.1 硬质合金生产企业应在各生产工序开展装备自动化、智能化数字化建设，应用先进的高效节能设备、余热利用、中水复用等节能技术，最大限度的回收生产过程的余热、余能，达到能效、水效提升。

      - 6.2.2 合理组织生产，加强设备的日常维护和节能优化改造工作，保证生产系统正常、连续和稳定运行，提高设备能效、设备寿命和设备生产能力。

6.2.3 因地制宜推进太阳能、风能等可再生能源等技术在硬质合金生产的应用。

附录 A

(规范性附录）

各种能源折标准煤系数

各种能源折标准煤系数见表A.1和表A.2。

表A.1各种能源折标准煤系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20 934 kJ/kg (5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26 377 kJ/kg (6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg |
| 洗中煤 | 8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
| 煤泥 | 8 374 kJ/kg～12 560 kJ/kg (2 000 kcal/kg～3 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg～0.428 6 kgce/kg |
| 煤矸石（用作能源） | 8 374 kJ/kg (2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
| 焦炭(干全焦） | 28 470 kJ/kg (6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg |
| 煤焦油 | 33 494 kJ/kg (8 000 kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg |
| 原油 | 41 868 kJ/kg (10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 | 41 868 kJ/kg (10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 | 43 124 kJ/kg (10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 | 43 124 kJ/kg (10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 | 42 705 kJ/kg (10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg |
| 天然气 | 32 238 kJ/m3～38 979 kJ/m3 (7 700 kcal/m3～9 310kcal/m3) | 1.100 0 kgce/m3～1.330 0 kgce/m3 |
| 液化天然气 | 51 498 kJ/kg(12 300 kcal/kg) | 1.757 2 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 242 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg |
| 焦炉煤气 | 16 747 kJ/m3～18 003 kJ/m3 (4 000 kcal/m3～4 300 kcal/m3) | 0.571 4kgce/m3～0.614 3 kgce/m3 |
| 高炉煤气 | 3 768 kJ/m3 (900 kcal/m3) | 0.128 6 kgce/m3 |
| 发生炉煤气 | 5 234 kJ/m3 (1 250 kcal/m3) | 0.178 6 kgce/m3 |
| 重油催化裂解煤气 | 19 259 kJ/m3 ( 4 600 kcal/m3) | 0.657 1 kgce/m3 |
| 重油热裂解煤气 | 35 588 kJ/m3 ( 8 500 kcal/m3) | 1.214 3 kgce/m3 |
| 焦炭制气 | 16 329 kJ/m3 (3 900 kcal/m3) | 0.557 1 kgce/m3 |
| 压力气化煤气 | 15 072 kJ/m3 (3 600 kcal/m3) | 0.514 3 kgce/m3 |
| 水煤气 | 10 467 kJ/m3 (2 500 kcal/m3) | 0.357 1 kgce/m3 |
| 粗苯 | 41 868 kJ/kg (10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 甲醇(用作燃料） | 19 913 kJ/kg(4 756 kcal/kg) | 0.679 4 kgce/kg |

表A.1（续）

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 乙醇(用作燃料） | 26 800 kJ/kg(6 401kcal/kg) | 0.914 4 kgce/kg |
| 氢气（用作燃料，密度为 0.082 kg/m3) | 9 756 kJ/m3 (2 330 kcal/m3) | 0.332 9 kgce/m3 |
| 沼气 | 20 934kJ/m3～24 283 kT/m3 (5 000 kcal/m3～5 800 kcal/m3) | 0.714 3 kgce/m3～0.828 6 kgce/m3 |

表A.2 电力和热力折标准煤系数

| 能源名称 | 折标准煤系数 |
| --- | --- |
| 电力（当量值） | 0.122 9 kgce/(kW • h) |
| 电力（等价值） | 按上年电厂发电标准煤耗计算 |
| 热力（当量值） | 0.034 12 kgce/MJ |
| 热力（等价值） | 按供热煤耗计算 |

附录B

(资料性附录）

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）见表B.1。

表B.1主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）

| 耗能工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 7.54 MJ/t(1 800 kcal/t) | 0.257 1 kgce/1 |
| 软化水 | 14.24 MJ/t(3 400 kcal/t) | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.47 MJ/t(6 800 kcal/t) | 0.971 4 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17MJ/m3 (280 kcal/m3) | 0.040 0 kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3 (2 800 kcal/m3) | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气(做副产品时） | 11.72 MJ/m3 (2 800 kcal/m3) | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气(做主产品时） | 19.68 MJ/m3 (4 700 kcal/m3) | 0.671 4 kgce/m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/m3 (1 500 kcal/m3) | 0.214 3 kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.76 MJ/m3 (58 220 kcal/m3) | 8.314 3 kgce/m3 |
| 电石 | 60.92 MJ/kg(14 550 kcal/kg) | 2.078 6 kgce/kg |
| 注：单位耗能工质耗能量和折标准煤系数是按照电厂发电标准煤耗为0.404kgce/(kW • h)计算的折标准煤系数。实际计算时，推荐考虑上年电厂发电标准煤耗和制备耗能工质设备效率等影响因素，对折标准煤系数进行修正。 |  |  |