| ICS | 93.080.20 |
| --- | --- |
| CCS | P 66 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

常温沥青路面混合料施工技术规范

Technical specification for construction of normal temperature asphalt

pavement mixture

征求意见稿

（本草案完成时间：2023年10月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  材料	2

5  配合比设计	6

6  施工工艺	9

7  施工质量管理和验收	11

附录A（资料性）  常温沥青路面专用施工设备要求	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南交通国际经济工程合作有限公司、长沙理工大学、湖南省交通建设质量安全监督管理局、湖南高速养护工程有限公司、湖南易邦新材料有限公司、湖南省通和工程有限公司、广西交科集团有限公司、中交基础设施养护集团、湖南九合工程材料科技有限公司、湖南常德路桥建设集团有限公司、湖南发通路桥集团有限公司、湖南省湘交建设集团有限公司、河南鼎诚公路养护设备有限公司。

本文件主要起草人：李九苏、吴初平、周强、李昆、苏举、蔡纲、张友红、刘传乐、杨向瑜、梁波、黄利芒、郭旺、王伟光、丁念明、熊茂林、刘斌清、禤炜安、鲁斌、徐国栋、王彬、莫银芝、董雨明、李峰、潘道辉、肖卫国、林萍、王宜登、吴名亮、寻稳家、王宪旺。

常温沥青路面混合料施工技术规范

范围

本文件规定了常温沥青路面沥青及沥青混合料的术语和定义、材料、配合比设计、施工工艺、施工质量管理和检查验收的技术要求。

本文件适用于各等级公路沥青路面的新建、改扩建和养护工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37383  沥青混合料专业名词术语

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG 5142  公路沥青路面养护技术规范

JTG F80  公路工程质量检验评定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

沥青结合料  asphalt binder

在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料(含添加的外掺剂、改性剂等)的总称。

沥青固化剂  asphalt curing agent

常温下，与常温液体沥青混合均匀后发生反应，使常温沥青固化并形成一定强度的无机活性粉末。

反应型常温液体沥青  reactive normal temperature liquid asphalt（RLA）

掺加树脂类、酯类或其他外加剂使沥青在常温下呈流动态，并通过添加沥青固化剂而实现沥青常温固化的沥青结合料。

高固含量拌和型乳化沥青  high-solid content emulsified asphalt

将基质沥青、沥青乳化剂、水、改性剂经过乳化沥青生产设备的剪切、研磨形成的水乳型的沥青乳液，其蒸发残留物含量达65%以上，主要用于沥青碎石或沥青混合料路面的沥青结合料。

反应型常温液体沥青混合料  Reactive normal temperature liquid asphalt mixtures

由反应型常温液体沥青、沥青固化剂、适当级配矿料在常温条件下拌和而成的混合料的总称。

常温沥青路面  normal temperature asphalt pavement

由 RLA 反应型常温液体沥青或高固含量拌和型乳化沥青制备的常温沥青结合料作为原材料修筑的沥青路面。

材料

一般规定

生产常温沥青结合料前，应对使用的反应型常温沥青、高固含量拌合型乳化沥青、沥青固化剂、集料等进行质量检验，经评定合格后方可使用。

原材料试验按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20、《公路工程集料试验规程》 JTG E42规定的方法执行。

沥青结合料

常温沥青结合料可采用反应型常温沥青、高固含量拌合型乳化沥青，该类材料在试验、施工时全程在常温下拌和、成型、摊铺压实。

常温沥青的选择，宜按照公路等级、气候条件、交通条件、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等，经技术论证后确定。

反应型常温液体沥青的质量应符合表1规定的技术要求，具体试验方法按照JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》执行。

反应型常温液体沥青技术要求

| 性能指标 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化点（TR&B）[1] | ≥ | ℃ | 60 | T 0606 |
| TFOT后质量变化[2] | ≤ | % | ±0.8 | T 0610 |
| 表观黏度（25℃） | ≤ | Pas | 3 | T 0620 |

[1]反应型常温沥青软化点测试规定为拌和成型后 48h 进行。

[2]反应型常温沥青老化后质量变化，规定为拌和成型后 48h 进行。

乳化沥青技术指标应符合表2的规定，具体试验方法按照JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》执行。

高固含量拌合型乳化沥青技术要求

| 检验项目 |  | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | — | 慢裂 | T 0658 |
| 粒子电荷 |  | — | 阳离子（+） | T 0653 |
| 筛上剩余量（1.18mm筛） |  | % | ≤0.1 | T 0652 |
| 黏度 | 标准黏度 C25，3[1] | s | 15～60 | T 0621 |
|  | 恩格拉黏度 E25 | s | 2～28 | T 0622 |
| 蒸发残留物含量 |  | % | ≥63 | T 0651 |
| 蒸发后残留物 | 针入度（100g，25℃，5s） | 0.1mm | 40～60 | T 0604 |
|  | 软化点（环球法） | ℃ | ≥95 | T 0606 |
|  | 延度（5℃） | cm | ≥30 | T 0605 |
|  | 弹性恢复（25℃） | % | ≥98 | T 0662 |
|  | 溶解度（三氯乙烯） | % | ≥97.5 | T 0607 |
|  | 黏韧性 | N·m | ≥25 | T 0624 |
|  | 韧性 | N·m | ≥15 | T 0624 |
| 贮存稳定性[2] | 1天（d） | % | ≤1 | T 0655 |
|  | 5天（d） | % | ≤5 |  |
| 与粗集料的黏附性，裹覆面积 |  | — | ≥2/3 | T 0654 |

[1]测试乳化沥青的黏度一般用“恩格拉粘度”指标，试验条件不足时可选用标准黏度。

[2]储存稳定性根据施工实际情况选择试验天数，通常采用 5d，乳化沥青生产后能在第二天使用完时可选用1d。

沥青在储运、使用及存放过程中应有良好的防水措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。

粗集料

粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等。高速公路和一级公路不得使用筛选砾石和矿渣。

粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表3的规定，所有表中试验方法都按照JTG E42《公路工程集料试验规程》中的规定执行。单一规格集料的质量指标达不到表中要求，按照集料配比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。

粗集料质量技术要求

| 项目 |  | 单位 | 高速公路及一级公路 |  | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值 | ≤ | ％ | 26 | 28 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 | ≤ | ％ | 28 | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度 | ≥ | — | 2.60 | 2.50 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率 | ≤ | ％ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | T 0304 |
| 针片状颗粒含量（混合料） | ≤ | ％ | 15 | 18 | 20 | T 0312 |
| 其中粒径＞9.5mm | ≤ |  | 12 | 15 | — |  |
| 其中粒径＜9.5mm | ≤ |  | 18 | 20 | — |  |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 | ≤ | ％ | 1 | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量 | ≤ | ％ | 3 | 5 | 5 | T 0320 |

粗集料的粒径规格应按表4的规定生产和使用。

粗集料粒径规格

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S6 | 15～30 | 100 | 90～100 | — | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 | 100 | 90～100 | — | — | — | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 10～25 |  | 100 | 90～100 | — | 0～15 | — | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  | 100 | 90～100 | — | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

高速公路、一级公路沥青路面的表面层（或磨耗层）的粗集料的磨光值应符合表5的规定。

粗集料与沥青的粘附性应符合表5的要求，使用不符要求的粗集料时，宜通过加大固化剂掺量或采取其他抗剥落措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》相关要求。

粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 雨量气候区 |  | 潮湿区 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年降雨量（mm） |  | >1000 |  |
| 粗集料的磨光值PSV，高速公路、一级公路表面层 |  | ≥42 | T 0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性 | 高速公路、一级公路表面层 | ≥5 | T 0616 |
|  | 高速公路、一级公路的其他层次及其他等级公路的各个层次 | ≥4 | T 0663 |

破碎砾石应采用粒径大于50mm、含泥量不大于1％的砾石轧制，粗集料对破碎砾石破碎面的要求应符合表6规定。

粗集料对破碎面的要求

| 路面部位或混合料类型 |  | 具有一定数量破碎面颗粒的含量（％） |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1个破碎面 | 2个或2个以上破碎面 |  |
| 表面层 | 高速公路、一级公路 | 100 | 90 | T 0361 |
|  | 其他等级公路 | 80 | 60 |  |
| 中下面层、基层 | 高速公路、一级公路 | 90 | 80 |  |
|  | 其他等级公路 | 70 | 50 |  |

筛选砾石只能用于三级及三级以下公路的沥青表面处治路面。

细集料

沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑，细集料应符合JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中4.9的规定。

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，有适当的颗粒级配，其质量应符合表7的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0mm～4.75mm）或亚甲蓝值（适用于0mm～2.36m或0mm～0.15mm）表示。

细集料质量要求

| 项目 |  | 单位 | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | ≥ | — | 2.50 | 2.45 | T 0328 |
| 含泥量（＜0.075mm的含量） | ≤ | ％ | 3 | 5 | T 0333 |
| 砂当量 | ≥ | ％ | 60 | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值 | ≤ | g/kg | 2.5 | — | T 0346 |
| 棱角性（流动时间） | ≥ | s | 30 | — | T 0345 |

天然砂可采用河砂，通常应采用粗、中砂，其规格应符合表8的规定，砂的含泥量超过规定应水洗后使用。

天然砂规格

| 筛孔尺寸 (mm) | 通过各筛孔的百分率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细沙 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

机制砂和石屑的规格应符合表9的要求，用于高速公路的沥青混合料宜采用机制砂。

沥青混合料用机制砂或石屑规格

| 规格 | 公称直径 (mm) | 水洗法通过各筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.7 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 1～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | — | 100 | 80～100 | 50～80 | 25-60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

固化剂

常温沥青混合料生产过程中，不再使用填料，以固化剂代替。

固化剂代替填料时，应根据第5章的配合比设计确定，其掺量应保证满足第5章的各项技术指标。

常温沥青混合料生产过程中，固化剂宜在拌和最后一步添加，以防混合料过早硬化，影响混合料拌和均匀。

配合比设计

设计原则

常温沥青混合料配合比设计采用马歇尔配合比设计方法，确定沥青混合料矿料级配、最佳沥青用量。

马歇尔配合比设计方法参照JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》，并按照本文件执行，设计方法按照图1流程进行。

常温沥青结合料配合比设计流程

应在配合比设计的基础上进行各种路用性能测试，设计的常温沥青结合料必须满足马歇尔试验技术标准及车辙动稳定度、低温弯曲破坏应变、水稳定性、渗水系数等指标的要求，相关指标参照表14及表15。

用于配合比设计的材料，应当符合第4章中的要求。

混合料类型和级配范围

结合公路沥青路面结构的实际情况，按照公称最大粒径的大小及压实层的厚度，本文件常温沥青混合料提供了RLA-10、RLA-13、RLA-16、RLA-20和RLA-25五种类型，以及密级配、开级配两类矿料级配范围。常温沥青混合料的类型见表10，混合料的矿料级配见表11～12。

常温沥青混合料类型

| 混合料类型 |  | 公称最大粒径（mm） | 最大粒径（mm） | 设计空隙率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗粒式 | RLA-25 | 26.5 | 31.5 | 3～4.5[1] |
| 中粒式 | RLA-20 | 19 | 26.5 |  |
|  | RLA-16 | 16 | 19 |  |
| 细粒式 | RLA-13 | 13.2 | 16 |  |
|  | RLA-10 | 9.5 | 13.2 |  |

[1]设计空隙率可按配合比设计要求适当调整。

密级配常温沥青混合料矿料级配范围

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| RLA-25 | 100 | 90～100 | 75～85 | 67～77 | 59～69 | 48～58 | 30～40 | 20～28 | 13～21 | 8～16 | 4～12 | 3～9 | 2～6 |
| RLA-20 |  | 100 | 90～100 | 81～91 | 70～80 | 53～63 | 30～40 | 21～29 | 14～22 | 9～17 | 5～13 | 3～11 | 3～7 |
| RLA-16 |  |  | 100 | 92～100 | 78～88 | 58～68 | 30～40 | 22～30 | 15～23 | 10～18 | 7～15 | 4～12 | 4～8 |
| RLA-13 |  |  |  | 100 | 92～100 | 65～75 | 30～40 | 23～31 | 16～24 | 12～20 | 8～16 | 5～14 | 5～9 |
| RLA-10 |  |  |  |  | 100 | 92～100 | 36～44 | 26～34 | 19～27 | 15～21 | 11～17 | 7～13 | 6～10 |

开级配常温沥青混合料矿料级配范围

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| RLA-16 | 100 | 90～100 | 70～90 | 45～70 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
| RLA-13 |  | 100 | 90～100 | 60～80 | 12～30 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |
| RLA-10 |  |  | 100 | 90～100 | 50～70 | 10～22 | 6～18 | 4～15 | 3～12 | 3～8 | 2～6 |

试件制备

试验中沥青、集料、固化剂等材料无需加热，均在常温下进行，试验温度宜控制在25℃±5℃。

马歇尔试件制作参数应当满足表13的要求。

常温沥青混合料马歇尔试件制作参数

| 试件参数 | 单位 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数(双面) | 次 | 75 |
| 试件尺寸 | mm | Ф101.6mm×63.5mm |

常温沥青混合料马歇尔试件制作按照以下步骤进行：

- 将集料倒入拌合机中，干拌150s；

- 加入预定用量的常温沥青，拌和150s；

- 加入固化剂，再拌和150s；常温沥青混合料应拌和均匀、无花白料、无液体流淌；根据拌和效果，可延长拌和时间至180s；

- 用小铲将混合料铲入试模中，用插刀或大螺丝刀沿周边插捣15次，中间捣10次，插捣后将沥青混合料表画整平；

- 参照JTG E20《公路沥青路面施工技术规范》中5.1.4步骤，按表13要求进行击实，在常温下养护24h成型，无湿度、压力要求。

配合比设计要求

常温沥青混合料配合比设计中马歇尔试验技术指标，应符合表14的要求，试件制备按照第5章5.3执行，试验流程按照JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0709执行。

常温沥青混合料马歇尔试验技术标准

| 试验指标 |  | 单位 | 技术标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空隙率VV[1] |  | % | 3.5～4.5 |  |  |  |
| 稳定度MS | ≥ | kN | 9 |  |  |  |
| 流值FL |  | mm | 2～5 |  |  |  |
| 矿料间隙率VMA[2] | ≥ | — | 相应于以下公称最大粒径(mm)的最小VMA及VFA技术要求(%) |  |  |  |
|  |  | mm | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 |
|  |  | % | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
| 沥青饱和度VFA(%) |  | 65～80 |  |  |  |  |

[1]对多雨潮湿地区，设计空隙率控制在3.5～4%，高温干旱地区设计空隙率控制在4～4.5%;

[2]矿料间隙率宜控制在表中规定值加2%范围以内。

常温沥青混合料配合比设计过程中进行的路用性能检验，应符合表15各项指标要求。

常温沥青混合料配合比检验技术标准

| 检验项目 |  |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辙试验动稳定度（60℃） |  | ≥ | 次/mm | 5000 | T 0719 |
| 低温弯曲破坏应变（-10℃）[1] |  | ≥ |  | 2300 | T 0715 |
| 水稳 定性 | 浸水马歇尔残留稳定度 | ≥ | % | 85 | T 0709 |
|  | 冻融劈裂试验残留强度比 | ≥ |  | 80 | T 0729 |
| 混合料试件渗水系数[2] |  | ≤ | ml/min | 80 | T 0730 |

[1]低温弯曲破坏应变作为测试常温沥青混合料低温性能的重要指标，配合比检验中需要注意其是否符合技术标准，试验研究经验表明，低温弯曲破坏应变≥2300能够保证常温沥青混合料具有良好的低温性能；

[2] 混合料试件渗水系数测试只针对密级配常温沥青混合料进行，开级配不做要求。

施工工艺

一般规定

常温沥青路面施工前，应对原材料进行质量检验，确认常温沥青混合料配合比，并进行试验路段铺筑，进行路用性能检测，符合第4、5章的规定后方可进行施工。

常温沥青路面宜在较高温度条件下施工，当气温或下卧层表面温度低于5℃时不得施工，拌和、摊铺碾压等工序中所用材料均无需加热，在常温下进行，温度宜控制在25℃±5℃。

材料与设备准备

施工前必须检查各种材料的来源和质量。对经招标程序购进的沥青、集料等重要材料，供货单位必须提交最新检测的正式试验报告。对首次使用的集料，应检查生产单位的生产条件、加工机械、覆盖层的清理情况。所有材料都应按规定取样检测进行质量检查，符合本规范符合第4、5章的规定后，方可订货、使用。

各种材料都必须在施工前以“批”为单位进行检查，不符合本文件技术要求的材料不得进场。对各种矿料是以同一料源、同一天运至生产现场的相同规格材料为一“批”；对沥青是指从同一来源、同一天购入的同一规格的沥青为一“批”。

施工开始前，必须对材料的存放场地、防雨和排水措施进行确认，进场的各种材料的来源、品种、质量应与招标及提供的样品一致，不符要求的材料严禁使用。

正式施工前，各种原材料的试验结果，及据此进行的配合比设计结果，应在规定的期限内向业主及监理提出正式报告，待取得正式认可后，方可使用。

采用常温沥青混合料进行路面养护工程或常温沥青结构面层铺筑时，必须配备齐全施工机械、检测仪器和配件，做好开工前的保养和调试，施工前各类施工设备和机具应运转正常。沥青面层宜采用单幅全宽机械化连续摊铺作业，对于单幅双车道面层，应实施两台摊铺机梯队作业。

试验路段铺筑

常温沥青路面试验段的长度应根据试验目的确定，通常宜为100～200m，宜选在正线上铺筑。

常温沥青混合料路面试验段铺筑分试拌及试铺两个阶段，应包括下列试验内容：

检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配；

通过试拌确定拌和机的操作工艺；

通过试铺确定摊铺、压实工艺、松铺系数等；

验证沥青混合料生产配合比设计，提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量；

检测试验段的渗水系数。

试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论。铺筑结束后，施工单位应就各项试验内容提出完整的试验路施工、检测报告，取得业主或监理的批复。

施工准备

使用常温沥青混合料进行路面养护工程前，应当做到下述准备工作：

应进行原路面状况检查和评价，包括但不限于以下内容：

调查待修补路段的路面损坏状况，包括但不限于路面损坏的类型、位置、形态、破损等级等。

路面内部结构状况检测，包括但不限于结构损坏类型、病害层位、病害等级、层间粘结状况、结构层材料性能指标等。

路基路面排水状况检测，包括路表排水设施状况、路面结构内部排水状况、地下水排水状况等。

路面技术指标检测，包括路面损坏状况指数PCI、路面结构强度指数PSSI、路面行驶质量指数RQI、路面抗滑性能指数SRI、路面车辙深度指数RDI等。

修补层的下承层当量回弹模量、表面裂缝及分布情况等检测。

使用常温沥青进行道路养护前应进行的原路面状况检查和评价，可参照规范JTG 5210《公路技术状况评定标准》执行。

有效处治原路面或下承层的各类病害，参照规范JTG 5142《公路沥青路面养护技术规范》的要求执行。摊铺前确保路面的平整性，喷洒粘层油后进行交通管制。禁止任何车辆通行和人员踩踏，不粘车轮时才可摊铺。

使用常温沥青混合料进行铺筑沥青层前，应当做到下述准备工作：

检查基层或下卧沥青层的质量，强度应符合设计要求，表面应洁净、密实、平整，不符要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑常温沥青混合料。在摊铺常温沥青混合料路面之前宜在下承层表面喷洒透层或黏层。

在摊铺常温沥青混合料路面之前，应当铺筑长度100～200m的试验段，参照第6章6.3执行。从配套机具、施工工艺、工程质量、施工管理、施工安全等方面进行检验，确定大面积施工采用的施工方案及相关工艺参数。

混合料的拌和

加入固化剂后，将集料、沥青、固化剂等拌和150s；根据拌和效果，可延长拌和时间至180s；常温沥青混合料应拌和均匀、无花白料、无液体流淌、无结块成团现象，和易性良好。

常温沥青混合料的拌和宜采用连续式拌和设备，可选用本规范规定的常温沥青路面专用施工设备，可精确计量并可记录或显示集料、沥青粘结料、固化剂等材料用量，实现物料自动标定、比例输送、比例增减，自动反馈修正等功能，设备具体要求见附录A。

使用常温沥青混合料进行路面结构层铺筑时，若本规范规定的常温沥青路面专用施工设备无法满足大规模供应需求，可使用间歇式混凝土拌和站进行大批量生产。

常温沥青混合料的拌和顺序为：先将集料、沥青结合料拌和均匀，再加入固化剂，除拌和温度以及固化剂添加顺序外，其他工序操作应符合规范JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中第5章5.4的规定。常温沥青混合料的拌和温度应符合本规范条文第6章6.1.2的规定，固化剂应当符合第4章4.5的规定。

若使用高固含量拌和型乳化沥青生产的常温沥青，进行混合料拌和时，应及时运至施工现场，在乳化沥青破乳前完成固化剂的添加及混合料的摊铺和压实。

若使用高固含量拌和型乳化沥青生产的常温沥青，在炎热的夏季施工时应注意控制破乳时间，实时观测常温沥青的状态；当破乳时间过快时，可添加缓凝剂、也可以采用调整乳化剂用量来延缓破乳时间。

混合料的运输

常温沥青混合料的运输，应按规范JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中5.5的相关规定执行。

混合料的摊铺

混合料的摊铺可选用本规范规定的常温沥青路面专用施工设备，摊铺机具有摊铺厚度和摊铺宽度调节功能，满足熨平、振捣要求，具备粘油喷洒功能，具体要求见附录A，采用其他摊铺设备和工艺时，应符合第6章6.7的要求。

常温沥青混合料的摊铺可使用自行式或牵引式摊铺设备，熨平板无需加热，除摊铺温度外，其他要求应符合JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中第5章5.6的规定，摊铺温度应符合第6章6.1.2的要求。

使用常温沥青进行路面养护时，施工中摊铺工序可参照规范JTG 5142《公路沥青路面养护技术规范》执行。

使用常温沥青进行结构面层铺筑时，工序可参照规范JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》执行。

沥青混合料的压实

使用常温沥青进行路面养护时，常温沥青混合料的压实除压实温度应符合本规范第6章6.1.2的要求外，其他要求应符合JTG 5142《公路沥青路面养护技术规范》中的规定。

使用常温沥青进行结构面层铺筑时，常温沥青混合料的压实除压实温度应符合第6章6.1.2的要求外，其他要求应符合规范JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中第5章5.7的规定。

接缝、开放交通

使用常温沥青混合料进行路面养护工程，开放交通的相关要求应符合规范JTG 5142《公路沥青路面养护技术规范》第6章中的规定，沥青路面坑槽冷拌修补完成半小时后方可通行。

使用常温沥青进行结构面层施工的横向接缝、开放交通的相关要求应符合规范JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中第5章5.8～5.9的规定。

施工质量管理和验收

常温沥青混凝土应特别重视材料质量、施工温度和压实工序的管理，使混合料充分压实，不可片面追求平整度而降低压实度。

常温沥青混凝土路面采用钻芯取样的方式检查压实度和空隙率。建议的检查频率为一次摊铺碾压施工的全幅或半幅路面每公里取2～4个芯样。施工质量稳定时取低值，施工质量不稳定时取高值。

在成型后的路面上用渗水系数仪按照JTG E60《公路路基路面现场测试规程》规定的方法检测路面的渗水系数。

其他等级公路上面层检测路表构造深度、摩擦系数。

随机取样检测工地混合料的级配和油石比。应注意根据外掺剂的数量对试验结果进行修正。抽检混合料的级配和油石比满足表16的要求时，可不对拌和站各生产参数调整。反之，应查找原因，调整生产，使混合料的级配和油石比满足表16的要求。

混合料级配和油石比允许偏差

| 项目 | 规格 | 允许偏差（%） |
| --- | --- | --- |
| 矿料级配 | ≥9.5mm | ±3 |
|  | 0.15mm～4.75mm | ±2 |
|  | 0.075mm | ±1 |
| 油石比 |  | ±0.2 |

按要求每天进行马歇尔试验，计算空隙率等指标，指标异常时，应及时查找原因。

同一工程，相同原材料、相同配合比和生产工艺所生产的沥青混合料应按 10000吨/台班为一批，超过3000吨/台班但不足10000 吨/台班时按一批，进行抽检。

它本节未列的项目，如厚度、宽度、纵断面高程、横坡、弯沉等，参照JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》的要求。

竣工验收时，对路面的施工质量进行检测，实行动态控制，常温沥青混合料碾压成型后的路面检测频度，方法和质量要求（或允许偏差）建议值的控制指标应符合表17和表18的规定。

常温沥青路面结构面层质量控制要求

| 项目 |  | 质量要求 | 检查频度 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观质量 | 外观 | 表面平整，无明显轮迹、裂缝、推挤、油包等缺陷，无明显离析。 | 随时 | 目测 |
|  | 横向接缝 | 对接、平顺 | 每条 | 目测 |
|  | 纵向接缝 | 宽度<50mm/不平整<3mm | 全线连续 | 目测或尺量 |
|  | 边线 | 任一30m长度范围内的水平波动不得超过士50mm | 全线连续 | 目测或尺量 |
| 抗滑性能 | 摆值（BPN） | ≥45 | 5个点/km | T 0964 |
|  | 横向力系数 | ≥54 | 全线连续 | T 0965 |
|  | 构造深度TD（mm） | ≥0.60 | 5个点/km | T 0961 |
| 渗水系数 |  | ≤300ml/min | 随时 | T 0971 |
| 厚度 |  | -10% | 3个点/km | 钻孔或其他有效方法 |

常温沥青路面养护工程质量控制要求

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | ≤ | 1次/200m/车道 | 4mm | 钻孔检查并铺筑时随时插入量取，每日用混合料数量校核 |
| 平整度 | ≤ | 每车道连续检测 | 2.50mm | 3m直尺量 |
| 横坡度 |  | 3处/100m | ±0.50% | 水准仪检测 |
| 中线平面偏位 | ≤ | 4点/200m | 20mm | 经纬仪检测 |
| 渗水系数[1] | ≤ | 与压实度相同 | 300ml/min | 改进型渗水仪 |
| 摩擦系数 |  | 1处/200m | 符合设计要求 | 摆试仪 |
| 构造深度 |  |  |  | 铺砂法 |
| 路框差 |  | — | 各类井框周围路面无沉陷；各类井框与路面高差不大于5mm | 1m直尺量 |
| 注：检查频率为单幅双车道 |  |  |  |  |

[1] 常温沥青路面养护工程路面质量检测中渗水系数测试只针对密级配常温沥青混合料进行，开级配不做要求。

（资料性）
常温沥青路面专用施工设备要求

目的与适用范围

为保证常温沥青路面施工质量，可采用专用智能化强制拌和摊铺设备，确保配合比精确、拌和均匀与摊铺质量，具有常温沥青结合料、集料、固化剂等材料精确计量、比例输送、强制拌和均匀和摊铺等功能。专用施工设备适用于常温沥青路面各掺配物料比例添加、强制拌和、摊铺各种工艺施工。设备结构示意图如图 A.1 所示。

1.沥青罐  2.水罐  3.集料仓  4.固化剂仓  5.集料输送带  6.拌和器  7.  摊铺箱

智能化强制拌和摊铺设备示意图

常温沥青路面施工宜采用专用常温沥青混合料拌和摊铺设备，主要包含常温沥青混合料拌和机、摊铺机，应实现即拌即铺功能。

常温沥青混合料拌和摊铺机应具备独立行走运输、物料存储、比例输送、强制拌和均匀功能，并可实现连续式混合料拌和制拌能力。

常温拌和摊铺设备应同时具备粘油喷洒功能，满足0.2～0.5kg/m2乳化沥青同步喷洒。

常温沥青混合料的各物料比例输送应采用集成化电控液压比例闭环控制系统，应满足物料自动标定、比例输送、比例增减，自动反馈修正功能，各物料转速误差范围控制在±0.5rpm/min，以保证准确的混合料配合比。

混合料拌和机应具有精确计量功能并可记录或显示集料、沥青粘结料、固化剂等材料用量。拌和器应为大功率液压驱动双轴强制搅拌式，拌和应均匀、无花白料、无结块成团现象。

拌和均匀的混合料输送至摊铺机槽内容积的 1/2 以上时，整机匀速启动前进摊铺，并保持混合料搅拌量与摊铺量基本一致。

摊铺机必须具有摊铺厚度和摊铺宽度可调节功能，满足熨平、振捣要求。

常温沥青路面施工专用设备的标定与检验

常温沥青路面施工专用设备的标定与检验需要下列仪具：

电子秤：量程≥50kg，感量≤0.02kg；

电子秤：量程≥5kg，感量≤0.1g；

液体容器：18L或以上；

固体容积：18L或以上。

常温沥青路面施工专用设备的标定应按照下列步骤进行：

- 依据摊铺施工的厚度与宽度，结合设备行走速度和混合料制拌能力，确定设备的出料量，按式（A.1）计算。

(A.1)

- 式中：

- Q—集料出料量，kg/min；

- V—设备摊铺速度，m/min;

- W—摊铺宽度，m；

- H—摊铺厚度，m；

- ρ—集料比重，kg/m3。

- 依据常温沥青混合料配合比设计，以集料为基准，将重量配合比（集料：沥青粘结材料：固化剂：其他物料）输入设备控制系统。

常温沥青路面施工专用设备的检验应按照下列步骤进行：

- 按要求的级配和标定的出料量进行拌和出料试验，眼观拌和均匀、无花白料、无液体流淌、无结块成团现象，和易性良好，符合第5章5.5的要求。

- 随机取制备拌和出料试验样品，检测混合料的级配和油石比，符合第6章6.5的要求。