有色金属资源回收利用减碳量

评估技术指南

Technical guidelines for GHGs reduction assessment of

non-ferrous metal resource collection and recovery

（征求意见稿）

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局

发布

ICS 77.120.01

CCS D 40

DB43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX-2026

目   次

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本要求	5

5 减碳量评估基本原则	6

6 减碳量评估要求与方法	7

附 录 A （资料性） 有色金属资源回收利用项目数据收集表	17

附 录 B （资料性） 铝冶炼相关参数推荐值	20

附 录 C （资料性） 铜冶炼相关参数缺省值	22

附 录 D （资料性） 温室气体减排量评估报告模板	27

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省循环经济标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省循环经济研究会、中环联合（北京）认证有限公司、湖南三邦环保科技有限公司、湖南省鑫合晟新材料有限公司、湖南芯源再生科技有限公司、长沙市再生资源回收利用协会、湖南省绿色生态职业技能培训中心。

起草组主要成员：周儆、李杜、杨璐、崔晓冬、马彦先、邓秋玮、晁凤芹、段希雅、李黎霞、王应龙、廖一任、欧阳君、李佳、蔡圣煜、朱霞林、潘宇轩、张杰、冯晶。

有色金属资源回收利用减碳量评估技术指南

- 范围

本文件规定了有色金属资源回收利用产生减碳量的定量评估方法，包括基本要求、边界和范围、减碳量计算、数据收集与质量要求、减碳量评价报告的要求。

本文件适用于有色金属（铜、铝等）固体废弃物回收利用项目的减碳量评估。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算与报告通则

GB/T 33760-2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范

GB/T 41012-2021 含有色金属固体废物回收利用技术规范

- 术语和定义

GB/T 33760-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

有色金属 non-ferrous metal

铁、铬、锰三种金属以外的所有金属。

有色金属固体废物回收利用 recovery of non-ferrous metal contained solid waste

将含有色金属的固体废弃物进行分类，采用物理、化学、生物等处理方法，获取某一种或多种有价金属或者金属化合物等物质的过程。

[来源：GB/T 41012-2021，3.2]

减碳量（温室气体减排量） greenhouse gas emission reduction

经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。

[来源：GB/T 33760-2017，3.5]

二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent；CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150-2015，3.16]

全球变暖潜势 global warming potential；GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.15]

活动数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注： 如各种化石燃料的消耗量、 原材料的使用量、 购入的电量、 购入的热量等。

[来源： GB/T 32150—2015，3.12]

初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算而得到的过程或活动的量化值。

初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

初级数据可以包含温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.1]

次级数据  secondary data

不符合初级数据要求的数据。

- 注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

- 注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.3]

基准线情景 baseline scenario

用来提供参照的， 在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。

[来源： GB/T 33760—2017，3.4]

项目业主 project owner

对项目进行全面控制并负责的组织或个人。

[来源： GB/T 33760-2017，3.10]

- 基本要求

  - 项目要求

项目应符合以下要求。

a）含有色金属固体废物在回收利用过程中应遵循环境安全优先的原则，在保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的减量化、资源化、无害化，避免或减少二次污染。

b）根据含有色金属固体废物的特点，科学分类、合理利用，提高固体废物中有色金属的回收利用率。不能利用时应采取无害化处置措施。

c）结合国家产业技术政策进行回收利用技术选择，采用国家鼓励和推荐的综合利用和环境保护技术，并适时进行环境、能源的计量监测，及时发现并消除对环境造成的不良影响。

d）半固态和液态的含有色金属固体废物运输、贮存时，应装入专用的桶、槽等容器或槽罐车。含有色金属的危险废物的贮存、运输应符合 GB 18597、HJ 2025 等标准规范的要求。

  - 项目业主要求

项目业主应符合以下要求。

a）属于依法成立，具有有色金属固体废物综合利用经营范围的企业法人资质。

b）应配置同组织规模和有色金属固体废物综合利用项目类型相适宜的管理人员、专业技术人员、技术工人等人员。相关工作人员和管理人员应当掌握国家相关政策法规、标准规范的规定。

c）应有固定场所和必要的回收、贮存、处理和环保及安全设施设备，达到国家或地方环境保护、安全防护相关标准规范的要求。

d）应有健全的人员管理、生产管理、质量管理、安全应急管理和环境管理等管理制度或管理体系。

e）处理固体废物数量应与回收利用能力和污染防治能力相适应。

- 减碳量评估基本原则

  - 相关性

聚焦有色金属资源回收利用的环节与关键温室气体源，选择与减碳量评估目标直接相关的数据、方法及排放因子，避免无关信息干扰评估结果。

  - 完整性

全面覆盖项目边界内所有相关温室气体排放环节，确保基准线情景与项目情景的排放源无遗漏、无重复，完整反映减碳量产生的全过程。

  - 一致性

在同一项目的不同评估周期、不同项目的同类评估中，保持基准线情景设定、评估方法、数据来源、排放因子选择的统一，确保评估结果具有可比性与追溯性。

注：采用相同的准则和程序，定期 (如间隔一年的时间) 进行两次减排量评估，两次的结果可以进行比较，可称之为有意义的比较。

  - 准确性

## 通过规范数据采集、选择精准参数、控制误差范围，最大限度减少评估结果的偏差与不确定性，确保减碳量数据真实可靠。

  - 透明性

在满足国家政策、商业秘密要求的前提下，发布充分适用的温室气体信息，使目标用户能够做出合理的决策。

注：为了满足透明性原则，通常要求但不限于:

a）对选择基准线情景和项目情景所依据的原则和相关内容进行解释和说明，并形成文件；

b）对评估程序、评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明，并形成文件。

  - 保守性

在数据估算、方法选择或不确定性处理时，采用保守的假设、数值或程序，以避免高估减排量。

- 减碳量评估要求与方法

  - 总体要求

总体要求如下：

a）项目应对环境产生有益的影响并消除因项目活动引起的其他潜在的负面影响；

b）对已实施项目，应在项目稳定实施过程中对温室气体减排量进行评估；对尚未实施项目，应在项目策划阶段对温室气体减排量进行评估；

c）评估项目温室气体减排量时应建立相关评估准则，包括但不限于：项目边界的确定、温室气体源的识别、数据获取、减碳量计算、数据质量管理等方面所依据的原则和相关内容。

  - 评估程序

基于项目的温室气体减排量评估程序如图 1 所示。

图 1 基于项目的温室气体减排量评估程序图

  - 温室气体种类的确定

应按照目标用户的具体工艺确定评估的温室气体种类，一般包括化石燃料燃烧过程的二氧化碳排放以及电解工序阳极效应的全氟碳化物等。

  - 项目边界的确定

有色金属资源回收利用项目的系统边界包括废料收集后的前处理、冶炼、精炼，以及回收处理阶段涉及的交通运输等。基准线情景的系统边界包括产出再生材料相关的原生材料开采、生产、冶炼、精炼等，见图2。

图2 项目边界

  - 项目温室气体源的识别

项目的排放源边界包括回收处理阶段、再加工阶段在内相关活动所消耗化石能源、电力、热力和生产过程等产生的温室气体排放，一般包括：

a）化石燃料燃烧排放：是指燃煤、燃油、燃气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、窑炉、内燃机等）和移动源（如叉车、铲车等）中与氧气充分燃烧产生的二氧化碳排放，一般包括碱回收锅炉、石灰窑等主要生产系统，以及供热锅炉、车辆、食堂等其他设施消耗化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放；

b）过程排放：报告主体外购消耗的碳酸盐发生分解反应产生的二氧化碳排放，以及阳极效应产生的CF4、C2F6排放等；

c）电力排放：报告主体净购入使用电力所对应的二氧化碳排放；

d）热力排放：报告主体净购入使用热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。

  - 基准线情景的确定

项目类型为再生有色金属生产，基准线情景为原生有色金属的开采、生产过程的温室气体排放。

不同项目类型对应的基准线情景按表 1 确定。

表 1 项目类型与基准线情景

| 项目类型 | 基准线情景 |
| --- | --- |
| 新建项目 | 行业内（或该地区）所采用的主流技术或国家政策所要求的技术 |
| 改造项目（保持现有生产能力） | 采用改造前的生产技术 |
| 扩建项目（生产能力扩大） | 应根据目标用户的需求，按照改造项目或新建项目方式确定基准线情景 |

  - 基准线情景下温室气体源的识别

在确定基准线情景的基础上，应按照GB/T 32150或其他相关方法识别温室气体源。基准线排放源包括边界内相关活动所消耗资源、电力能源、化石能源等产生的温室气体排放，一般包括：

a）化石燃料燃烧排放：是指燃煤、燃油、燃气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、窑炉、内燃机等）和移动源（如叉车、铲车等）中与氧气充分燃烧产生的二氧化碳排放，一般包括碱回收锅炉、石灰窑等主要生产系统，以及供热锅炉、车辆、食堂等其他设施消耗化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放；

b）能源作为原材料用途的二氧化碳排放：如铝冶炼、镁冶炼、铜冶炼、铅锌冶炼等使用焦炭、兰炭、无烟煤、天然气等能源产品作为还原剂所导致的二氧化碳排放，电解工序阳极作为原材料消耗产生的二氧化碳排放等；

c）过程排放：如使用石灰石、白云石（主要成分为碳酸钙）或纯碱（主要成分为碳酸钠）等碳酸盐且在生产过程中发生了碳酸盐分解化学反应产生的二氧化碳排放，阳极效应所导致的四氟化碳（CF4）和六氟化二碳（C2F6）排放等；

d）电力排放：净购入使用电力所对应的二氧化碳排放；

e）热力排放：净购入使用热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。

  - 数据获取

6.8.1 活动数据

活动数据的获得要求如下：

a）已实施项目，应选择或建立准则和程序，对与项目有关的和受项目影响的温室气体源进行定期监测或估算。对于不选择定期监测的温室气体源，应说明其理由；

b）尚未实施项目，应根据项目可行性研究报告或其他相关材料获取与项目有关的和受项目影响的温室气体源数据，并说明来源。

6.8.2 排放因子

应选择或规定计算时需要的排放因子并做出说明。下列因素均应纳入考虑范围：

a）来源明确，有公信力；

b）具有适用性；

c）具有时效性；

d）和减排量评估的预定用途相一致；

e）按照优先顺序，温室气体排放因子应依次使用：实测值或测算值、省级缺省值、国家推荐值、标准附录缺省值。

  - 减碳量计算

统计期内项目产生的减碳量由式（1）计算：

ER=BE-PE            …………………………（1）

式中：

ER——统计期内项目的减碳量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

BE——统计期内项目包含的有色金属的基准线情景碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PE——统计期内项目包含的再生有色金属的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）

  - 基准线情景排放量

基准线情景排放为原生有色金属开采冶炼产生的碳排放，按照公式（2）计算。

BE=m=1nQm×SEm       …………………………（2）

式中：

BE——统计期内项目包含的n种有色金属的基准线情景碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Qm——统计期内第m类再生有色金属的产量，单位为吨（t）；

SEm——第m类原生有色金属生产的排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（tCO2e/t）

m——有色金属种类

注:铝和铜冶炼相关参数详见附录B和附录C。

  - 项目层面排放量

6.11.1项目层面排放量计算

项目层面排放量为项目边界内所有化石燃料燃烧排放量、能源作为原材料用途、生产过程中还原反应生成的二氧化碳、净购入电力和热力及交通运输的排放量之和，具体见公式（3）。

PE=m=1n[PEm燃烧+PEm原料+PEm过程+PEm电力+PEm热力+PEm运输]  ……（3）

式中：

PE——统计期内项目包含的n种再生有色金属的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm燃烧——统计期内生产第m类再生有色金属燃料燃烧的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm原料——统计期内生产第m类再生有色金属生产过程能源作为原材料用途的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm过程——统计期内生产第m类再生有色金属生产过程的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm电力——统计期内生产第m类再生有色金属购入电力的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm热力——统计期内生产第m类再生有色金属购入热力的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

PEm运输——统计期内生产第m类再生有色金属运输过程产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

以上各部分碳排放包括所有化石燃料燃烧碳排放（PEm燃烧）、能源作为原材料用途的碳排放（PEm原料）、生产过程中排放生成的二氧化碳（PEm过程）、净购入电力的碳排放（PEm电力）、净购入热力的碳排放（PEm热力）、交通运输碳排放（PEm运输），均按照活动数据乘以排放因子的方法计算。

6.11.1.1 化石燃料燃烧排放量是统计期内报告主体核算边界内各种设施化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，采用公式（4）计算。

PEm燃烧=i=1n(FCi×Car,i×OFi×4412)	…………………………（4）

式中：

PEm燃烧——化石燃料燃烧的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

FCi——第i种化石燃料的净购入使用量（收到基），对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标准立方米（104Nm3）；

Car,i——第i种化石燃料的收到基元素碳含量，对固体或液体燃料，单位为吨碳/吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳/万标准立方米（tC/104Nm3）；

OFi——第i种化石燃料的碳氧化率，以%表示；

4412——二氧化碳与碳的相对分子质量之比；

i——化石燃料种类代号。

6.11.1.2  报告主体可根据实际情况选择以下方法一或方法二计算元素碳含量。

方法一：对于开展元素碳实测的，其收到基元素碳含量采用公式（5）换算。

Car=Cad×100-Mar100-Mad  或Car=Cd×100-Mar100…………………………（5）

式中：

Car——收到基元素碳含量，单位为吨碳/吨（tC/t）；

Cad——空气干燥基元素碳含量，单位为吨碳/吨（tC/t）；

Cd——干燥基元素碳含量，单位为吨碳/吨（tC/t）；

Mar——收到基水分，以%表示；

Mad——空气干燥基水分，以%表示。

方法二：对于未开展元素碳实测的，其收到基元素碳含量采用公式（6）计算。

Car,i=NCVar,i×CCi      …………………………（6）

式中：

Car,i——第i种化石燃料的收到基元素碳含量，对固体或液体燃料，单位为吨碳/吨（tC/t）；对气体燃料，单位为吨碳/万标准立方米（tC/104Nm3）；

NCVar,i——第i种化石燃料的收到基低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦/万标准立方米（GJ/104Nm3）；

CCi ——第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）。

6.11.1.3 对于能源作为原材料用途的二氧化碳排放，采用公式（7）计算。

PEm原料=AD还原剂×EF还原剂	  …………………………（7）

式中：

PEm原料——报告主体能源作为原材料用途的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD还原剂——能源产品作为还原剂的消耗量，单位为吨（t）；

EF还原剂——能源作为原材料用途的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨还原剂（tCO2e/t 还原剂）。

6.11.1.4  购入使用的草酸和碳酸盐原材料发生分解反应导致的二氧化碳排放，采用公式（8）计算。

PEm过程=AD草酸×0.349×PUR草酸+i=1n(Pi×EFi) ………………（8）

式中：

PEm过程——消耗碳酸盐原材料产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD草酸——草酸消耗量，单位为吨（t）；

0.349——二氧化碳与工业草酸的分子量之比；

PUR草酸——草酸的浓度，以%表示；

Pi——第i种碳酸盐原材料的消耗量，单位为吨（t）；

EFi——第i种碳酸盐原材料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳当量/吨（tCO2e/t）；

i——消耗碳酸盐原材料的种类（如白云石、石灰石等）。

6.11.1.5  净购入使用电力二氧化碳排放，采用公式（9）计算。

PEm电力=ΔAD电×EF电      …………………………（9）

式中：

PEm电力——净购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ΔAD电——净购入使用电量，单位为兆瓦时（MW∙h）；

EF电——电力排放因子，单位为吨二氧化碳当量/兆瓦时（tCO2e/MW∙h）。

6.11.1.6 净购入使用热力二氧化碳排放，采用公式（10）计算。

PEm热力=ΔAD热×EF热     …………………………（10）

式中：

PEm热力——净购入使用热力产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ΔAD热——净购入使用热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热——热力排放因子，单位为吨二氧化碳当量/吉焦（tCO2e/GJ）。

6.11.1.7 热量的换算

a）以质量单位计量的蒸汽可采用公式（11）转换为热量单位。

ADst=Mast×(Enst-83.74)×10-3    …………………………（11）

式中：

ADst——蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；

Mast——蒸汽的质量，单位为吨蒸汽（t）；

Enst——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的焓值，取值参考相关行业标准，单位为千焦/千克（kJ/kg）；

83.74——水温为20℃时的焓值，单位为千焦/千克（kJ/kg）。

b）以质量单位计量的热水可采用公式（12）转换为热量单位。

ADw=Maw×(Tw-20)×4.1868×10-3 …………………………（12）

式中：

ADw——热水的热量，单位为吉焦（GJ）；

Maw——热水的质量，单位为吨（t）；

Tw——热水的温度，单位为摄氏度（℃）；

20——常温下水的温度，单位为摄氏度（℃）；

4.1868——水在常温常压下的比热，单位为千焦/（千克∙摄氏度）（kJ/(kg∙℃））。

6.11.1.8 运输的排放量

PEm=mNm,y×Dm,d,y×EFm,TR …………………………（13）

式中：

PEm—— 统计期内生产第m类再生有色金属运输过程产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Nm—— 统计期内项目生产的总运输质量，单位为吨（t）；

Dm,d—— 统计期内装载运输距离，单位为千米（km）；

EFm,TR—— 运输的排放因子，单位为吨二氧化碳当量每吨每千米（tCO2e/(t⋅km)）

  - 项目监测

项目业主应建立监测计划用于指导取得、记录和分析项目和基准线情景的温室气体排放量的数据和信息（即温室气体信息体系）。监测计划应包含但不限于：

a）监测目的；

b）数据和信息的类型及计量单位；

c）数据来源；

d）监测方法，包括估算、测量或计算方式；

e）监测次数和周期（考虑目标用户的需求）；

f）数据和信息的质量保证和质量控制；

g）监测职责；

h）温室气体信息系统，包括数据的保存和存放位置。

项目业主应采取必要措施，确保监测计划有效实施。

  - 数据收集与质量要求

## 6.13.1数据收集范围

数据包括初级数据和次级数据，数据收集范围应涵盖系统边界中的所有过程，数据的获取方式和来源均应详细说明。数据收集表可参照附录A。

6.13.2初级数据质量要求

初级数据是通过直接测量、采访和调查，从组织直接获得的数据，主要为项目可控的各阶段，包括原材料消耗、能耗、污染物排放以及运输（包括运输方式、运输距离和运输量）等数据。

初级数据应从已实施并稳定运行的有色金属资源回收利用项目获得，项目业主应选择或建立相关的准则和程序，对与项目有关的和受项目影响的温室气体源进行定期监测或估算，对于选择不进行定期监测的温室气体源，应说明其理由。应测量和记录生产过程投入的原材料、电力能源、化石能源等消耗量。

减碳量评估的监测程序制定应按照GB/T 33760—2017中5.10执行。

在项目实施中，项目业主应按规范实施监测准则和程序，通过各类测量仪器或仪表的监测获得温室气体排放数据，记录、汇编和分析有关数据，并对数据存档，保证测量管理体系符合质量和规范要求。

在进行监测数据测量前应确保测量仪器或仪表精度满足相关要求，定期检定和校准，检定和校准机构应具有测量仪器/表检定资质，检定和校准相关要求应依照国家相关计量检定规程执行。

应建立全过程数据质量管理程序， 对与项目和基准线情景有关的数据和信息进行管理， 在对温室气体减排量进行计算时，宜尽可能减少不确定性。

6.13.3 次级数据质量要求

次级数据不是直接测量或计算得到的数据，主要为项目不可控的过程，包括原辅材料生产、能源开采生产与输送等。次级数据通常采用数据库数据，应详细说明数据来源、数据时间和数据类型等相关信息。

电力排放因子及化石能源热值应采用国家最新公布的或主管部门认可的相关数据。

其他数据质量管理要求按照GB/T 33760的要求执行。

6.14 减碳量评估报告的编制

减碳量评估报告编制要求和内容按照GB/T 33760-2017中5.12执行。报告应满足相关性、完整性、一致性、透明性、准确性和可比性的基本原则。

报告的内容应包括项目基本情况、再生有色金属的种类、数量、工艺等基本信息，计算得出的有色金属资源回收利用项目的减碳量。

减排量评估报告包括但不限于：

a）项目业主信息；

b）项目的目的；

c）对项目的简述，包括规模、地点、持续时间和活动类型；

d）项目的工艺技术简介；

e）对基准线情景的说明；

f）计算项目的温室气体减排量所采用的准则、程序、数据及数据来源的说明；

g）必要时，提供监测记录；

h）报告的日期及其所覆盖的时间段；

i）说明在相关时间段内，项目温室气体源所引起的温室气体排放量的总计，以tCO₂e表示；

j）说明在相关时间段内，基准线情景下的温室气体源所引起的温室气体排放量的总计，以tCO₂e表示；

k）温室气体减排量，以tCO₂e表示；

l）项目有关的数据和信息不确定性的评估。

# 附 录 A
（资料性）
有色金属资源回收利用项目数据收集表

A.1 项目基本信息收集表见表A.1。

表A.1  项目基本信息收集表

| 基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |
| 企业所属省份 |  |  |
| 企业地址 |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |
| 生产线数量/设计产能 |  | 共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写） |
| 数据统计周期 |  |  |
| 项目信息 |  |  |
| 项目产出的再生有色金属 | 种类1 |  |
|  | 产量 |  |
|  | 用途 |  |
|  | 执行标准 |  |
| 项目产出的再生有色金属 | 种类2 |  |
|  | 产量 |  |
|  | 用途 |  |
|  | 执行标准 |  |
| …… |  |  |

A.2 原材料相关数据收集表见表A.2。

表A.2  原材料相关数据收集表

| 综合信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表日期 |  |  |  | 填表人 |  |  |  |
| 时间范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据收集对象 | 原材料（包括作为原材料的废料及作为原材料的能源等）的获取及加工 |  |  |  |  |  |  |
| 数据收集信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据类型 | 用量/t | 类型/成分 | 获取方式 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 自产/外购 | 距离估算/来源地 |  | 运输方式 |  |
| 原料消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废旧材料1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废旧材料2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装材料1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

A.3 生产阶段数据收集表见表A.3。

表A.3  生产阶段数据收集表

| 综合信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表日期 |  |  |  | 填表人 |  |  |  |
| 时间范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据收集信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据类型 | 产量/用量 | 单位 | 获取方式 |  |  | 数据来源 | 备注 |
|  |  |  | 自产/外购 |  |  |  |  |
| 产品产出量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生有色金属1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程（包括厂内储存）能耗/水耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

A.4运输阶段数据收集表见表A.4。

表A.4  运输阶段数据收集表

| 综合信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表日期 |  |  | 填表人 |  |  |  |
| 时间范围 |  |  |  |  |  |  |
| 数据收集信息 |  |  |  |  |  |  |
| 数据类型 | 运输距离/km | 交通工具及载重量 |  | 能源类型 |  | 运输量/t |
| 目的地1 |  |  |  |  |  |  |
| 目的地2 |  |  |  |  |  |  |
| 目的地3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 附 录 B
（资料性）
铝冶炼相关参数推荐值

表 B.1 常用化石燃料相关参数的推荐值表

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/t 或 GJ/104Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3 b | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26.1×10-3 b | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28.0×10-3 b | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334a | 25.41×10-3 b | 90% |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 a | 25.41×10-3 b | 90% |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 d | 33.60×10-3 d | 90% |
|  | 石油焦 | t | 32.5 c | 27.5×10-3 b | 100% |
|  | 焦炭 | t | 28.435 a | 29.5×10-3 b | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1×10-3 b | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1×10-3 b | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9×10-3 b | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2×10-3 b | 98% |
|  | 煤油 | t | 43.070 a | 19.6×10-3 b | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 c | 17.2×10-3 b | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2×10-3 b | 98% |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 a | 18.2×10-3 b | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 a | 22.0×10-3 c | 98% |
| 气体燃料 | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3 b | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000 d | 70.8×10-3 c | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000 d | 49.60×10-3 d | 99% |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.270 a | 12.2×10-3 b | 99% |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.3×10-3 b | 99% |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴 2022》（统计年鉴有更新时，使用其最新数值）。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单指南 (试行)》。 c 数据取值来源为《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》及其 2019 修订版。 d 数据取值来源为行业经验数据。 |  |  |  |  |  |

表 B.2 能源作为原材料用途的排放因子相关推荐值

| 参数名称 | 单位 | 量值 |
| --- | --- | --- |
| 吨铝炭阳极净耗 | tC/tAl | 0.42 |
| 炭阳极平均含硫量 | - | 2% |
| 炭阳极平均灰分含量 | - | 0.4% |
| 注：数据来源为中国有色金属工业协会统计数据。 |  |  |

表 B.3 过程排放因子推荐值

| 参数名称 | 单位 | 量值 |
| --- | --- | --- |
| 阳极效应的CF4排放因子 | kg CF4/tAl | 0.034 |
| 阳极效应的C2F6排放因子 | kg C2F6/tAl | 0.0034 |
| 石灰石分解的排放因子 | tCO2/t石灰石 | 0.405 |
| 纯碱分解的排放因子 | tCO2/t | 0.411 |
| 注：数据来源为中国有色金属工业协会统计数据。 |  |  |

表 B.4 其他排放因子推荐值

| 参数名称 | 单位 | CO2排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 电力消费的排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布的省级或区域电网排放因子 |
| 热力消费的排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

# 附 录 C
（资料性）
铜冶炼相关参数缺省值

表 C.1 常用化石燃料相关参数的缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/t 或 GJ/104Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7 c | 27.4b×10-3 | 94 b |
|  | 烟煤 | t | 19.570 a | 26.1b×10-3 | 93 b |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28b×10-3 | 96 b |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 a | 25.41b×10-3 | 90 d |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 a | 25.41b×10-3 | 90 d |
|  | 型煤 | t | 17.460 d | 33.6b×10-3 | 90 b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 d | 33.6b×10-3 | 98 b |
|  | 焦碳 | t | 28.435 a | 29.5b×10-3 | 93 b |
|  | 石油焦 | t | 32.5 c | 27.50b×10-3 | 98 b |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1b×10-3 | 98 b |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1b×10-3 | 98 b |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9b×10-3 | 98 b |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2b×10-3 | 98 b |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 a | 19.6b×10-3 | 98 b |
|  | 液化天然气 | t | 51.498 c | 15.3b×10-3 | 98 b |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2b×10-3 | 98 b |
|  | 石脑油 | t | 44.5 c | 20.0b×10-3 | 98 b |
|  | 焦油 | t | 33.453 a | 22.0b×10-3 | 98 b |
|  | 粗苯 | t | 41.816 a | 22.7b×10-3 | 98 b |
|  | 其他石制品 | t | 41.031 d | 20.0b×10-3 | 98 b |
| 气体燃料 | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.3b×10-3 | 99 b |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.00 d | 70.80b×10-3 | 99 b |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00 d | 49.60b×10-3 | 99 b |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 13.58b×10-3 | 99 b |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 a | 18.2b×10-3 | 99 b |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.270 a | 12.2b×10-3 | 99 b |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴 2022》（统计年鉴有更新时，使用其最新数值）。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南（试行）》。 c 数据取值来源为《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》及其 2019 修订版。 d 数据取值来源为《2005 中国温室气体清单研究》中的有色金属工业数据。 e 数据取值来源为 GB/T 2589。 |  |  |  |  |  |

表 C.2 过程排放因子缺省值

| 名称 | 单位 | 二氧化碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 碳酸钙 | tCO2/t | 0.440a |
| 碳酸钠 | tCO2/t | 0.415a |
| 电极糊 | tCO2/t | 3.663b |
| …… |  |  |
| a 碳酸盐排放因子为二氧化碳与碳酸盐的分子量之比。 b 数据取值来源为GB/T 32151.5。 |  |  |

表 C.3 其他排放因子和参数缺省值

| 名称 | 单位 | 二氧化碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 电力消费的排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布的省级或区域电网排放因子 |
| 热力消费的排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

表 C.4 饱和蒸汽焓值表

| 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ/kg） | 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 0.060 | 85.95 | 2653.6 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 0.070 | 89.96 | 2660.2 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 0.080 | 93.51 | 2666.0 |
| 0.004 | 28.98 | 2554.1 | 0.090 | 96.71 | 2671.1 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 0.10 | 99.63 | 2675.7 |
| 0.006 | 36.18 | 2567.1 | 0.12 | 104.81 | 2683.8 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 0.14 | 109.32 | 2690.8 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 0.16 | 113.32 | 2696.8 |
| 0.009 | 43.79 | 2580.8 | 0.18 | 116.93 | 2702.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 0.20 | 120.23 | 2706.9 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 0.25 | 127.43 | 2717.2 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 0.30 | 133.54 | 2725.5 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 0.35 | 138.88 | 2732.5 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 0.40 | 143.62 | 2738.5 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 0.45 | 147.92 | 2743.8 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 0.50 | 151.85 | 2748.5 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 1.00 | 179.88 | 2777.0 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |
| 1.10 | 184.06 | 2780.4 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 1.20 | 187.96 | 2783.4 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 1.30 | 191.6 | 2786.0 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 1.40 | 195.04 | 2788.4 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 1.50 | 198.28 | 2790.4 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 1.60 | 201.37 | 2792.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 1.40 | 204.3 | 2793.8 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 1.50 | 207.1 | 2795.1 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 1.90 | 209.79 | 2796.4 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 2.00 | 212.37 | 2797.4 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 2.20 | 217.24 | 2799.1 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 2.40 | 221.78 | 2800.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 2.60 | 226.03 | 2801.2 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 2.80 | 230.04 | 2801.7 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 3.00 | 233.84 | 2801.9 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

表 C.5 过热蒸汽焓值表

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 0℃ | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 25.1 | 30 |
| 10℃ | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.80 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20℃ | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.40 | 93.2 | 97 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40℃ | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 | 171.9 | 173.60 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.4 | 193.8 |
| 60℃ | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.90 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272 | 276.1 |
| 80℃ | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.40 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100℃ | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.20 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120℃ | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507.1 | 508.50 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140℃ | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592.1 | 593.40 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603.1 |
| 160℃ | 2802 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.20 | 681 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180℃ | 2840.6 | 2833.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200℃ | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.63 | 855.9 | 857.7 | 860.49 | 862.8 | 856.2 |
| 220℃ | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945.00 | 946 | 947.2 | 944.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240℃ | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038.00 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260℃ | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.70 | 1134.3 | 1134.1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280℃ | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 2857 | 1236.70 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300℃ | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.20 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350℃ | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017.00 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400℃ | 3279.4 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.70 | 3098.5 | 3004 | 2820.1 | 2583.2 | 2159.1 |
| 420℃ | 3320.96 | 3319.68 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211.02 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.7 |
| 440℃ | 3362.52 | 3361.36 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 2938.2 | 2862.34 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.3 |
| 450℃ | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3166.8 | 2888.00 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952.1 | 2823.1 |
| 460℃ | 3404.12 | 3403.34 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3400.4 | 3112.44 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480℃ | 3446.66 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.32 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500℃ | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.20 | 3374.1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520℃ | 3531.82 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.86 | 3501.28 | 3480.12 | 3458.60 | 3425.1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166.1 |
| 540℃ | 3574.74 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.42 | 3546.16 | 3526.44 | 3506.40 | 3475.4 | 3432.5 | 3364.6 | 3304.7 | 3241.7 |
| 550℃ | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.20 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560℃ | 3618 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 | 3572.76 | 3554.10 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580℃ | 3661.6 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 | 3619.08 | 3601.60 | 3574.9 | 3538.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600℃ | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649.00 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |

# 附 录 D
（资料性）
温室气体减排量评估报告模板

一、企业（项目业主）信息 企业名称： 地址： 法定代表人： 授权人（联系人）： 联系电话： 企业概况： 二、项目简述 项目目的： 规模： 地点： 持续时间： 活动类型： 工艺技术简介： 三、项目边界 1、温室气体报告覆盖期间： 1、报告边界： 2、报告周期： 四、基准线情景描述 五、项目情景描述 六、项目减排原理及核算方法 1、准则： 2、程序： 七、基准线排放 表1 温室气体排放量 温室气体排放; CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6; NF3; 合计（tCO2e）. 合计（tCO2e）. 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： 八、项目排放 1、直接GHG排放量化 表2 直接温室气体排放量 直接温室气体排放; CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6; NF3; 合计（tCO2e）. 合计（tCO2e）. 量化方法学的选择： （1）天然气（或其他化石燃料）燃烧的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： （2）过程排放的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： （3）逸散排放的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： 2、间接GHG排放量化 输入能源间接GHG排放量化： 表3 间接温室气体排放量 排放源; CO2; CH4; N2O; 合计（tCO2e）. 外购电力. 外购热力. 运输排放. 小计（tCO2e）. 量化方法学的选择： （1）外购电力间接排放的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： （2）外购热力间接排放的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： （3）运输排放的量化： 方法学： 选用理由： AD： 活动数据收集过程： EF： 量化方法学的改变： 3、温室气体总排放量 表4 温室气体总排放量 项目名称; 直接排放; 间接排放; 合计. 外购能源; 运输产生. 总排放量（tCO2e）. 排放量占比（%）. 九、温室气体量化不确定性评估 1、数据来源说明 初级数据（现场数据）： ； 次级数据： 。 2、数据盘查原则与程序 盘查原则： ； 盘查程序： 。 3、排放源活动数据不确定性评估 排放源活动数据不确定性评估计算说明： 表5 活动数据不确定性评估 编号; 排放源; 设施; 活动数据; 排放因子级别; 仪器矫正等级; 平均得分; 排放量（tCO2e）; 排放量占比; 加权平均分. 1. 2. 3. 4. 注：采用ISO/IEC Guide 98-3的原则和方法进行不确定性评估。 十、项目减排量 十一、查证 1、内部查证 温室气体盘查情况： 。 2、温室气体排放报告核查 预计核查时间： ； 核查保证等级： 。